###### I I  -  PROJETO  DE  PAVIMENTAÇÃO

###### 2 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

2.1 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

Foram executados 5 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com espaçamento variando de  45 metros a 48 metros aproximadamente, até  profundidades    de 1,50 a 2,50 metro sob terreno natural, para atingir as camadas de utilização da pavimentação,  verificação dos horizontes  das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA;

ÍNDICES FÍSICOS;

PROCTOR ;

CBR;

UMIDADE NATURAL;

MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA  “IN-SITU”.

Os furos foram executados, revezando-se nas posições esquerdo, eixo e direito de acordo com planta  em anexo.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

2.2 - CLASSIFICAÇÃO DA RUA

Segundo as Normas do DNER, o pavimento é dimensionado em função do N (número equivalente) de operações de um eixo tomado como padrão, durante um período de projeto (P). As Normas do DNER  dá os fatores de equivalência de operação  entre eixos simples e em “tandem”, com diferentes cargas e o eixo simples padrão com carga de 8,2 t.

N= 365 x P x VDM x FE x FC x FR

N= 365 x P x VDM x FV x FR

Sendo:

P = 10 anos.

VDM = volume médio diário de tráfego, (num sentido), durante o período P.

FE = fator de eixos, isto é, um número que multiplicado pelo número de veículos, dá o número de eixos correspondentes.

FE= 100% x 2 (2 eixos) = 1 x 2 = 2

FC = fator de carga, isto é, um número que multiplicado pelo número de eixos que operam, dá o número de eixos equivalentes ao eixo padrão.

FC = Equivalência / 100

FV = fator de veículo, isto é, um número que multiplicado pelo número de veículos que operam, dá, diretamente, o número de eixos equivalentes ao eixo padrão.

FV=FE x FC

FR= Fator climático regional. No Brasil adota-se FR =1.

Dados de pesagem:

< 5 ton       Veículos Leves.

Eixo dianteiro  5 ton     Veículos médios.

Eixo traseiro  8 ton       Veículos médios.

Eixo dianteiro  8 ton         Caminhões de lixo.

Eixo trasieor  12 ton         Caminhões de lixo.

OBS: Segundo informações do DMLU a carga e a freqüência dos caminhões é elucidada da seguinte forma:

Veículo Coletor Compactador 15 m 3 – Toco

Peso Bruto Total = 19 t

Tara = 10 t

Distribuição por eixo = 70 % no traseiro e 30% no dianteiro.

A passagem do veículo nas vias da Vila da Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Glória se dá três vezes por semana, sendo que normalmente, no cumprimento dos itinerários, o veículo passa uma vez em cada via.

Procedimentos estabelecidos:

Adotar uma passagem do caminhão de lixo, três vezes por semana, importando em uma passagem do veículo em qualquer uma das ruas da Vila em estudo. Considerando que  o caminhão trabalhe a plena carga (18 t , portanto com 13,5 t no eixo traseiro),às vezes e a meia carga (14,5 t, portanto 10,15 t no eixo traseiro), outras vezes, optar-se-á pela média, que é igual a 16,75 t, portanto com aproximadamente 12 t no eixo traseiro.

Com os seguintes dados de pesagem, organizam-se uma tabela, como a utilizada nos cálculos , grupando-se os diversos eixos por intervalos de carga, representados pelo seu ponto central. Também nesta tabela será calculado o valor de N, segundo a fórmula anteriormente citada:

Os valores do Fator de Equivalência são obtidos da Fig. 1 na pág. 18 da norma do DNER –Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis.

Os valores de Equivalência de Operações são os produtos dos valores de Porcentagem pelos valores de Fator de Equivalência.

O somatório dos valores de Equivalência de Operações  e demais cálculos para a determinação correta do N, encontra-se  na página seguinte denominada de PLANILHA PARA DETERMINAÇÃO DO NUMERO DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO – N.

Para o cálculo da Rua “B” da Vila Nossa Senhora de Lourdes, Bairro Glória,  considerou-se:

- Caminhões de lixo = 1 caminhão passando 3 vezes por semana,  = 3 caminhões por semana, segundo dados do DMLU.

- Caminhão de gás = 1 caminhão  passando 3  vez por semana;

  - Veículos leves =  30 passando   por semana;

  - Veículos médio = 30 passando por semana;

  - Veículo pesado = 5 passando por semana.