#### VOLUME  I

#### ÍNDICE do PROJETO de PAVIMENTAÇÃO

Vila Timbaúva – 1a.  ETAPA

##### ASSUNTO						PÁGINA

- INTRODUÇÃO	 2

- ESTUDOS GEOTÉCNICOS	 2

- CLASSIFICAÇÃO DA RUA	 3

3.1.TRÁFEGO E CÁLCULO DO N	 3

3.2.CONCLUSÃO DA CLASSE 1	 6

3.3.DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO DA CLASSE 1	 6

3.4. CONCLUSÃO DA CLASSE 2.......................................................................  7

3.5.DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO DA CLASSE 2	 7

3.6. CONCLUSÃO DO DNER	 8

3.7. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO DO DNER	 8

# ANEXOS

- PLANILHAS DE SONDAGEM E ENSAIOS

- CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE SUPORTE E ESTRUTURA DO PAVIMENTO

- TABELAS RESUMO

- PLANTAS DE SEÇÕES DO PAVIMENTO

- FOTOS DAS RUAS

- PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DOS FUROS

- INTRODUÇÃO

Este projeto decorre da Tomada de Preços n° 65 / 2001 (EDITAL 01.081053.01.0), do Escritório Municipal de Projetos e Obras, da SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Contempla o projeto as ruas e acessos seguintes com suas respectivas extensões :

| RUA / ACESSO | EXTENSÃO (m) |
| --- | --- |
| Acesso N1 | 109,99 |
| Acesso N2 | 69,49 |
| Largo N | 36,65 |
| Rua 8 | 334,64 |
| Rua 2032 | 126,42 |
| Rua 2033 | 187,76 |
| Rua 2034 | 382,46 |
| Rua 2035 | 174,14 |
| Rua 2036 | 126,24 |
| Rua 2038 | 298,17 |
| Rua 2039 | 124,98 |
| Rua 2040 | 144,68 |
| Rua 2041 | 154,57 |
| Rua 2042 | 385,34 |
| Total | 2655,53 |

Para a realização dos projetos executivos contratados foram seguidas as orientações técnicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nas pessoas do Eng.º Milton M. P. de Leão, do EPO (Escritório de Projetos e Obras) da SMOV, Eng.º Arno Mahr, do Laboratório de Solos da SMOV e Eng.º Marcus Aurélio Soares Cruz do DEP.

- ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

  - ESTUDO DO SUB-LEITO

Foram executados os furos de Sondagem necessários para o projeto:  a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,50 metro sob terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados no eixo e, alternadamente nos bordos direito e esquerdo de acordo com as plantas em anexo.

Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

- CLASSIFICAÇÃO DA RUA

  - Tráfego  e Cálculo do N

Segundo norma do DNER, o pavimento é dimensionado em função do N (número equivalente) de operações de um eixo tomado como padrão, durante um período de projeto (P). A figura 1 dá os fatores de equivalência de operação (FE) entre eixos simples e em “tandem”, com diferentes cargas e o eixo simples padrão com carga de 8,2 t.

N= 365 x P x VDM x FE x FC x FR

N= 365 x P x VDM x FV x FR

Sendo:

P = 10 anos.

VDM = volume médio diário de tráfego, (num sentido), durante o período P.

FE = fator de eixos, isto é, um número que multiplicado pelo número de veículos, dá o número de eixos correspondentes.

FE= 100% x 2 (2 eixos) = 1 x 2 = 2

FC = fator de carga, isto é, um número que multiplicado pelo número de eixos que operam, dá o número de eixos equivalentes ao eixo padrão.

FC = Equivalência / 100

FV = fator de veículo, isto é, um número que multiplicado pelo número de veículos que operam, dá, diretamente, o número de eixos equivalentes ao eixo padrão.

FV=FE x FC

FR= Fator climático regional. No Brasil adota-se FR =1.

Dados de pesagem:

> 5 t       Veículos Leves.

7 a 9 t     Veículos médios. (média 8 t)

12 t         Caminhões de lixo.

OBS.: Segundo informações do DMLU a carga e a freqüência dos caminhões é elucidada da seguinte forma:

Veículo Coletor Compactador 15 m 3 – Toco

Peso Bruto Total = 19 t

Tara = 10 t

Distribuição por eixo = 70 % no traseiro e 30% no dianteiro.

A passagem do veículo nas vias dos loteamentos se dá três vezes por semana, sendo que normalmente, no cumprimento dos itinerários, o veículo passa uma vez em cada via, podendo faze-lo até três vezes, dependendo do roteiro de coleta deste itinerário.

Procedimentos estabelecidos:

Adotar uma passagem do caminhão de lixo duas vezes na mesma via, três vezes por semana, importando em uma passagem do veículo em qualquer uma das ruas dos loteamentos em estudo. Considerando que  o caminhão trabalhe a plena carga (19 t , portanto com 13,3 t no eixo traseiro),às vezes e a meia carga (14,5 t, portanto 10,15 t no eixo traseiro), outras vezes, optar-se-á pela média, que é igual a 16,75 t, portanto com aproximadamente 12 t no eixo traseiro.

Com os seguintes dados de pesagem, organiza-se uma tabela, como a utilizada nos cálculos , grupando-se os diversos eixos por intervalos de carga, representados pelo seu ponto central. Também nesta tabela será calculado o valor de N, segundo a fórmula anteriormente citada:

Os valores do Fator de Equivalência são obtidos da Fig. 1 na pág. 18 da norma do DNER –Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis.

Os valores de Equivalência de Operações são os produtos dos valores de Porcentagem pelos valores de Fator de Equivalência.

O somatório dos valores de Equivalência de operações representa o produto de 100 x FC, isto é,

Equivalência = 100 x FC

Donde   FC = Equivalência / 100

FV = FE (Fator de Eixo) x FC (Fator de Carga)

Nº Eixos =

< 5   = nº veículos x 2 + nº veículos 8t * 1 + nº veículos com 12 t * 1

8      = nº veículos x 1

12    = nº veículos x 1

Para o cálculo da Rua 8 – Trecho da Est. 0+0,00 até Est. 5+8,00; e da Rua 2042 – Trecho da Est. 0+0,00 a Est. 5+10,77 e da Est. 10+4,99 a Est. 19+5,34, considerou-se:

- Caminhões de lixo = 1 caminhão passando 3 vezes por semana, passando 2 vezes na mesma rua = 6 caminhões por semana = 1 caminhão por dia, segundo dados do DMLU.

- Veículos médios = 5

  - Veículos leves =  5

3.2.	CONCLUSÃO DA CLASSE 1

| Como os valores de VDM e N calculados estão mais próximos da classe 1,e por analise do plano diretor, considerando esta uma via de ligação importante, classificamos a mesma como CLASSE 1. Também com os dados do ISC do sub-leito e a classificação estabelecida, utilizaremos as tabelas do “Termo de Referência para Execução dos Projetos Geométrico, de Pavimento e de Drenagem de vias especificadas nos (05) lotes integrantes e em anexo a este termo”, para a definição de espessura de CBUQ e Dimensionamento para Bases Granulares (Hn). Em relação à recomendação de utilização de saibro para reforço de sub-leito com CBR>=40 (letra i), não tem sido feita pela SMOV, como regra, pois as jazidas de saibro disponíveis e escassas, localizadas na Região Metropolitana, têm apresentado valor de CBR da ordem de 35 %, além de tratar-se de material siltoso e micáceo, extremamente sensível à presença de excesso de água, não sendo recomendada, principalmente para reforço. |  |  |
| --- | --- | --- |

3.3.	DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO DA CLASSE 1

O dimensionamento dos referidos logradouros está especificado nas tabelas resumo, em anexo.

Para o cálculo das Ruas  2032, 2033, 2034, 2035 da (Est. 0+0,00 a Est. 4+5,00), 2036, 2039, 2040, 2041, Acesso N1, Acesso N2, Largo N – considerou-se:

1. Caminhões de lixo = 1 caminhão passando 3 vezes por semana, passando 2 vezes na mesma rua = 6 caminhões por semana = 1 caminhão por dia, segundo dados do DMLU.

2. Veículos médios = 1

3. Veículos leves =  2

  - CONCLUSÃO DA CLASSE 2

Como os valores de VDM e N calculados estão muito mais próximos da Classe 2, apesar de passar mais de um veículo por dia, especificaremos como CLASSE 2. Também com os dados do ISC do sub-leito e a classificação estabelecida, utilizaremos as tabelas do “Termo de Referência para Execução dos Projetos Geométrico, de Pavimento e de Drenagem de vias especificadas nos (05) lotes integrantes e em anexo a este termo”, para  a definição de espessura de CBUQ e Dimensionamento para Bases Granulares (Hn). Em relação à recomendação de utilização de saibro para reforço de sub-leito com CBR>=40 (letra i), não tem sido feita pela SMOV, como regra, pois as jazidas de saibro disponíveis e escassas, localizadas na Região Metropolitana, têm apresentado valor de CBR da ordem de 35 %, além de tratar-se de material siltoso e micáceo, extremamente sensível à presença de excesso de água, não sendo recomendada, principalmente para reforço.

  - DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO DA CLASSE 2

O dimensionamento dos referidos logradouros está especificado nas tabelas resumo, em anexo.

Para o cálculo da Rua 8 ( Est. 5+8,00 a 16+14,64),  Rua 2035 (Est. 4+5,00 a 8+14,14),  Rua 2038, Rua 2042 (Est. 5+10,77 a Est. 10+4,99) - considerou-se:

- Caminhões de lixo = 1

- Veículos médios = 5

- Veículos leves =  5

- Ônibus = 10 veículos por hora = 240 (8t)

3.6.   CONCLUSÃO DO DNER

Como a via tem previsão de passagem de ônibus, caminhões de lixo e caminhões comerciais, como especificados acima utilizaremos o valor de N=9,27E+05, juntamente com os dados do ISC do sub-leito para o Dimensionamento para Bases Granulares e utilizaremos espessura de CBUQ = 5 cm, conforme norma do DNER. Em relação à recomendação de utilização de saibro para reforço de sub-leito com CBR>=40 (letra i), não tem sido feita pela SMOV, como regra, pois as jazidas de saibro disponíveis e escassas, localizadas na Região Metropolitana, têm apresentado valor de CBR da ordem de 35 %, além de tratar-se de material siltoso e micáceo, extremamente sensível à presença de excesso de água, não sendo recomendada, principalmente para reforço.

3.7.   DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO DO DNER

O dimensionamento dos referidos logradouros está especificado nas tabelas resumo, em anexo.