| Classe | Espessura de CBUQ |
| --- | --- |
| 1 | 5 cm |
| 2 | 4 cm |
| 3 | 3 cm |

| Dimensionamento para Bases Granulares (Hn) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISC do Sub-Leito | Classe 1 |  | Classe 2 |  | Classe 3 |  |
|  | Base | Reforço | Base | Reforço | Base | Reforço |
| 20 % | 15 | - | 15 | - | 15 | - |
| 15 % | 17 | - | 15 | - | 16 | - |
| 12 % | 21 | - | 18 | - | 19 | - |
| 11 % | 15 | 15 | 19 | - | 20 | - |
| 10 % | 15 | 15 | 20 | - | 21 | - |
| 9 % | 15 | 17 | 22 | - | 15 | 15 |
| 8 % | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 % | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 % | 17 | 20 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 5 % | 20 | 22 | 15 | 20 | 15 | 20 |