I n d i c e

Projeto geométrico e de

Pavimentação

Terminal DA  RESTINGA

1 -  INTRODUÇÃO  ..................................................................................... 2

2 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO .................................................... 2

3 – PROJETO GEOMÉTRICO ..................................................................... 3

4 – PROJETO DE TERRAPLENAGEM ....................................................... 3

5 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO .......................................................... 4

6 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ............................................................. 5

A N E X O S

- Planilha dos Furos de Sondagem e Resultado dos Ensaios Geotécnicos ..... 6

- Cálculo do Índice de Suporte de Projeto com ASFALTO ......................…... 7

- Cálculo do Índice de Suporte  com  BLOCO de CONCRETO ...........….... 8

- Fotos ...........................................................................................................……. 9

- Planilha de Cálculo de Cubagem de TERRAPLENAGEM ............................. 10

- Orçamento com pavimentação em ASFALTO ............................................... 11

- Orçamento com pavimentação em BLOCO de CONCRETO ...................... 12

- Planta de localização dos furos de SONDAGEM .......................................... 13

- Planta Baixa  e Perfil Longitudinal ......................... …………....…………..1/2

- Seções Transversais …………………………………….....…………….. 2/2

PROJETOS GEOMÉTRICO E DE PAVIMENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Este projeto decorre da adjudicação direta No. 02.08110.01.3 da  SMOV da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com ordem de inicio dia  08.10.2001.

O presente trabalho contempla o projeto do TERMINAL de TRANSBORDO de PASSAGEIROS  da  RESTINGA, localizado na Av. Economista  Nilo Wülff, no bairro da RESTINGA, no município de Porto Alegre.

Para a realização do projeto executivo contratado, foram seguidas as orientações técnicas da da EPTC – Empresa  Pública de Transporte e Circulação, do Laboratório  de Solos da SMOV e da fiscalização do EPO-SMOV.

2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

2.1. METODOLOGIA

O  lançamento do eixo projetado foi definido através de projeto urbanístico apresentado pela EPTC.

2.2 . PIQUETEAMENTO

A locação foi materializada através da cravação de piquetes de madeira de lei nos PIs (pontos de interseções).

2.3 . AMARRAÇÕES

Os PIs foram amarrados de modo a permitir a reconstituição do eixo implantado quando da execução física do projeto. A amarração dos pontos foi feita em ângulo e distância a postes, árvores e prédios existentes nas proximidades. Em planta estão contidas também as coordenadas dos Pis.

2.4. NIVELAMENTO LONGITUDINAL

O eixo implantado foi nivelado geometricamente com estação total, marca Topcon.

2.5. REFERÊNCIA DE NÍVEL

Foi implantado  fora da faixa de construção, junto ao meio fio através de fixação de uma estaca de madeira conforme consta em planta baixa.

Em virtude de não haver nas proximidades um RN oficial foi arbitrado um valor como referência de nível.

O sistema de coordenadas do projeto seguiu dois pinos existentes na av. Economista Nilo Wülff, abaixo relacionados:

PINO  No. 160  -  Abscissa  185.962,563  e  Ordenada  1.663.260,605

PINO No.  159  -  Abscissa  185.810,890  e  Ordenada  1.663.325,428.

2.6. SEÇÕES TRANSVERSAIS

Foram levantadas com a estação total em todas as estacas inteiras.

2.7. APARELHAGEM UTILIZADA

Para o levantamento plano altimétrico e lançamento do eixo de projeto  empregou-se estação total  de marca Topcon, modelo GTS-212, com a precisão de 6", com alcance de visada de aproximadamente 1 Km, e capacidade de memória de 2400 pontos. Auxiliando a comunicação entre os operadores de prisma e o topógrafo foi utilizado sistema de rádios portáteis modelo FR-50 de marca MOTOROLA, com alcance até 3,0 Km.

3. PROJETO GEOMÉTRICO

A largura da faixa de rolamento de cada via encontra-se em folha anexa ao presente. O gabarito da faixa de rolamento será com pista de inclinação transversal 2,50 %, bidirecional, com crista central, em pavimentação de concreto asfáltico e meios-fios em concreto.

4. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

A terraplanagem resumir-se-á quase que exclusivamente na regularização do subleito existente, eventuais cortes e complementações.

4.1. ESTABILIDADE DOS TALUDES

Os tipos de solos ocorrentes e a prática viária consagrada permitem recomendar como inclinações adequadas para os taludes as seguintes relações:

CORTE     :    1 vertical : 1 horizontal

ATERRO  :    1 vertical : 1,5 horizontal

4.2. CÁLCULO DOS VOLUMES

O cálculo dos volumes de terraplenagem foi elaborado através da planimetria em AutoCad  das seções de projeto e uso de planilha eletrônica, cujos dados constam das planilhas anexas ao presente memorial.

###### 5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

5.1. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

ESTUDO DO SUBLEITO

Foram executados furos em número necessário e suficiente para que o resultado dos estudos fornecesse dados satisfatoriamente confiáveis a respeito dos subleitos. Os furos de sondagem foram executados a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,30 à 1,50 metros sob terreno atual, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados alternadamente no eixo, lado direito e esquerdo da pista  de acordo com os croqui em anexo.

Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa ao presente memorial no item Memórias de Cálculo.

5.2. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

5.2.1. MÉTODO

O método usado foi o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, do Eng. Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

5.2.2. CÁLCULO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO

Os dados de projeto como: Número Equivalente de Operações do Eixo Padrão (N) e Índice de Suporte de Projeto, bem como memória de cálculo da estrutura dos pavimentos encontram-se relacionados na Planilha de Cálculo do Índice de Suporte de Projeto.

5.2.3. ESCOLHA DO TIPO DE REVESTIMENTO

Conforme consta nas planilhas anexas de dimensionamento de pavimento, foram estudadas duas alternativas de pavimento:

- CBUQ -  Revestimento de CBUQ =  6 cm  ;

- BASE de Brita Graduada = 25 cm

- SUB-BASE de AREIA  =  34 cm

- BLOCO DE CONCRETO – Revestimento com 10 cm espessura sobre 5 cm de areia

- BASE de Brita Graduada  =  23 cm

- SUB-BASE de AREIA  =  30 cm

Foi adotado o critério econômico para a definição do tipo de pavimento a ser usado na pavimentação do TERMINAL.

O pavimento mais econômico é o revestimento em CBUQ, conforme CÁLCULOS de CUSTOS abaixo:

- CUSTO DO M2 do PAVIMENTO em CBUQ

  - Concreto asfáltico concretado na pista:  0,06 m3  x  R$ 164,19  =  R$   9,85

  - Base de Brita Graduada: ........................ 0,25 m3  x  R$  55,57   =  R$ 13,89

  - Sub-base de Areia: .................................. 0,23 m3  x  R$  30,79  =  R$  10,47

  - Imprimação asfáltica  1 l/m2 ................ 1 m2  x   R$  1,24        =  R$   1,24

  - Pintura de ligação ................................... 1 m2  x   R$ 1,08         =  R$   1,08

--------------------------------------

T O T A L :  ..................................................................................  R$    36,53/m2

- CUSTO DO M2 do PAVIMENTO em BLOCO DE CONCRETO

  - Pavimento com Bloco de Concreto: ......... 1 m2  x  R$  30,35  =  R$   30,35

  - Base de Brita Graduada: ........................ 0,23 m3  x  R$  55,57   =  R$ 12,78

  - Sub-base de Areia: .................................. 0,30 m3  x  R$  30,79  =  R$   9,23

--------------------------------------------

T O T A L  : .................................................................................  R$  52,36/m2

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações técnicas para a execução correta dos serviços e do fornecimento dos materiais seguirão o CADERNO DE ENCARGOS do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, Volume 2 de Obras Viárias e Volume 9 de Ensaios para Obras Viárias.