| Local de Sondagem |  |  |  | # ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensaios Físicos |  | ## Classificação |  | Compactação AASHO |  | I. S. C. |  |  |  | TIPO DE SOLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estaca | Posição | Profund. (cm) | Reg. | 2” | 1” | ¾” | 3/8” | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | Nº 40 | Nº 60 | Nº 200 | LL | IP | IG | HRB | D máx | H ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | Classificação AASHO | Classificação Visual | # N.A |
| # 2+00 | EIXO | 00-13 | 01 | # - | # - | # - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário (saibro amarelado) |  |
| #### “ | “ | 13-150 | “ |  |  |  |  | 100 | 87 | 77 | 69 | 64 | 54 | 50 | 21 | 8 | A7-5 | 1672 | 17,2 | 16,9 | 1671 | 0,87 | 8 | Argila arenosa | Argila Arenosa Amarelada | Seco |
| #### 6+00 | LD | 00-08 | # 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário (saibro amarelado) |  |
| “ | “ | 08-20 | “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Saibro Argiloso Rosa |  |
| # “ | “ | # 20-150 | “ |  |  |  |  | 100 | 98 | 86 | 68 | 55 | 26 | NP | NP | 0 | A2-4 | 1999 | 8,8 | 8,7 | 2017 | 0,17 | 13 | Areia siltosa | Areia Argilosa Marrom | Seco |
| 8+10 | LE | 00-05 | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário (saibro amarelado) |  |
| “ | “ | 05-40 | “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Argila Arenosa Marrom |  |
| # “ | “ | # 40-150 | “ |  |  |  |  | 100 | 93 | 80 | 71 | 66 | 58 | 45 | 18 | 8 | A7-5 | 1685 | 17,4 | 16,9 | 1696 | 0,90 | 10 | Argila arenosa | Argila Arenosa Amarelada | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES: COMPACTAÇÃO ENERGIA NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Rua Marques Rabelo |  |  |