| Local de Sondagem |  |  |  | # ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensaios Físicos |  | ## Classificação |  | Compactação AASHO |  | I. S. C. |  |  |  | TIPO DE SOLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estaca | Posição | Profund. (cm) | Reg. | 2” | 1” | ¾” | 3/8” | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | Nº 40 | Nº 60 | Nº 200 | LL | IP | IG | HRB | D máx | H ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | Classificação AASHO | Classificação Visual | # N.A |
| # 2+00 | Eixo | 00-20 | 1 | # – | # – | # – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento de saibro amarelo |  |
| #### “ | “ | 20-50 | “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | –––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Argila arenosa marrom |  |
| #### “ | “ | 50-150 | # “ |  |  |  | 100 | 99 | 90 | 83 | 76 | 71 | 55 | 36 | 14 | 6 | A6 | 1733 | 17,7 | 17,3 | 1722 | 0,11 | 6 | Argila arenosa | Argila arenosa amarelada | Seco |
| 4+10 | LD | 00-05 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento de saibro amarelo |  |
| # “ | “ | # 05-50 | “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Argila arenosa marrom |  |
| “ | “ | 50-150 | “ |  |  |  | 100 | 99 | 94 | 89 | 83 | 78 | 64 | 34 | 15 | 8 | A6 | 1703 | 18,7 | 18,2 | 1693 | 0,30 | 7 | Argila arenosa | Argila arenosa avermelhada | Seco |
| 7+00 | LE | 00-08 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento de saibro amarelo |  |
| # “ | “ | # 08-150 | “ |  |  |  |  | 100 | 96 | 90 | 85 | 81 | 68 | 41 | 16 | 9 | A7-5 | 1626 | 21,2 | 21,2 | 1600 | 0,32 | 8 | Argila arenosa | Argila arenosa vermelha | Seco |
| 9+10 | Eixo | 00-05 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento de saibro amarelo |  |
| “ | “ | 05-11 | “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Saibro rosa |  |
| “ | “ | 11-150 | “ |  |  |  | 100 | 99 | 92 | 87 | 82 | 78 | 65 | 40 | 16 | 8 | A7-5 | 1675 | 19,3 | 18,8 | 1681 | 0,28 | 9 | Argila arenosa | Argila arenosa vermelha | Seco |
| 12+00 | LD | 00-05 | 5 | # – | # – | # – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento de saibro amarelo |  |
| “ | “ | 05-12 | “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Saibro rosa |  |
| “ | “ | 12-150 | “ |  |  |  | 100 | 99 | 88 | 81 | 76 | 72 | 59 | 36 | 15 | 7 | A6 | 1748 | 17,6 | 17,1 | 1778 | 0,72 | 5 | Argila arenosa | Argila arenosa vermelha | Seco |
| 14+10 | LE | 00-05 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento de saibro amarelo |  |
| “ | “ | 05-50 | “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Argila arenosa avermelhada |  |
| “ | “ | 50-65 | “ | # – | # – | # – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | # ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Argila cinza |  |
| “ | “ | 65-150 | “ |  |  |  | 100 | 98 | 89 | 81 | 71 | 61 | 33 | NP | NP | 0 | A2-4 | 2009 | 9,1 | 8,9 | 2002 | 0,41 | 27 | Areia siltosa | Areia argilosa cinza | 1,30 |
| 16+10 | Eixo | 00-36 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento de saibro amarelo |  |
| “ | “ | 36-150 | “ |  |  |  | 100 | 99 | 94 | 87 | 75 | 64 | 42 | 35 | 16 | 3 | A6 | 1917 | 11,4 | 10,8 | 1885 | 0,38 | 5 | Argila arenosa | Argila arenosa cinza | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES: COMPACTAÇÃO ENERGIA NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### rUA b |  |  |