PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS

RUA  EUCLIDES  DA  CUNHA

Região Centro

PROJETO  GEOMÉTRICO

###### PROJETO  GEOMÉTRICO

1. - Introdução

A seguir será apresentado o Memorial Descritivo  do Projeto Geométrico.

2. - Levantamento Cadastral dos Imóveis

Foi realizado o levantamento cadastral de todo o entorno da via a pavimentar, ficando assim definido o posicionamento de postes, árvores, PVs, BLs, meios-fios, muros existentes, bordos e eixos de ruas adjacentes e meio cadastro dos imóveis existentes.

3. - Projeto Planimétrico

Foi lançado no campo o eixo de locação buscando a meia distância entre os alinhamentos prediais. Seguindo orientação da SMOV, foi projetada pista com 8,50m de largura.

4. - Projeto Altimétrico

No Projeto Altimétrico preponderou o acerto do greide de projeto de forma a se ter um perfeito encaixe com as ruas adjacentes, respeitando as soleiras existentes.

5. - Observações

- Comprimento 71,43m

- Largura          8,50m

- Área:             607,16m

- Trecho:          Interseção com Av. Ipiranga.

PROJETO  DE  PAVIMENTAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO  DA  VIA

Há previsão de circulação de ônibus nesta via.

O DMLU  realiza a coleta de lixo três vezes por semana o caminhão de coleta de lixo com peso no eixo traseiro de 12,0 toneladas, resultante da média entre a carga plena (13,3 ton) e a  meia carga (10,15 ton), com freqüência de três vezes por semana resulta , segundo o gráfico do fator de equivalência de operações de eixo padrão com 8,2 toneladas, em nove (09) operações.

Sendo uma via de ligação ao  bairro existe forte circulação de caminhões .

| EIXO | Nº de Eixos | Porcentagem | Fator de | Equivalente de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ton) |  | % | Equivalência | Operações |  |
| <5 | 210 | 49 | 0,1 | 4,9 |  |
| 8,0 | 211 | 50 | 1,0 | 50,0 |  |
| 12,0 | 1 | 1 | 9,0 | 9,0 |  |
| TOTAL | 422 | 100 |  | 63,9 |  |
| FE (Fator de Eixos) = 2,00 FC (Fator de Carga) = 0,639 ###### FR (Fator Regional) = 1,00 ###### P (Período de Projetos-anos) = 10,00 ###### VDM (Volume Diário Médio) = 263,75 |  |  |  | Caminhões 150carga média 1 col. Lixo 60 Ônibus |  |
| ###### N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 1230314,6 1,23E+6 |  |  |  | CLASSE ESPECIAL |  |

Como os valores de VDM e N calculados são superiores aos da classe 1 e pela previsão de circulação de ônibus no local, especificamos esta via como CLASSE ESPECIAL.

ESTUDOS  GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

ESTUDOS DO SUB-LEITO

Foram executados 46 furos de sondagem à pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,50m sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram efetuados no eixo da acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após a sondagem os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.R.B (HIGHWAY RESEARCH BOARD) e determinação do Índice Suporte de Projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

MÉTODO:

O método usado foi o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, do Engo  Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER. É uma via de Classe Especial

NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N):

Determinou-se para N o valor de 1,23 x 106

ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO:

Como ocorreu grande disparidade de resultados entre os ensaios de cada furo, optou-se por adotar uma região de influência com estrutura de pavimento diferenciadas.

Trecho 1 do início ate Est 3+10,0  Isp= 2%

Trecho 2 est 3+10,00 até o final   Isp= 24%

COEF. DE EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL (K)

Em consonância com as disposições do método empregado e de instrução da Fiscalização, no caso de reforço de areia, foram adotados para os materiais selecionados para a formação da estrutura do pavimento os coeficientes de equivalência estrutural que seguem:

- CBUQ: K=2,0;

- Base Granular: K=1,0;

- Reforço de Areia: K=1,0. (*)

(*) Não foi indicado para a camada de reforço saibro em face do comportamento insatisfatório desse tipo de material observado em algumas obras viárias municipais anteriormente executadas. De outra parte, cabe registrar que há inegável insuficiência de informações acerca de ocorrências de saibros de qualidade aceitável . No passado, importantes obras foram construídas com saibro de excelente qualidade, que revelaram ótimo desempenho ao longo de muitos anos. A matéria está a merecer estudos de profundidade na área do município e da grande  Porto Alegre, com vistas à identificação e análise de ocorrências que poderiam propiciar significativa economia aos cofres públicos. Entretanto, na situação presente, a indicação de areia para a camada de reforço representa a solução mais confiável e conveniente.

BASE:

Será constituída de Brita graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

REVESTIMENTO:

O revestimento será de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), faixa II.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Trecho 1 -  Hpav = 98 cm

H(cbuq) x K(cbuq) + H (base) x K ( base) + H ( ref. Sub-leito) x K ( sub-leito) >= Hpav

5 x 2 + 20x 1 + 68x1= 98 = Hpav

Revestimento com                Base de brita                 Reforço

Concreto asfáltico                 graduada                    do sub- leito

( cm )                                ( cm )                          ( cm )

05                                      20                               68

Trecho 2 -  Hpav = 25 cm

Por ser um trecho muito curto optou-se por manter a estrutura de pavimento, apenas não executando o reforço de sb-leito.

Revestimento com                Base de brita

Concreto asfáltico                 graduada

( cm )                                ( cm )

05                               20

PAVIMENTO EXISTENTE

Praticamente todo o trecho se encontra pavimentado com pedra irregular (PI), por ser um trecho curto circundado por vias pavimentadas com CBUQ e por ter sofrido obras obras de canalização pluvial, cuja repavimentação não foi feita com os devidos cuidados necessários e apresenta deformações e irregularidades, a concultora indica a remoção total deste pavimento em P. I. com execução de nova estrutura de pavimento..

PROJETO  DE  DRENAGEM

RUA  EUCLUIDES  DA  CUNHA

1. - Introdução

A seguir será apresentado o Memorial Descritivo  do Projeto de Drenagem, conforme normatiza o caderno de encargos do Município de Porto Alegre.

2. - Concepção do Projeto

O Projeto foi concebido com o intuito de proporcionar a drenagem desta via, tendo como objetivo o aproveitamento das Bls existentes. A rede de 1,20m existente foi implantada em 1998 e no seu calculo foi levado em conta as áreas de contribuição referentes a este projeto.

O Projeto Geométrico, por ser em curva  apresenta declividade apenas para o lado esquerdo.

O critério básico foi o de captar as águas superficiais através de bocas-de-lobo de máxima eficiência conduzindo-as por tubulação existente.

3. - Parâmetros Fixados para o Projeto

De acordo com o zoneamento foi utilizado o Posto do 8 DISME para a determinação da intensidade máxima de precipitação.

Foi utilizado coeficiente de run-off para zona residencial urbana c=0,60.

4. - Método de Cálculo

Foi utilizada a metodologia descrita no Caderno de Encargos do DEP a qual é:

Para cálculo da vazão de Projeto foi utilizada a fórmula do Método Racional, visto que as áreas de contribuição se enquadram na faixa de aplicação do método;

O tempo de concentração para as áreas de cabeceira foi calculado pela fórmula de Kirpich;

A vazão da tubulação foi calculada como utilizando-se a fórmula de Manning associada a equação da continuidade para tubos parcialmente cheios;

A velocidade de escoamento foi determinada para a lamina d’água necessária para escoar a vazão de Projeto e comparada com a velocidade mínima permitida.

5. - Destino Final dos Efluentes

Será a rede existente na própria rua, que desagua no Arroio Dilúvio.

6. - Interferências

6.1 – Rede de água

Não haverá necessidade de remanejo da rede de água.

6.2 – Rede de esgoto sanitário

Não haverá necessidade de remanejo da rede de esgoto .

6.3 – Rede elétrica subterrânea

No setor de cadastro da CEEE, não consta a existência de rede nesta via;

6.4 – Rede telefônica subterrânea

No setor de cadastro da CRT, não consta a existência de rede nesta via;