# PROJETO DE PAVIMENTO

# ESTRADA DA EXTREMA

## APRESENTAÇÃO

### APRESENTAÇÃO

O laboratório de solos - SMOV/EPO apresenta o relatório dos Serviços Geotécnicos e o dimensionamento do pavimento da Estrada da Extrema, trecho da Estrada do Espigão a Estrada Cantagalo.

#### ESTUDOS GEOTÉCNICOS

##### ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

ESTUDO DO SUB-LEITO

Foram executados 28 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

##### Granulometria

Índices Físicos

Proctor

CBR

###### Os furos foram executados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após as sondagens os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método do H.R.B (HIGHWAY RESEARCH BOARD) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

##### DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

- MÉTODO

O método usado foi o método de dimensionamento de pavimentos flexíveis, do Engº Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

- NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N)

Adotou-se para N o valor de 107.

- ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi adotada a média aritmética dos CBR do sub-leito.

ISP = 12,9%

- BASE

Será constituída de BRITA GRADUADA Compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

- REVESTIMENTO

O revestimento será de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), em duas camadas, uma de massa grossa (BINDER) e outra de massa fina (ROLAMENTO).

- ESTRUTURA DO PAVIMENTO

| REVESTIMENTO COM CONCRETO ASFÁTICO |  | BASE DE BRITA GRADUADA (CM) |
| --- | --- | --- |
| FAIXA ll (REVESTIMENTO) (CM) | FAIXA l (BINDER) (CM) |  |
| 04 | 04 | 22 |

#### PLANILHAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÍNDICE SUPORTE CALIFORNIA |  |  |  | TIPO DE SOLOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FURO | PROF (CM) | REG. Nº | LIMITES DE ATTERBERG |  |  | GRANULOMETRIA % ACUMULADA QUE PASSA |  |  |  | IG | CLASS. HRB | AMOSTRAS MOLDADAS |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO VISUAL |
|  |  |  | LL (%) | LP (%) | IP (%) |  |  |  |  |  |  | Den.Max g/cm³ | Hot (%) | CBR (%) | EPX (%) |  |
|  |  |  |  |  |  | #4 | #10 | #40 | #200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 00 – 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 22 | 11 - 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARGILA CINZA, CHUMBO |
| 22 | 38–100 | 229 - 99 | 29.6 | 15.6 | 14.0 | 100 | 42.6 | 25.9 | 14.4 | 0 | A2 - 6 | 1960 | 12.6 | 10.64 | 0.33 | ARGILA CHUMBO, AMARELO MARROM |
| 23 | 00 – 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 23 | 21–100 | 251 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 79.9 | 49.7 | 23.0 | 0 | A2 - 4 | 2106 | 8.5 | 15.27 | 0.08 | ARGILA ARENOSA CINZA |
| 24 | 00 – 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 24 | 18–100 | 252 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 87.1 | 60.3 | 23.9 | 0 | A2 - 4 | 2090 | 8.5 | 16.06 | 0.14 | ARGILA ARENOSA CINZA |
| 25 | 00 – 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 25 | 16-100 | 253 – 99 | NP | NP | NP | 100 | 84.1 | 57.4 | 24.5 | 0 | A2 – 4 | 2107 | 8.5 | 17.42 | 0.04 | ARGILA ARENOSA CINZA |
| 26 | 00 – 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 26 | 14 - 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARGILA ARENOSA MARROM |
| 26 | 36–100 | 254 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 79.3 | 55.3 | 22.9 | 0 | A2 - 4 | 2090 | 8.8 | 15.49 | 0.17 | ARGILA CHUMBO, AMARELO |
| 27 | 00 – 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 27 | 15 – 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARGILA ARENOSA MARROM |
| 27 | 23-100 | 274 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 84.1 | 50.7 | 15.3 | 0 | A2 – 4 | 2016 | 7.3 | 19.28 | 0.08 | AREIA |
| 28 | 00 - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 28 | 12 - 38 | 275 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 82.4 | 67.9 | 30.7 | 0 | A2 - 4 | 2090 | 8.0 | 17.42 | 0.15 | ARGILA ARENOSA MARROM |
| 28 | 38-110 | 276 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 92.9 | 71.9 | 22.9 | 0 | A2 - 4 | 1961 | 7.6 | 14.40 | 0.09 | AREIA |

| FURO | PROF (CM) | REG. Nº | LIMITES DE ATTERBERG |  |  | GRANULOMETRIA % ACUMULADA QUE PASSA |  |  |  | IG | CLASS. HRB | AMOSTRAS MOLDADAS |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO VISUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LL (%) | LP (%) | IP (%) |  |  |  |  |  |  | Den.Max g/cm³ | Hot (%) | CBR (%) | EPX (%) |  |
|  |  |  |  |  |  | #4 | #10 | #40 | #200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 00 – 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 15 | 22–100 | 239 - 99 | 30.8 | 16.8 | 14.0 | 100 | 72.4 | 53.6 | 29.4 | 1 | A2 - 6 | 1976 | 12.3 | 12.70 | 0.31 | ARGILA MARROM |
| 16 | 00 – 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 16 | 12 – 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 16 | 28–100 | 240 - 99 | 35.6 | 19.7 | 15.9 | 100 | 63.3 | 39.4 | 15.6 | 0 | A2 - 6 | 1902 | 14.3 | 11.11 | 0.42 | ARGILA MARROM |
| 17 | 00 – 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 17 | 35–100 | 241 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 76.5 | 51.3 | 19.8 | 0 | A2 - 4 | 2040 | 10.7 | 12.21 | 0.05 | ARGILA MARROM |
| 18 | 00 – 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 18 | 26-100 | 242 – 99 | 29.8 | 16.2 | 13.6 | 100 | 73.1 | 52.8 | 24.3 | 0 | A2 –6 | 1938 | 13.8 | 12.67 | 0.26 | ARGILA MARROM |
| 19 | 00 – 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 19 | 18 - 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 19 | 35–100 | 249 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 78.6 | 51.2 | 21.8 | 0 | A2 - 4 | 2083 | 9.1 | 14.64 | 0.12 | ARGILA MARROM |
| 20 | 00 – 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 20 | 09 – 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 20 | 37-100 | 250 - 99 | 36.6 | 20.5 | 16.1 | 100 | 48.0 | 26.5 | 10.6 | 0 | A2 –6 | 1869 | 14.0 | 11.43 | 0.50 | ARGILA , MARROM, AMARELO |
| 21 | 00 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 21 | 10 – 38 | 227 - 99 | 33.0 | 18.4 | 14.6 | 100 | 41.5 | 21.6 | 7.5 | 0 | A2 - 6 | 1964 | 12.4 | 10.95 | 0.26 | ARGILA , MARROM, CHUMBO |
| 21 | 38-100 | 228 - 99 | 26.6 | 16.6 | 10.0 | 100 | 49.0 | 31.3 | 16.6 | 0 | A2 - 4 | 2090 | 9.7 | 12.70 | 0.24 | ARGILA AMARELA, CINZA MARROM |

| FURO | PROF (CM) | REG. Nº | LIMITES DE ATTERBERG |  |  | GRANULOMETRIA % ACUMULADA QUE PASSA |  |  |  | IG | CLASS. HRB | AMOSTRAS MOLDADAS |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO VISUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LL (%) | LP (%) | IP (%) |  |  |  |  |  |  | Den.Max g/cm³ | Hot (%) | CBR (%) | EPX (%) |  |
|  |  |  |  |  |  | #4 | #10 | #40 | #200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 00 – 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 9 | 28 – 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARGILA ARENOSA MARROM |
| 9 | 60–100 | 203 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 41.8 | 23.7 | 12.7 | 0 | A2 - 4 | 2148 | 7.4 | 13.46 | 0.96 | ARGILA, MARROM, CHUMBO, AMARELO |
| 10 | 00 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 10 | 10 – 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARGILA ARENOSA AMARELA |
| 10 | 48–100 | 204 - 99 | 24.6 | 12.4 | 12.2 | 100 | 82.1 | 59.8 | 30.2 | 0 | A2 - 6 | 2040 | 10.1 | 12.83 | 0.14 | ARGILA ARENOSA CINZA, CHUMBO |
| 11 | 00 – 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 11 | 08 – 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARGILA ARENOSA MARROM |
| 11 | 32-100 | 205 – 99 | 33.2 | 18.7 | 14.5 | 100 | 65.8 | 44.8 | 18.0 | 0 | A2 –6 | 1880 | 14.5 | 8.27 | 0.32 | ARGILA ARENOSA VERMELHA AMARELA, CHUMBO |
| 12 | 00 – 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 12 | 11 – 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARGILA ARENOSA MARROM |
| 12 | 43–100 | 206 - 99 | 31.6 | 18.2 | 13.4 | 100 | 78.2 | 58.1 | 37.0 | 1 | A6 | 1893 | 13.3 | 10.05 | 0.23 | ARGILA VERM. AMARELA, CHUMBO |
| 13 | 00 – 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 13 | 31–100 | 223 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 59.9 | 33.2 | 14.4 | 0 | A2 - 4 | 2106 | 8.7 | 12.83 | 0.11 | ARGILA ARENOSA MARROM |
| 14 | 00 – 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 14 | 08 – 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 14 | 20-100 | 224 - 99 | 33.4 | 19.0 | 14.4 | 100 | 77.5 | 48.6 | 16.6 | 0 | A2 - 6 | 1868 | 14.3 | 9.07 | 0.29 | ARGILA MARROM |

| FURO | PROF (CM) | REG. Nº | LIMITES DE ATTERBERG |  |  | GRANULOMETRIA % ACUMULADA QUE PASSA |  |  |  | IG | CLASS. HRB | AMOSTRAS MOLDADAS |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO VISUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LL (%) | LP (%) | IP (%) |  |  |  |  |  |  | Den.Max g/cm³ | Hot (%) | CBR (%) | EPX (%) |  |
|  |  |  |  |  |  | #4 | #10 | #40 | #200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 1 | 10–100 | 149 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 84.2 | 57.6 | 26.0 | 0 | A2 - 4 | 2036 | 8.8 | 14.01 | 0.16 | ARGILA SILTOSA CINZA |
| 2 | 00 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 2 | 10–100 | 150 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 76.6 | 53.8 | 30.5 | 0 | A2 - 4 | 2071 | 8.7 | 10.33 | 0.14 | ARGILA SILTOSA CINZA |
| 3 | 00 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 3 | 10–100 | 151 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 79.0 | 55.7 | 28.3 | 0 | A2 - 4 | 2087 | 8.5 | 14.17 | 0.10 | ARGILA SILTOSA, AMARELA, CINZA |
| 4 | 00 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 4 | 10–100 | 153 - 98 | 23.2 | 11.4 | 11.8 | 100 | 59.9 | 44.1 | 29.1 | 0 | A2 - 6 | 2044 | 10.1 | 11.58 | 0.27 | ARGILA SILTOSA, AMARELA, CINZA |
| 5 | 00 – 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 5 | 15–100 | 154 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 78.1 | 59.0 | 36.2 | 0 | A4 | 2075 | 9.1 | 12.67 | 0.27 | ARGILA CINZA |
| 6 | 00 – 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 6 | 15–100 | 155 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 65.1 | 47.8 | 27.1 | 1 | A2 – 4 | 2040 | 10.3 | 11.11 | 0.22 | ARGILA SILTOSA CINZA |
| 7 | 00 – 25 | 156 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 60.0 | 32.1 | 13.3 | 0 | A2 – 4 | 2095 | 7.5 | 28.69 | 0.15 | SAIBRO ROSA |
| 7 | 25–85 | 157 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 70.6 | 51.9 | 29.0 | 0 | A2 - 4 | 2091 | 8.8 | 14.01 | 0.20 | ARGILA SILTOSA CINZA |
| 7 | 85–100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AREIA |
| 8 | 00 – 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 8 | 18 – 80 | 158 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 75.6 | 51.6 | 25.3 | 0 | A2 - 4 | 2059 | 8.7 | 12.98 | 0.14 | ARGILA MARROM |
| 8 | 80–115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARGILA CINZA |

#### LOCALIZAÇÃO DOS FUROS

#### CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

Foi considerado o critério técnico para definição do tipo de revestimento a ser usado na Estrada da Extrema.

Decidiu-se pelo revestimento tipo concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ) para manter a uniformização do tipo de revestimento da região, por tratar-se de estrada com grande comprimento e contemplada com linha de ônibus.