- Apresentação

Este relatório descreve os Serviços Geotécnicos e o dimensionamento do pavimento da Rua “E” – Chácara do Banco entre a Estrada Chácara do Banco até o final.

- Estudos Geotécnicos

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

2.1 Estudo do Subleito

Foram executados 13 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,50 metro sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

##### Granulometria

Índices Físicos

Proctor

CBR

###### Os furos foram executados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após as sondagens os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método do H.R.B (HIGHWAY RESEARCH BOARD) e determinação do índice suporte de

projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

- Dimensionamento do Pavimento

3.1 Método

O método usado foi o método de dimensionamento de pavimentos flexíveis, do Engº Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

3.2 Número equivalente de operações do eixo padrão (N)

Adotou-se para N o valor de 106, dada a utilização da via por linha de ônibus.

3.3 Índice Suporte de Projeto

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento foi adotado o valor proveniente da análise estatística  dos CBR do subleito, de acordo com a tabela demonstrativa de cálculo disposta no final deste capítulo, tomado como:

ISP = 8.38%

3.4 Sub-Base

O análise econômica das alternativa estudadas indicou a conveniência do uso de sub-base, que será constituída de AREIA, compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

3.5 Base

Será constituída de BRITA GRADUADA Compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

3.6 Revestimento

O revestimento será de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), em uma camada de massa fina (Faixa II).

- Estrutura do Pavimento

| CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ (cm) | BASE DE BRITA GRADUADA (cm) | SUB-BASE DE AREIA (cm) |
| --- | --- | --- |
| 6 | 20 | 20 |

5. Planilhas de Sondagem

Nas páginas a seguir apresentamos as planilhas contendo os boletins de sondagem e o resumo do resultado dos ensaios realizados para caracterização dos solos do subleito da Rua “E’”.

6. Localização dos furos

Nas páginas a seguir apresentamos os croquís de locação dos furos de sondagem realizados para caracterização dos solos do subleito da Rua “E”.

7. Conclusão

Foi considerado o critério técnico para definição do tipo de revestimento a ser usado na Rua “E”.

Decidiu-se pelo revestimento tipo concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) pelo grande comprimento da rua, pela passagem de linha de transporte coletivo.