# PROJETO DE PAVIMENTO

TRECHO 1

# ESTRADA ARACAJÚ

## APRESENTAÇÃO

### APRESENTAÇÃO

O laboratório de solos - SMOV/EPO apresenta o relatório dos Serviços Geotécnicos e o dimensionamento do pavimento da Estrada Aracajú, trecho a partir do n.º 650 até 350 metros além (Rua A).

#### ESTUDOS GEOTÉCNICOS

##### ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

ESTUDO DO SUB-LEITO

Foram executados 08 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

##### Granulometria

Índices Físicos

Proctor

CBR

###### Os furos foram executados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após as sondagens os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método do H.R.B (HIGHWAY RESEARCH BOARD) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

##### DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

- MÉTODO

O método usado foi o método de dimensionamento de pavimentos flexíveis, do Engº Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

- NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N)

Adotou-se para N o valor de 105.

- ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi adotada a média aritmética dos CBR do sub-leito.

ISP = 10,5%

- BASE

Será constituída de BRITA GRADUADA Compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

- REVESTIMENTO

O revestimento será de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), faixa ll.

- ESTRUTURA DO PAVIMENTO

| REVESTIMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO (CM) | BASE DE BRITA GRADUADA (CM) |
| --- | --- |
| 05 | 24 |

#### PLANILHAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÍNDICE SUPORTE CALIFORNIA |  |  |  | TIPO DE SOLOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FURO | PROF (CM) | REG. Nº | LIMITES DE ATTERBERG |  |  | GRANULOMETRIA % ACUMULADA QUE PASSA |  |  |  | IG | CLASS. HRB | AMOSTRAS MOLDADAS |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO VISUAL |
|  |  |  | LL (%) | LP (%) | IP (%) |  |  |  |  |  |  | Den.Max g/cm³ | Hot (%) | CBR (%) | EPX (%) |  |
|  |  |  |  |  |  | #4 | #10 | #40 | #200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00 – 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 1 | 14–100 | 406 – 98 | 45.0 | 27.3 | 17.7 | 100 | 61.7 | 44.1 | 26.6 | 1 | A2 – 7 | 1779 | 17.3 | 10.33 | 0.5 | ARGILA MARROM |
| 2 | 00 – 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 2 | 05 – 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 2 | 17–100 | 407 – 98 | 43.8 | 24.9 | 18.9 | 100 | 48.2 | 39.2 | 30.8 | 1 | A2 – 7 | 1739 | 17.4 | 11.11 | 1.3 | ARGILA MARROM |
| 3 | 00–16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 3 | 16–100 | 414 – 98 | 28.2 | 14.6 | 13.6 | 100 | 29.8 | 19.2 | 11.6 | 0 | A2 – 6 | 2083 | 8.8 | 15.42 | 0.09 | ARGILA MARROM |
| 4 | 00 –15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 4 | 15–100 | 415 – 98 | 43.3 | 21.9 | 21.4 | 100 | 61.7 | 39.8 | 18.7 | 1 | A2 – 7 | 1797 | 16.4 | 9.35 | 0.24 | ARGILA MARROM |
| 5 | 00 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 5 | 10–100 | 416 – 98 | NP | NP | NP | 100 | 66.9 | 41.5 | 22.2 | 0 | A2 – 4 | 1744 | 18.7 | 10.17 | 0.07 | ARGILA MARROM, ROSA |
| 6 | 00 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 6 | 10–100 | 417 – 98 | 38.6 | 22.7 | 15.9 | 100 | 62.3 | 34.8 | 15.4 | 0 | A2 – 6 | 1719 | 18.6 | 7.61 | 0.07 | ARGILA MARROM |
| 7 | 00 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 7 | 10–100 | 425 – 98 | 51.0 | 28.3 | 22.7 | 100 | 47.9 | 33.1 | 17.9 | 1 | A2 – 7 | 1797 | 16.3 | 10.48 | 0.79 | ARGILA MARROM |
| 8 | 00 – 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 8 | 12- 100 | 426 - 98 | 45.8 | 24.9 | 20.9 | 100 | 55.4 | 35.8 | 12.2 | 1 | A2 – 7 | 1682 | 18.6 | 9.35 | 0.23 | ARGILA MARROM |

#### LOCALIZAÇÃO DOS FUROS

#### CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

Foi considerado o critério técnico para definição do tipo de revestimento a ser usado na Rua Aracajú.

Para manter a continuidade e uniformização do tipo de revestimento e por tratar-se de estrada com grande comprimento, decidiu-se pela utilização de concreto asfáltico usinado à quente.