# PROJETO DE PAVIMENTO

# RUA PAULO FONTOURA GASTAL

## APRESENTAÇÃO

### APRESENTAÇÃO

O laboratório de solos - SMOV/EPO apresenta o relatório dos Serviços Geotécnicos e o dimensionamento do pavimento da Rua Paulo Fontoura Gastal, trecho da Estrada Chapéu do Sol. até o fim (Rua nº 8806).

#### ESTUDOS GEOTÉCNICOS

##### ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

ESTUDO DO SUB-LEITO

Foram executados 12 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

##### Granulometria

Índices Físicos

Proctor

CBR

###### Os furos foram executados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após as sondagens os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método do H.R.B (HIGHWAY RESEARCH BOARD) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

##### DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

- MÉTODO

O método usado foi o método de dimensionamento de pavimentos flexíveis, do Engº Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

- NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N)

Adotou-se para N o valor de 105.

- ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi usado o cálculo estatístico para determinação do CBR de projeto.

ISP = 11,19%

- BASE

Será constituída de BRITA GRADUADA Compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

- REVESTIMENTO

O revestimento será de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), faixa ll.

- ESTRUTURA DO PAVIMENTO

| REVESTIMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO (CM) | BASE DE BRITA GRADUADA (CM) |
| --- | --- |
| 5 | 22 |

Obs.: Prever areia para reforço do sub-leito, espessuras e locais, a ser definidos pela fiscalização, no início dos serviços de terraplanagem.

#### PLANILHAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÍNDICE SUPORTE CALIFORNIA |  |  |  | TIPO DE SOLOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FURO | PROF (CM) | REG. Nº | LIMITES DE ATTERBERG |  |  | GRANULOMETRIA % ACUMULADA QUE PASSA |  |  |  | IG | CLASS. HRB | AMOSTRAS MOLDADAS |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO VISUAL |
|  |  |  | LL (%) | LP (%) | IP (%) |  |  |  |  |  |  | Den.Max g/cm³ | Hot (%) | CBR (%) | EPX (%) |  |
|  |  |  |  |  |  | #4 | #10 | #40 | #200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00 - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 1 | 10-100 | 446 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 83.2 | 54.8 | 22.6 | 0 | A2 - 4 | 2105 | 8.5 |  | 0.15 | ARGILA MARROM |
| 2 | 00 – 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 2 | 05-100 | 447 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 81.6 | 52.8 | 23.5 | 0 | A2 - 4 | 2088 | 8.7 |  |  | ARGILA MARROM |
| 3 | 00 – 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 3 | 08 – 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 3 | 23 – 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARGILA C/ ATERRO OBRA |
| 3 | 41-100 | 452 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 86.6 | 49.0 | 15.6 | 0 | A2 - 4 | 2039 | 8.6 |  |  | ARGILA ARENOSA CINZA |
| 4 | 00 – 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 4 | 13 – 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 4 | 27- 100 | 453 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 90.6 | 58.2 | 22.5 | 0 | A2 - 4 | 2105 | 7.8 | 28.69 | 0.10 | ARGILA ARENOSA CINZA |
| 5 | 00 - 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 5 | 06 - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 5 | 12-100 | 454 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 80.2 | 49.8 | 20.9 | 0 | A2 - 4 | 2106 | 8.6 | 3.70 | 0.14 | ARGILA SILTOSA CINZA |
| 6 | 00 - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 6 | 10 - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 6 | 18-100 | 455 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 88.9 | 52.7 | 19.6 | 0 | A2 - 4 | 2031 | 8.5 | 15.74 | 0.11 | ARGILA SILTOSA CINZA |
| 7 | 00 - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 7 | 10-100 | 456 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 77.6 | 52.7 | 27.2 | 0 | A2 - 4 | 2070 | 8.7 | 22.31 | 0.15 | ARGILA CINZA |

| FURO | PROF (CM) | REG. Nº | LIMITES DE ATTERBERG |  |  | GRANULOMETRIA % ACUMULADA QUE PASSA |  |  |  | IG | CLASS. HRB | AMOSTRAS MOLDADAS |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO VISUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LL (%) | LP (%) | IP (%) |  |  |  |  |  |  | Den.Max g/cm³ | Hot (%) | CBR (%) | EPX (%) |  |
|  |  |  |  |  |  | #4 | #10 | #40 | #200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 00 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 8 | 10 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARGILA ARENOSA MARROM |
| 8 | 26-100 | 330 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 83.7 | 59.3 | 28.1 | 0 | A2 - 4 | 2090 | 8.7 | 21.44 | 0.80 | ARGILA ARENOSA CINZA |
| 8 | 100 |  | LENÇOL FREÁTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 00 - 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 9 | 09 - 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 9 | 32 - 72 | 331 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 77.4 | 54.3 | 28.0 | 0 | A2 - 4 | 2045 | 10.0 | 17.7 | 0.33 | ARGILA CINZA |
| 9 | 72 |  | LENÇOL FREÁTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 00 - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 10 | 13 – 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO(ROSA) MISTURADO C/ ATERRO |
| 10 | 43-100 | 332 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 77.4 | 58.2 | 42.4 | 0 | A2 - 4 | 1983 | 11.1 | 18.20 | 0.5 | ARGILA SILTOSA CINZA |
| 11 | 00 - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 11 | 12 - 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 11 | 31-100 | 333 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 85.8 | 61.3 | 37.8 | 0 | A4 | 1871 | 13.6 | 9.35 | 0.39 | ARGILA SILTOSA CINZA |
| 12 | 00 - 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 12 | 07 - 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO ROSA |
| 12 | 39-100 | 334 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 89.1 | 68.2 | 42.3 | 0 | A4 | 1939 | 11.1 | 11.58 | 0.12 | ARGILA SILTOSA CINZA |

#### LOCALIZAÇÃO DOS FUROS

#### CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

Foi considerado o critério técnico para definição do tipo de revestimento a ser usado na Rua Paulo Fontoura Gastal.

Para manter a homogeneidade do tipo de revestimento da região e por tratar-se de rua com grande comprimento decidiu-se pela utilização de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ).