- Apresentação

O laboratório de solos - SMOV/EPO apresenta o relatório dos Serviços Geotécnicos e o dimensionamento do pavimento do Beco da Vitória, trecho do PI98 (Beco da Olaria) até Estrada do Lami.

- Estudos Geotécnicos

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

2.1 Estudo do Subleito

Foram executados 13 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

##### Granulometria

Índices Físicos

Proctor

CBR

###### Os furos foram executados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após as sondagens os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método do H.R.B (HIGHWAY RESEARCH BOARD) e determinação do índice suporte de

projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

- Dimensionamento do Pavimento

3.1 Método

O método usado foi o método de dimensionamento de pavimentos flexíveis, do Engº Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

3.2 Número equivalente de operações do eixo padrão (N)

Adotou-se para N o valor de 106.

3.3 Índice Suporte de Projeto

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi adotada a média aritmética dos CBR de projeto.

ISP = 12,70%

3.4 Base

Será constituída de BRITA GRADUADA Compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

3.5 Revestimento

O revestimento será de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), faixa II.

3.6 Estrutura do Pavimento

| REVESTIMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO (CM) | BASE DE BRITA GRADUADA (CM) |
| --- | --- |
| 6 | 22 |

4. Planilhas dos resultados dos ensaios

Nas páginas a seguir apresentamos as planilhas contendo o resumo do resultado dos ensaios realizados para caracterização dos solos do subleito do Beco da Vitória, trecho do PI98 (Beco da Olaria) até Estrada do Lami.

5. Croquis de localização dos furos

Nas páginas a seguir apresentamos os croquis de localização dos furos.

6. Conclusão

Foi considerado o critério técnico para definição do tipo de revestimento a ser usado no Beco da Vitória.

Para manter a sequência e uniformização do tipo de revestimento da região e por tratar-se de rua com grande comprimento decidiu-se pela utilização de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ) como revestimento.