# PROJETO DE PAVIMENTO

# BECO DA VITÓRIA

## APRESENTAÇÃO

### APRESENTAÇÃO

O laboratório de solos - SMOV/EPO apresenta o relatório dos Serviços Geotécnicos e o dimensionamento do pavimento do Beco da Vitória, trecho do PI98 (Beco da Olaria) até Estrada do Lami.

#### ESTUDOS GEOTÉCNICOS

##### ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

ESTUDO DO SUB-LEITO

Foram executados 13 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

##### Granulometria

Índices Físicos

Proctor

CBR

###### Os furos foram executados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após as sondagens os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método do H.R.B (HIGHWAY RESEARCH BOARD) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

##### DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

- MÉTODO

O método usado foi o método de dimensionamento de pavimentos flexíveis, do Engº Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

- NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N)

Adotou-se para N o valor de 106.

- ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi usado o cálculo estatístico para determinação do CBR de projeto.

ISP = 12,70%

- BASE

Será constituída de BRITA GRADUADA Compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

- REVESTIMENTO

O revestimento será de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), faixa ll.

- ESTRUTURA DO PAVIMENTO

| REVESTIMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO (CM) | BASE DE BRITA GRADUADA (CM) |
| --- | --- |
| 06 | 22 |

#### PLANILHAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÍNDICE SUPORTE CALIFORNIA |  |  |  | TIPO DE SOLOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FURO | PROF (CM) | REG. Nº | LIMITES DE ATTERBERG |  |  | GRANULOMETRIA % ACUMULADA QUE PASSA |  |  |  | IG | CLASS. HRB | AMOSTRAS MOLDADAS |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO VISUAL |
|  |  |  | LL (%) | LP (%) | IP (%) |  |  |  |  |  |  | Den.Max g/cm³ | Hot (%) | CBR (%) | EPX (%) |  |
|  |  |  |  |  |  | #4 | #10 | #40 | #200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00 - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 1 | 15-100 | 439 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 82.5 | 54.0 | 27.1 | 0 | A2 - 4 | 2010 | 9.8 | 14.25 | 0.15 | ARGILA CINZA MARROM |
| 2 | 00 - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 2 | 13-100 | 440 - 98 | 32.2 | 14.4 | 17.8 | 100 | 66.8 | 43.0 | 18.2 | 0 | A2 - 6 | 1877 | 13.7 | 10.17 | 0.27 | ARGILA SILTOSA MARROM |
| 3 | 00 - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 3 | 12-100 | 443 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 81.3 | 49.8 | 21.8 | 0 | A2 - 4 | 2083 | 9.0 | 13.86 | 0.07 | ARGILA SILTOSA CINZA, MARROM |
| 4 | 00 - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 4 | 10-100 | 444 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 91.8 | 61.4 | 23.6 | 0 | A2 - 4 | 2070 | 7.6 | 17.73 | 0.31 | ARGILA SILTOSA CINZA |
| 5 | 00 - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 5 | 10-100 | 445 - 98 | NP | NP | NP | 100 | 78.9 | 50.0 | 28.6 | 0 | A2 - 4 | 2081 | 8.7 | 14.40 | 0.11 | ARGILA SILTOSA CINZA |
| 6 | 00 – 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 6 | 16-100 | 104 - 99 | 27.6 | 13.3 | 14.3 | 100 | 76.8 | 50.3 | 25.5 | 0 | A2 - 4 | 1948 | 11.6 |  |  | ARGILA CINZA |
| 7 | 00 - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 7 | 14-100 | 105 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 73.2 | 41.8 | 21.8 | 0 | A2 - 4 | 2118 | 8.6 | 15.58 | 0.12 | ARGILA CINZA |
| 8 | 00 – 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 8 | 16-100 | 106 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 83.8 | 60.4 | 31.8 | 0 | A2 - 4 | 2051 | 10.7 | 10.64 | 0.09 | ARGILA, AMARELA, CHUMBO |
| 9 | 00 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 9 | 10-100 | 107 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 80.0 | 55.4 | 27.7 | 0 | A2 - 4 | 2081 | 8.6 |  |  | ARGILA CINZA |

| FURO | PROF (CM) | REG. Nº | LIMITES DE ATTERBERG |  |  | GRANULOMETRIA % ACUMULADA QUE PASSA |  |  |  | IG | CLASS. HRB | AMOSTRAS MOLDADAS |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO VISUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LL (%) | LP (%) | IP (%) |  |  |  |  |  |  | Den.Max g/cm³ | Hot (%) | CBR (%) | EPX (%) |  |
|  |  |  |  |  |  | #4 | #10 | #40 | #200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 00 – 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 10 | 16-100 | 108 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 76.7 | 48.3 | 26.5 | 0 | A2 - 4 | 2066 | 8.7 | 14.33 | 0.08 | ARGILA MARROM |
| 11 | 00 - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 11 | 12-100 | 109 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 76.7 | 51.0 | 27.5 | 0 | A2 - 4 | 2065 | 9.7 | 12.83 | 0.10 | ARGILA MARROM |
| 12 | 00 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 12 | 17-100 | 110 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 71.0 | 50.0 | 33.0 | 0 | A2 - 4 | 2027 | 8.6 | 17.42 | 0.27 | ARGILA MARROM |
| 13 | 00 – 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAIBRO AMARELO |
| 13 | 09-100 | 111 - 99 | NP | NP | NP | 100 | 71.9 | 50.4 | 34.1 | 0 | A2 - 4 | 2039 | 9.8 | 13.46 | 0.11 | ARGILA MARROM CINZA |

#### LOCALIZAÇÃO DOS FUROS

#### CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

Foi considerado o critério técnico para definição do tipo de revestimento a ser usado no Beco da Vitória.

Para manter a sequência e uniformização do tipo de revestimento da região e por tratar-se de rua com grande comprimento decidiu-se pela utilização de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ) como revestimento.