#### ÌNDICE DO PROJETO DE PAVIMENTO

Vila Wenceslau Fontoura

##### ASSUNTO						PÁGINA

- INTRODUÇÃO	 3

- ESTUDOS GEOTÉCNICOS	 3

  - ESTUDOS DO SUB-LEITO	 3

- CLASSIFICAÇÃO DA RUA	 4

- PLANILHA DE SONDAGEM E ENSAIOS	 7

- CÁLCULO DO ÍNDICE DE SUPORTE E ESTRUTURA DO PAVIMENTO	 9

- TABELA RESUMO DA RUA 1918	 11

# ANEXOS

- PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DOS FUROS

- PLANTA DE SEÇÃO DO PAVIMENTO

- FOTOS DA RUA 1918

- INTRODUÇÃO

Este projeto decorre da Tomada de Preços n° 65 / 2001 (EDITAL 01.081053.01.0), do Escritório Municipal de Projetos e Obras, da SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Contempla o projeto as ruas e acessos seguintes com suas respectivas extensões :

| RUA / ACESSO | EXTENSÃO (m) |
| --- | --- |
| Av. 1921 (Av. Diretriz) | 30,00 |
| Rua 1945 (A) | 306,82 |
| Rua 1946 (B) | 273,72 |
| Rua 1947 (C) | 63,20 |
| Rua 1949 (D) | 491,79 |
| Rua 1950 (E) | 160,17 |
| Rua 1952 (H) | 184,37 |
| Rua 1953 (I) | 63,22 |
| Acesso A2 | 39,66 |
| Acesso B1 | 60,28 |
| Acesso B2 | 57,66 |
| Acesso C1 | 42,73 |
| Acesso C2 | 96,85 |
| Acesso C3 | 56,71 |
| Acesso C4 | 65,61 |
| Acesso C5 | 68,00 |
| Acesso C6 | 68,69 |
| Acesso D1 | 117,96 |
| Acesso D2 | 46,43 |
| Rua Aquarela Brasileira ( E1) | 121,34 |
| Acesso E2 | 58,07 |
| Acesso E3 | 51,41 |
| Acesso F1 | 42,39 |
| Acesso G | 42,27 |
| Acesso G1 | 98,58 |
| Acesso G2 | 128,12 |
| Acesso H1 | 68,86 |
| Acesso H2 | 87,28 |
| Acesso H3 | 101,87 |
| Acesso H4 | 83,57 |
| Rua Cais do Porto (H5) | 64,11 |
| Acesso I2 | 53,14 |
| Acesso I3 | 53,13 |
| Acesso I4 | 43,00 |
| Total | 3391,01 |

Para a realização dos projetos executivos contratados foram seguidas as orientações técnicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nas pessoas do Engº Milton M. P. de Leão, do EPO (Escritório de Projetos e Obras) da SMOV, Engº Arno Mahr, do Laboratório de Solos da SMOV e Engº Marcus Aurélio Soares Cruz do DEP.

- ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

  - ESTUDO DO SUB-LEITO

Foram executados os furos de Sondagem,  a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,50 metro sob terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados no eixo e, alternadamente nos bordos direito e esquerdo de acordo com as plantas em anexo.

Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

- CLASSIFICAÇÃO DA RUA

  - Tráfego  e Cálculo do N

Segundo norma do DNER, o pavimento é dimensionado em função do N (número equivalente) de operações de um eixo tomado como padrão, durante um período de projeto (P). A figura 1 dá os fatores de equivalência de operação (FE) entre eixos simples e em “tandem”, com diferentes cargas e o eixo simples padrão com carga de 8,2 t.

N= 365 x P x VDM x FE x FC x FR

N= 365 x P x VDM x FV x FR

Sendo:

P = 10 anos.

VDM = volume médio diário de tráfego, (num sentido), durante o período P.

FE = fator de eixos, isto é, um número que multiplicado pelo número de veículos, dá o número de eixos correspondentes.

FE= 100% x 2 (2 eixos) = 1 x 2 = 2

FC = fator de carga, isto é, um número que multiplicado pelo número de eixos que operam, dá o número de eixos equivalentes ao eixo padrão.

FC = Equivalência / 100

FV = fator de veículo, isto é, um número que multiplicado pelo número de veículos que operam, dá, diretamente, o número de eixos equivalentes ao eixo padrão.

FV=FE x FC

FR= Fator climático regional. No Brasil adota-se FR =1.

Dados de pesagem:

> 5 t       Veículos Leves.

7 a 9 t     Veículos médios. (média 8 t)

12 t         Caminhões de lixo.

OBS: Segundo informações do DMLU a carga e a freqüência dos caminhões é elucidada da seguinte forma:

Veículo Coletor Compactador 15 m 3 – Toco

Peso Bruto Total = 19 t

Tara = 10 t

Distribuição por eixo = 70 % no traseiro e 30% no dianteiro.

A passagem do veículo nas vias dos loteamentos se dá três vezes por semana, sendo que normalmente, no cumprimento dos itinerários, o veículo passa uma vez em cada via, podendo faze-lo até três vezes, dependendo do roteiro de coleta deste itinerário.

Procedimentos estabelecidos:

Adotar uma passagem do caminhão de lixo duas vezes na mesma via, três vezes por semana, importando em uma passagem do veículo em qualquer uma das ruas dos loteamentos em estudo. Considerando que  o caminhão trabalhe a plena carga (19 t , portanto com 13,3 t no eixo traseiro),às vezes e a meia carga (14,5 t, portanto 10,15 t no eixo traseiro), outras vezes, optar-se-á pela média, que é igual a 16,75 t, portanto com aproximadamente 12 t no eixo traseiro.

Com os seguintes dados de pesagem, organiza-se uma tabela, como a utilizada nos cálculos , grupando-se os diversos eixos por intervalos de carga, representados pelo seu ponto central. Também nesta tabela será calculado o valor de N, segundo a fórmula anteriormente citada:

Os valores do Fator de Equivalência são obtidos da Fig. 1 na pág. 18 da norma do DNER –Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis.

Os valores de Equivalência de Operações são os produtos dos valores de Porcentagem pelos valores de Fator de Equivalência.

O somatório dos valores de Equivalência de operações representa o produto de 100 x FC, isto é,

Equivalência = 100 x FC

Donde   FC = Equivalência / 100

FV = FE (Fator de Eixo) x FC (Fator de Carga)

Nº Eixos =

< 5   = nº veículos x 2 + nº veículos 8t * 1 + nº veículos com 12 t * 1

8      = nº veículos x 1

12    = nº veículos x 1

Para o cálculo da Rua 1918 –Trecho da Rua 2049 (Est. 0) até o final do loteamento (Est. 37+13,60) considerou-se:

- Caminhões de lixo = 1 caminhão passando 3 vezes por semana, passando 2 vezes na mesma rua = 6 caminhões por semana = 1 caminhão por dia, segundo dados do DMLU.

- Veículos médios = 1

  - Veículos leves =  2

  - CONCLUSÃO

Como os valores de VDM e N calculados estão muito mais próximos da Classe 2, apesar de passar mais de um veículo por dia, especificaremos como CLASSE 2. Também com os dados do ISC do sub-leito e a classificação estabelecida, utilizaremos as tabelas do “Termo de Referência para Execução dos Projetos Geométrico, de Pavimento e de Drenagem de vias especificadas nos (05) lotes integrantes e em anexo a este termo”, para  a definição de espessura de CBUQ e Dimensionamento para Bases Granulares (Hn). Em relação à recomendação de utilização de saibro para reforço de subleito com CBR>=40 (letra i), não tem sido feita pela SMOV, como regra, pois as jazidas de saibro disponíveis e escassas, localizadas na Região Metropolitana, têm apresentado valor de CBR da ordem de 35 %, além de tratar-se de material siltoso e micáceo, extremamente sensível à presença de excesso de água, não sendo recomendada, principalmente para reforço.

  - DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

O dimensionamento do referido trecho foi definido no cálculo da pág. 10 deste memorial, definindo-se o revestimento de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) com espessura de 4 cm, a base do pavimento será de brita graduada com espessura de 15 cm. Em virtude dos furo nº 11 e 12 terem ISC = 9,60 e 9,30 %, respectivamente,da Est. 23+3,00 até a Est. 28, o revestimento de CBUQ terá espessura de 4 cm e a base de brita graduada terá espessura igual a 21 cm.