Com as amostras obtidas nas sondagens realizadas no subleito, exceto aquelas cuja profundidade não ultrapasse a 30cm, realizaram-se ensaios tecnológicos para determinar as características dos solos. Os resultados são apresentados na seqüência, nos Quadros xxx a xxx, onde constam os valores obtidos para cada amostra, tais como:

- Granulometria;

- Índice de plasticidade;

- Limite de liquidez;

- Umidade ótima e densidade do Proctor Normal;

- Densidade do corpo de prova testado para a determinação do Índice Suporte Califórnia e valor obtido para o mesmo;

- Classificação do solo, segundo a H.R.B.

4.2.5.3 Interpretação dos Resultados

O exame dos resultados dos ensaios e os conseqüentes valores dos parâmetros obtidos da análise estatística, permitem as considerações a seguir, enunciadas conforme os furos de sondagens:

Sub-Trecho 1

Os materiais do subleito são, basicamente, solos do tipo argilo-arenosos enquadrando-se principalmente no subgrupos A-6 (71,4%), A7-6 (14,3%) e A2-4 (14,3%) e correspondem a 100% do universo de amostras coletadas.

O nível de água......

Os estudos estatísticos dos ensaios com todas as amostras de solos coletadas ao longo do subleito, estão resumidas no Quadro xxxxx, apresentado a seguir.

## Quadro xxx - Síntese estatística dos resultados dos ensaios

| Ensaios |  | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Quantidade de Ensaios |  | 7 |
| % Passando Peneira 200 |  | 42 |
| LL |  | 32 |
| IP |  | 14 |
| Densidade Máxima |  | 1947 |
| Umidade Ótima |  | 12 |
| ISC | Média | 11,4 |
|  | Desvio Padrão | - |
|  | Nº de Ensaios | 7 |
| ISC Máximo |  | - |
| ISC Mínimo |  | - |
| ISC Grupo |  | 11,4 |

Fonte: Beck de Souza Engenharia Ltda, 2001

Nestas circunstâncias optou-se por adotar o índice de suporte de projeto final para este sub-trecho igual a 11,5%.

Os segmentos deste sub-trecho onde poderá haver necessidade de remoções de materiais estão relacionados no Quadro xxxxx a seguir:

Quadro xxx - Prováveis locais de substituição da camada final de terraplenagem

| REB | Localização (km) | Extensão (m) | Profundidade (m) a (m) | Expansão | ISC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 1 | no furo 5 | 100 | 0,20 a 0,80 | 0,53 | 4 |

Fonte: Beck de Souza Engenharia Ltda, 2001

Sub-Trecho 2

Os solos ocorrentes são homogêneos ao longo de todo o subtrecho.

Os materiais do subleito são solos do tipo areia-siltosa, enquadrando-se no subgrupo A2-4 (100%) do universo de amostras coletadas.

O nível de água......

Os estudos estatísticos dos ensaios com todas as amostras de solos coletadas ao longo do subleito, estão resumidas no Quadro xxxxx, apresentado a seguir.

## Quadro xxx - Síntese estatística dos resultados dos ensaios

| Ensaios |  | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Quantidade de Ensaios |  | 1 |
| % Passando Peneira 200 |  | 27 |
| LL |  | - |
| IP |  | - |
| Densidade Máxima |  | 2071 |
| Umidade Ótima |  | 8 |
| ISC | Média | 14 |
|  | Desvio Padrão | - |
|  | Nº de Ensaios | 1 |
| ISC Máximo |  | - |
| ISC Mínimo |  | - |
| ISC Grupo |  | 14 |

Fonte: Beck de Souza Engenharia Ltda, 2001

Nestas circunstâncias optou-se por adotar o índice de suporte de projeto final para este sub-trecho igual a 14%.

Neste segmento deste sub-trecho não há necessidade de remoções de materiais.

Sub-Trecho 3

Os solos ocorrentes são homogêneos ao longo de todo o subtrecho.

Os materiais do subleito são solos do tipo argilo-arenosos, enquadrando-se nos subgrupos A7-5 (50%) e A7-6 (50%), que corresponde a 100% do universo de amostras coletadas.

O nível de água......

Os estudos estatísticos dos ensaios com todas as amostras de solos coletadas ao longo do subleito, estão resumidas no Quadro xxxxx, apresentado a seguir.

## Quadro xxx - Síntese estatística dos resultados dos ensaios

| Ensaios |  | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Quantidade de Ensaios |  | 2 |
| % Passando Peneira 200 |  | 58 |
| LL |  | 43 |
| IP |  | 16 |
| Densidade Máxima |  | 1770 |
| Umidade Ótima |  | 16,50 |
| ISC | Média | 5,5 |
|  | Desvio Padrão | - |
|  | Nº de Ensaios | 2 |
| ISC Máximo |  | - |
| ISC Mínimo |  | - |
| ISC Grupo |  | 5,5 |

Fonte: Beck de Souza Engenharia Ltda, 2001

Nestas circunstâncias optou-se por adotar o índice de suporte de projeto final para este sub-trecho igual a 5,5%.

Os segmentos deste sub-trecho onde poderá haver necessidade de remoções de materiais estão relacionados no Quadro xxx a seguir:

Quadro xxx - Prováveis locais de substituição da camada final de terraplenagem

| REB | Localização (km) | Extensão (m) | Profundidade (m) a (m) | Expansão | ISC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 1 | No furo 7 | 100 | 0,40 a 1,50 | 0,98 | 3,0 |

Fonte: Beck de Souza Engenharia Ltda, 2001

Sub-Trecho 4

Os solos ocorrentes são homogêneos ao longo de todo o subtrecho.

Os materiais do subleito são solos do tipo argilo-arenosos enquadrando-se principalmente no subgrupos A-6 (62,5%), A7-6 (12,5%), A7-5 (12,5%) e A2-6 (12,5%), que correspondem a 100% do universo de amostras coletadas.

O nível de água......

Os estudos estatísticos dos ensaios com todas as amostras de solos coletadas ao longo do subleito, estão resumidas no Quadro xxxxx, apresentado a seguir.

## Quadro xxx - Síntese estatística dos resultados dos ensaios

| Ensaios |  | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Quantidade de Ensaios |  | 8 |
| % Passando Peneira 200 |  | 47 |
| LL |  | 34 |
| IP |  | 14 |
| Densidade Máxima |  | 1885 |
| Umidade Ótima |  | 13,5 |
| ISC | Média | 9,5 |
|  | Desvio Padrão | - |
|  | Nº de Ensaios | 8 |
| ISC Máximo |  | - |
| ISC Mínimo |  | - |
| ISC Grupo |  | 8 |

Fonte: Beck de Souza Engenharia Ltda, 2001

Nestas circunstâncias optou-se por adotar o índice de suporte de projeto final  para este sub-trecho igual a 8%.

Os segmentos deste sub-trecho onde poderá haver necessidade de remoções de materiais estão relacionados no Quadro xxx a seguir:

Quadro xxx - Prováveis locais de substituição da camada final de terraplenagem

| REB | Localização (km a km) | Extensão (m) | Profundidade (m) a (m) | Expansão | ISC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 1 | No furo 9 | 100 | 0,40 a 1,50 | 0,21 | 5,0 |

Fonte: Beck de Souza Engenharia Ltda, 2001

Sub-Trecho 5

Os solos ocorrentes são heterogêneos e localizam-se aleatoriamente ao longo de todo o trecho.

Os materiais do subleito são, basicamente, solos do tipo areia siltosa, enquadrando-se principalmente nos subgrupos A2-4 (58,3%) e A-4 (8,3%) que correspondem a 66,6% do universo de amostras coletadas. Os solos de areia argilosa correspondem a 33,4%.

O nível de água......

Os estudos estatísticos dos ensaios com todas as amostras de solos coletadas ao longo do subleito, estão resumidas no Quadro xxxxx, apresentado a seguir.

## Quadro xx - Síntese estatística dos resultados dos ensaios

| Ensaios |  | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Quantidade de Ensaios |  | 12 |
| % Passando Peneira 200 |  | 36 |
| LL |  | 28 |
| IP |  | 12 |
| Densidade Máxima |  | 2003 |
| Umidade Ótima |  | 18,5 |
| ISC | Média | 11,5 |
|  | Desvio Padrão | 8,66 |
|  | Nº de Ensaios | 11 |
| ISC Máximo |  | 13 |
| ISC Mínimo |  | 6 |
| ISC Grupo |  | 8 |

Fonte: Beck de Souza Engenharia Ltda, 2001

Nestas circunstâncias optou-se por adotar o índice de suporte de projeto final para este sub-trecho igual a 8%.

Neste sub-trecho não haverá necessidade de remoções de materiais.

Sub-Trecho 6

Os solos ocorrentes são heterogêneos e localizam-se aleatoriamente ao longo de todo o trecho.

Os materiais do subleito são, basicamente, solos do tipo argilo-arenosos, enquadrando-se no subgrupos A-6 (75%), e correspondem a 75% do universo de amostras coletadas. Os solos de areia siltosa correspondem a 25%.

O nível de água......

Os estudos estatísticos dos ensaios com todas as amostras de solos coletadas ao longo do subleito, estão resumidas no Quadro xxxxx, apresentado a seguir.

## Quadro xx - Síntese estatística dos resultados dos ensaios

| Ensaios |  | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Quantidade de Ensaios |  | 4 |
| % Passando Peneira 200 |  | 43 |
| LL |  | 25 |
| IP |  | 12 |
| Densidade Máxima |  | 1936 |
| Umidade Ótima |  | 11,8 |
| ISC | Média | 6 |
|  | Desvio Padrão | - |
|  | Nº de Ensaios | 4 |
| ISC Máximo |  | - |
| ISC Mínimo |  | - |
| ISC Grupo |  | 6 |

Fonte: Beck de Souza Engenharia Ltda, 2001

Nestas circunstâncias optou-se por adotar o índice de suporte de projeto final para este sub-trecho igual a 6%.

Os segmentos deste sub-trecho onde poderá haver necessidade de remoções de materiais estão relacionados no Quadro xxx a seguir:

Quadro xxx - Prováveis locais de substituição da camada final de terraplenagem

| REB | Localização (km a km) | Extensão (m) | Profundidade (m) a (m) | Expansão | ISC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 1 | No furo 23 | 100 | 0,35 a 1,50 | 0,74 | 4,0 |
| RS 2 | No furo 24 | 100 | 0,60 a 1,50 | 0,50 | 3,0 |

Fonte: Beck de Souza Engenharia Ltda, 2001

Sub-Trecho 7

Os solos ocorrentes são heterogêneos e localizam-se aleatoriamente ao longo de todo o trecho.

Os materiais do subleito são, basicamente, solos do tipo argilo-arenosos, enquadrando-se principalmente no subgrupos A-6 (30,8%), A7-5 (23,1%) e correspondem a 84,6% do universo de amostras coletadas. Os solos de areia siltosas correspondem a 15,4%.

O nível de água......

Os estudos estatísticos dos ensaios com todas as amostras de solos coletadas ao longo do subleito, estão resumidas no Quadro xxxxx, apresentado a seguir.

## Quadro xxx - Síntese estatística dos resultados dos ensaios

| Ensaios |  | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Quantidade de Ensaios |  | 13 |
| % Passando Peneira 200 |  | 44 |
| LL |  | 40 |
| IP |  | 17 |
| Densidade Máxima |  | 1888 |
| Umidade Ótima |  | 12,8 |
| ISC | Média | 9,2 |
|  | Desvio Padrão | 6,1 |
|  | Nº de Ensaios | 7 |
| ISC Máximo |  | 14 |
| ISC Mínimo |  | 5 |
| ISC Grupo |  | 8 |

Fonte: Beck de Souza Engenharia Ltda, 2001

Nestas circunstâncias optou-se por adotar o índice de suporte de projeto final para este sub-trecho igual a 8%.

Os segmentos deste sub-trecho onde poderá haver necessidade de remoções de materiais estão relacionados no Quadro xxx a seguir:

Quadro xxx - Prováveis locais de substituição da camada final de terraplenagem

| REB | Localização (km a km) | Extensão (m) | Profundidade (m) (m) | Expansão | ISC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 1 | No furo 25 | 100 | 1,00 a 1,50 | 1,80 | 1,0 |
| RS 2 | No furo 26 | 100 | 0,90 a 1,50 | 1,21 | 2,0 |
| RS 3 | No furo 27 | 100 | 0,45 a 1,50 | 1,26 | 1,0 |

Fonte: Beck de Souza Engenharia Ltda, 2001