4 – Resumo dos estudos realizados

Foram realizados serviços de sondagens à trado e ensaios das amostras retirados dos furos, ao longo dos corredores de ônibus das Avenidas Osvaldo Aranha e Protásio Alves, em Porto Alegre/RS.

Os serviços de investigação geotécnica serviram pra identificar as camadas ou horizontes de solos, através de Sondagens à Trado, realizadas em pontos locados a partir de um reconhecimento preliminar de campo em conjunto com a fiscalização da SMOV, tendo como critério locais onde apresentavam incidências patológicas no pavimento ao longo da via, inclusive nas paradas de ônibus, considerando um espaçamento máximo de 100m.

Em cada furo de sondagem foram registradas as profundidades inicial e final de cada camada. Os furos foram recompostos com o próprio material retirado dos mesmos além da execução do revestimento com concreto betuminoso frio – PMF com espessura mínima de 7,50cm.

Através de análise expedita no campo, os solos foram classificados de acordo com a textura e cor. Todos os elementos referidos, obtidos durante a inspeção estão anotados no Boletim de Sondagem.

A partir dos resultados dos ensaios, os solos estão classificados pelo sistema HRB.

Em alguns pontos foi determinada a densidade de campo pelo método do cilindro, conforme NBR 9813/87, esse ensaio limitou-se a profundidade de cada furo e também ao tipo de material da camada. Quando o material argiloso encontrava-se a uma profundidade maior do que 0,50m tornava-se extremamente dificultoso a colocação do cilindro de cravação por que o mesmo tem diâmetro de Ø 29 mm e o furo de sondagem de Ø 30 mm. Esse ensaio é realizado somente a solos de granulação fina, isentos de pedregulhos.

Os ensaios foram realizados conforme recomendação das seguintes normas técnicas:

- Ensaio de compactação de solos – NBR 7182/86

- Índices de Suporte Califórnia – NBR 9895/87

- Análise Granulométrica – NBR 7181/84

- Limite de Liquidez – NBR 6459/84

- Limite de Plasticidade – NBR 7180/84

- Sondagem a trado – NBR 9603/86

- Massa específica aparente “in situ”, com o emprego do cilindro de cravação;

- Umidade de solos “in situ” (determinação da umidade natural).

No perfil longitudinal do pavimento apresentado neste relatório ilustra-se as diversas camadas e os materiais encontrados nas Av. Protásio Alves e Av. Osvaldo Aranha.

No relatório fotográfico apresentam-se as condições do pavimento, bem como o registro dos trabalhos executados.

Na Av. Protásio Alves foram encontrados trilhos e dormentes em diversos furos realizados. Os furos 01, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 25 foram executados ao lado dos trilhos encontrados. Os furos 04, 05, 09 foram executados ao lado dos dormentes encontrados.

As fotos dos furos 23 e 25 ilustram os trilhos encontrados no decorrer do corredor de ônibus da Av. Protásio Alves.

Na Av. Osvaldo Aranha não foi encontrado nenhum trilho e dormente.