Projeto de Pavimento

Av. Augusto de Carvalho

Apresentação

A Hidrosul apresenta o RELATÓRIO DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS e o Dimensionamento do Pavimento da Av. Augusto de Carvalho, trecho da Av. Loureiro da Silva à Av. Aureliano de Figueiredo Pinto.

Estudos Geotécnicos

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

Estudo do Sub-leito

Foram executados 04 furos de Sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

Dimensionamento do Pavimento

1. MÉTODO:

O método usado foi o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, do eng o Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

2. NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N)

Adotou-se para N o valor de 10 7

3. ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO:

Para o estudo do dimensionamento foi usado o cálculo estatístico para determinação do CBR de projeto.

Médias dos furos :

Média Harmônica            ISP = 8,24 %

Média Geométrica           ISP = 10,22 %

Média Aritimética            ISP = 12,35 %

ISP adotado = 8,24 %

4. BASE:

Será constituída de Brita Graduada Compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo Proctor Modificado. Nos alargamentos de pista existente a base será de concreto magro devido a dificuldade de compactação da brita graduada.

5. SUB-BASE

Será constituída de Areia.

6. REVESTIMENTO

O revestimento será de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), em duas camadas . A 1 a camada faixa I ( Binder ) e a 2 a camada faixa II.

7.ESTRUTURA DO PAVIMENTO

7.1. TRECHO ENTRE AS ESTACAS 10+5,00 E 17

(No alargamento da pista)

Revestimento com Concreto Asfáltico (cm)

2 a camada 04

1 a camada 04

Base de Concreto Magro (cm)

camada única 20

7.1.1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

(No trecho com pavimento de asfalto existente)

Revestimento com Concreto Asfáltico (cm)

Camada única 04

7.2. TRECHO DA ESTACA 7+18,00 e 10+5,00

Revestimento com Concreto Asfáltico (cm)

2 a camada 04

1 a camada 04

Base de Brita Graduada (cm)

camada única 20

Sub-Base de Areia (cm)

camada única 20

Planilhas

Av. Augusto de Carvalho

| C A R A C T E R I Z A Ç Ã O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Índice Suporte California |  |  |  |  |  |  | Tipos de Solos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| furo | Pro (cm) | Reg No | Limites de Atterberg LL% LP% IP% |  |  |  |  | Granulometria % acumulada que passa #4 #10 #40 #200 |  |  |  |  |  |  | IG | Class. HRB | AMOSTRAS MOLDADAS Den.Max hot(%) ISP (%) Exp(%) |  |  |  |  |  |  | Classificação Visual |
| 14 | 00-15 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solo Vegetal |
| 14 | 15-150 | 14 | NL | NP | NP | 57,6 | 57,4 | 33,8 | 15,0 | 0 | A1-b | 1914 | 11,4 | 21,3 | 0 | Areia Fina Marrom Clara c/Caliça |
| 15 | 00-15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solo Vegetal |
| 15 | 15-150 | 15 | NL | NP | NP | 78,3 | 72,5 | 41,2 | 18,0 | 0 | A1-b | 1898 | 10,7 | 16,2 | 0 | Areia Fina Marrom Clara c/Caliça |
| 16 | 00-15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solo Vegetal |
| 16 | 15-130 | 16 | NL | NP | NP | 78,1 | 69,3 | 44,2 | 21,1 | 0 | A1-b | 1861 | 11,9 | 16,6 | 0 | Areia Fina Marrom c/Caliça |
| 16 | 130-150 | 16 | 31 | 18 | 13 | 77,7 | 73,9 | 52,6 | 35,4 | 1 | A2-6 | 1717 | 16,4 | 4,0 | 1,47 | Aegila Arenosa Marrom Escura |
| 17 | 00-15 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solo Vegetal |
| 17 | 15-70 | 17 | NL | NP | NP | 87,4 | 86,1 | 62,2 | 13,6 | 0 | A2-4 | 1771 | 11,8 | 7,9 | 0 | Areia Média Parda |
| 17 | 70-150 | 17 | NL | NP | NP | 87,5 | 86,4 | 69,9 | 33,1 | 0 | A2-4 | 1808 | 13,3 | 14,5 | 0 | Areia Média Argilosa Marrom |

Localização dos Furos