Projeto de Pavimento

Av. Aureliano

de Figueiredo Pinto

Apresentação

A Hidrosul  apresenta o RELATÓRIO DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS e o Dimensionamento do Pavimento da Av. Aureliano de FigueiredoPinto, trecho da Av. Borges de Medeiros à Av. Augusto de Carvalho.

Estudos Geotécnicos

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

Estudo do Sub-leito

Foram executados 07 furos de Sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

Dimensionamento do Pavimento

1. MÉTODO:

O método usado foi o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, do Eng. Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

2. NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N)

Adotou-se para N o valor de 10 7

3. ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO:

Para o estudo do dimensionamento foi usado o cálculo estatístico para determinação do CBR de projeto.

Trecho da estaca 0 até a estaca 5+10,00

1 Furo                   ISP adotado = 10,70 %

Trecho da estaca 5+10,00 até o final

Médias dos furos :

Média Harmônica            ISP = 12,52 %

Média Geométrica           ISP = 13,52 %

Média Aritimética            ISP = 14,62 %

ISP adotado = 12,52 %

4. BASE:

Será constituída de Brita Graduada executada em duas camadas, Compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo Proctor Modificado.

5. REVESTIMENTO

O revestimento será de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), em duas camadas . A 1 a camada faixa I ( Binder ) e a 2 a camada faixa II.

6.ESTRUTURA DO PAVIMENTO

6.1. TRECHO ENTRE AS ESTACAS 0 E 5+10,00

(No alargamento da pista)

| Revestimento com Concreto Asfáltico (cm) | Base de Concreto Magro (cm) |
| --- | --- |
| 2 a camada 04 | camada única 20 |

| 1 a camada 04 |  |
| --- | --- |

6.1.1. CAPEAMENTO ASFÁLTICO

(No trecho com pavimento de paralelepípedo existente)

Revestimento com Concreto Asfáltico (cm)

2 a camada 04

1 a camada 04

6.2. TRECHO DA ESTACA 5+10,00 ATÉ O FINAL

| Revestimento com Concreto Asfáltico (cm) | Base de Brita Graduada (cm) |
| --- | --- |
| 2 a camada 04 | camada única 22 |

| 1 a camada 04 |  |
| --- | --- |

Onde for necessário executar corpo de aterro ( entre as estacas 16 e 22, 23 e 25, 19A e 21A ) será utilizado argila com CBR  12 %.

A primeira camada do corpo de aterro será executada com areia na espessura de 20 cm.

Obs : Conforme seções transversais em anexo.

Planilhas

| C A R A C T E R I Z A Ç Ã O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Índice Suporte California |  |  |  |  |  |  | Tipos de Solos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| furo | Pro (cm) | Reg No | Limites de Atterberg LL% LP% IP% |  |  |  |  | Granulometria % acumulada que passa #4 #10 #40 #200 |  |  |  |  |  |  | IG | Class. HRB | AMOSTRAS MOLDADAS Den.Max hot(%) ISC (%) Exp(%) |  |  |  |  |  |  | Classificação Visual |
| 7 | 00-10 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento Primário |
| 7 | 10-40 | 7 | NL | NP | NP | 38,2 | 32,9 | 18,5 | 8,0 | 0 | A1-A | 1840 | 13,4 | 17,8 | 0 | Areia Fina Siltosa c/Caliça |
| 7 | 40-150 | 7 | NL | NP | NP | 85,8 | 83,6 | 66,0 | 34,6 | 0 | A2-4 | 1813 | 11,6 | 12,8 | 0 | Areia Média Siltosa Cinza |
| 8 | 00-15 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento Primário |
| 8 | 15-150 | 8 | NL | NP | NP | 65,7 | 59,3 | 35,1 | 14,4 | 0 | A1-b | 1962 | 10,0 | 24,9 | 0 | Areia Fina Siltosa Cinza c/Caliça |
| 9 | 00-10 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento primário |
| 9 | 10-60 | 9 | NL | NP | NP | 51,8 | 39,2 | 16,4 | 8,8 | 0 | A1-a | 1785 | 14,7 | 14,4 | 0 | Areia Fina Parda c/Caliça |
| 9 | 60-150 | 9 | NL | NP | NP | 99,2 | 95,1 | 59,5 | 11,8 | 0 | A2-4 | 1760 | 12,7 | 8,4 | 0 | Areia Média Cinza |
| 10 | 00-15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paralelepípedo |
| 10 | 15-40 | 10 | 20 | 16 | 4 | 96,7 | 79,5 | 52,5 | 32,3 | 0 | A2-4 | 1933 | 11,2 | 12,4 | 0 | Saibro Argiloso Marrom Claro |
| 10 | 40-150 | 10 | NL | NP | NP | 86,4 | 79,4 | 42,7 | 5,9 | 0 | A1-b | 1765 | 12,0 | 10,7 | 0 | Areia Média Marrom Clara |
| 11 | 0-10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento Primário |
| 11 | 10-150 | 11 | 20 | 15 | 5 | 64,4 | 60,4 | 41,0 | 26,6 | 0 | A2-4 | 1960 | 10,7 | 8,2 | 0 | Areia Fina Cinza c/Caliça |

| C A R A C T E R I Z A Ç Ã O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Índice Suporte California |  |  |  |  |  |  | Tipos de Solos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| furo | Pro (cm) | Reg No | Limites de Atterberg LL% LP% IP% |  |  |  |  | Granulometria % acumulada que passa #4 #10 #40 #200 |  |  |  |  |  |  | IG | Class. HRB | AMOSTRAS MOLDADAS Den.Max hot(%) ISC (%) Exp(%) |  |  |  |  |  |  | Classificação Visual |
| 12 | 00-10 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solo Vegetal |
| 12 | 10-120 | 12 | 23 | 17 | 6 | 53,0 | 46,1 | 29,5 | 19,1 | 0 | A1-b | 1872 | 12,5 | 16,1 | 0 | Areia Fina Siltosa Parda c/Caliça |
| 13 | 00-15 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solo Vegetal |
| 13 | 15-150 | 13 | NL | NP | NP | 70,9 | 64,6 | 43,5 | 20,7 | 0 | A1-b | 1940 | 10,8 | 17,3 | 0 | Areia Fina Marrom Clara c/Caliça |

* O Furo no 10 pertence ao trecho com pavimentação de paralelepípedo existente .

Localização dos Furos