| # Local de Sondagem |  |  |  | # ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensaios Físicos |  | ## Classificação |  | Compactação AASHO |  | I. S. C. |  |  |  | TIPO DE SOLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estaca | Posição | Profund | ###### Reg. | 2” | 1/1/2 | ¾” | 3/8” | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | Nº 40 | Nº 60 | Nº 200 | LL | IP | IG | HRB | D máx | H ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | Classificação AASHO | Classificação Visual | # N.A |
|  |  | 00-17 | 01 | # ––– | # ––– | # ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CBUQ |  |
|  |  | 17-30 | “ | # –– | # ––– | # ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | –––– | –––– | ––– | ––––––––––––– | CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO |  |
|  |  | # 30-40 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | AREIA DE ASSENTAMENTO |  |
|  |  | 40-100 | “ |  |  |  | 100 | 91 | 72 | 56 | 38 | 29 | 18 | NP | NP | 0 | A2-4 | 1757 | 12,0 | 11,8 | 1743 | 0 | 28 | AREIA SILTOSA | AREIA ARGILOSA PRETA VARIEG. | SECO |
|  |  | 00-06 | 02 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | LAJOTA DE CONCRETO |  |
|  |  | 06-50 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | SEICHO E AREIA |  |
|  |  | 50-100 | “ |  |  |  | 100 | 97 | 79 | 73 | 60 | 47 | 16 | NP | NP | 0 | A2-4 | 1884 | 11,8 | 11,6 | 1880 | 0,09 | 11 | AREIA SILTOSA | AREIA ARGILOSA MARROM VARIEG. | SECO |
|  |  | 00-20 | 04 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 20-45 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | ARGILA COM PEDRA E CASCOTE |  |
|  |  | 45-100 | “ |  |  | # 100 | 99 | 82 | 55 | 45 | 36 | 29 | 22 | NP | NP | 0 | # A2-4 | 1897 | 11,6 | 11,4 | 1851 | 0,31 | 18 | AREIA SILTOSA | SAIBRO ARGILOSO AMARELADO | SECO |
|  |  | 00-18 | 05 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | PLACA DE CONCRETO |  |
|  |  | 18-22 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | SAIBRO AMARELADO |  |
|  |  | 22-90 | “ |  |  | # 100 | 99 | 86 | 64 | 53 | 43 | 35 | 22 | NP | NP | 0 | # A2-4 | 1961 | 10,6 | 10,3 | 1987 | 0,04 | 20 | AREIA SILTOSA | SAIBRO ROSA |  |
|  |  | 90-100 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | AREIA MÉDIA AMARELA | SECO |
|  |  | 00-20 | 06 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 20-95 | “ |  |  |  | 100 | 99 | 95 | 89 | 75 | 42 | 5 | NP | NP | 0 | A2-4 | 1753 | 12,6 | 12,4 | 1718 | 0 | 11 | AREIA SILTOSA | AREIA MÉDIA AMARELADA |  |
|  |  | 95-100 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | SAIBRO ROSA | SECO |
|  |  | 00-18 | 07 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES: COMPACTAÇÃO ENERGIA NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### PRAIA DE BELAS SHOPPING CENTER AMPLIAÇÃO |  |  |
| # Local de Sondagem |  |  |  | # ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensaios Físicos |  | ## Classificação |  | Compactação AASHO |  | I. S. C. |  |  |  | TIPO DE SOLO |  |  |
| Estaca | Posição | Profund | ###### Reg. | 2” | 1/1/2 | ¾” | 3/8” | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | Nº 40 | Nº 60 | Nº 200 | LL | IP | IG | HRB | D máx | H ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | Classificação AASHO | Classificação Visual | # N.A |
|  |  | 18-50 | 07 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | AREIA MÉDIA AMARELADA |  |
|  |  | 50-100 | “ |  |  |  | 100 | 92 | 69 | 54 | 42 | 33 | 14 | NP | NP | 0 | A2-4 | 2100 | 8,9 | 8,6 | 2084 | 0 | 23 | AREIA SILTOSA | SAIBRO MARROM | SECO |
|  |  | 00-20 | 08 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | # 20-80 | “ |  |  |  | 100 | 99 | 92 | 82 | 55 | 29 | 8 | NP | NP | 0 | A2-4 | 1943 | 9,7 | 9,3 | 1929 | 0 | 14 | AREIA SILTOSA | AREIA MÉDIA MARROM |  |
|  |  | 80-100 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | –––––––––––––– | SAIBRO ROSA | SECO |
|  |  | 00-30 | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 30-100 | “ |  |  |  | 100 | 99 | 90 | 79 | 59 | 34 | 8 | NP | NP | 0 | A2-4 | 1901 | 11,4 | 11,2 | 1880 | 0 | 11 | AREIA SILTOSA | AREIA MÉDIA AMARELADA | SECO |
|  |  | 00-20 | 11 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 20-100 | “ |  |  | 100 | 99 | 98 | 87 | 73 | 58 | 36 | 16 | NP | NP | 0 | A2-4 | 1927 | 12,6 | 12,3 | 1909 | 0,89 | 6 | AREIA SILTOSA | AREIA AMARELADA MISTURADA COM ARGILA | SECO |
|  |  | 00-30 | 12 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 30-100 | “ |  |  | # 100 | 99 | 96 | 87 | 78 | 60 | 45 | 21 | NP | NP | 0 | # A2-4 | 1924 | 12,4 | 12,4 | 1937 | 0 | 5 | AREIA SILTOSA | AREIA MÉDIA AMARELADA | SECO |
|  |  | 00-12 | 13 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO |  |
|  |  | 12-17 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | AREIA DE ASSENTAMENTO |  |
|  |  | 17-95 | “ |  |  |  | 100 | 95 | 74 | 58 | 45 | 35 | 22 | NP | NP | 0 | # A2-4 | 2000 | 10,2 | 10,0 | 1980 | 0 | 23 | AREIA SILTOSA | SAIBRO ARGILOSO ROSA |  |
|  |  | 95-100 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | AREIA ARGILOSA AMARELADA | SECO |
|  |  | 00-30 | 14 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 30-100 | “ |  |  |  | 100 | 99 | 93 | 84 | 67 | 46 | 29 | 31 | 14 | 1 | A2-4 | 1976 | 10,4 | 10,6 | 1985 | 0,27 | 8 | AREIA SILTOSA | ARGILA ARENOSA MARROM | SECO |
|  |  | 00-12 | 15 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO |  |
|  |  | 12-16 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | AREIA DE ASSENTAMENTO |  |
|  |  | 16-65 | “ |  |  |  | 100 | 94 | 74 | 53 | 39 | 28 | 16 | NP | NP | 0 | A2-4 | 2055 | 9,0 | 8,5 | 2038 | 0 | 17 | AREIA SILTOSA | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES: COMPACTAÇÃO ENERGIA NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### PRAIA DE BELAS SHOPPING CENTER AMPLIAÇÃO |  |  |
| # Local de Sondagem |  |  |  | # ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensaios Físicos |  | ## Classificação |  | Compactação AASHO |  | I. S. C. |  |  |  | TIPO DE SOLO |  |  |
| Estaca | Posição | Profund | ###### Reg. | 2” | 1/1/2 | ¾” | 3/8” | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | Nº 40 | Nº 60 | Nº 200 | LL | IP | IG | HRB | D máx | H ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | Classificação AASHO | Classificação Visual | # N.A |
|  |  | 65-100 | 15 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | AREIA MÉDIA AMARELA | SECO |
|  |  | 00-15 | 16 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 15-100 | “ |  |  |  | 100 | 96 | 84 | 76 | 62 | 41 | 18 | NP | NP | 0 | A2-4 | 2007 | 9,3 | 8,8 | 1972 | 0 | 17 | AREIA SILTOSA | AREIA ARGILOSA MARROM | SECO |
|  |  | # 00-30 | 17 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 30-100 | “ |  |  |  | 100 | 95 | 69 | 53 | 44 | 38 | 29 | NP | NP | 0 | A2-4 | 1977 | 10,9 | 10,4 | 1969 | 0,37 | 11 | AREIA SILTOSA | SAIBRO ARGILOSO ROSA | SECO |
|  |  | 00-25 | 18 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 25-100 | “ |  |  |  | 100 | 95 | 71 | 56 | 45 | 38 | 28 | NP | NP | 0 | A2-4 | 1980 | 10,2 | 9,9 | 1996 | 0,16 | 6 | AREIA SILTOSA | ARGILA ARENOSA AVEMELHADA | SECO |
|  |  | 00-05 | 19 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CBUQ |  |
|  |  | 05-18 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO |  |
|  |  | 18-23 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | AREIA DE ASSENTAMENTO |  |
|  |  | 23-100 | “ |  |  | 100 | 98 | 90 | 64 | 50 | 42 | 37 | 28 | 21 | 10 | 0 | A2-4 | 1981 | 10,5 | 10,4 | 1951 | 0,25 | 10 | AREIA SILTOSA | ARGILA ARENOSA AVERMELHADA | SECO |
|  |  | 00-08 | 20 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CBUQ |  |
|  |  | 08-20 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO |  |
|  |  | 20-25 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | AREIA DE ASSENTAMENTO |  |
|  |  | 25-100 | “ |  |  |  | 100 | 96 | 72 | 61 | 53 | 46 | 35 | 23 | 11 | 0 | # A-6 | 1952 | 10,6 | 10,5 | 1945 | 0 | 24 | ARGILA ARENOSA | SAIBRO ARGILOSO ROSA | SECO |
|  |  | 00-20 | 21 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 20-100 | “ |  |  | # 100 | 99 | 88 | 63 | 52 | 41 | 33 | 22 | NP | NP | 0 | # A2-4 | 2013 | 9,9 | 9,6 | 1996 | 0,36 | 7 | AREIA SILTOSA | ARG.AREN.MARROM COM PEDREGULHO | SECO |
|  |  | 00-06 | 22 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CBUQ |  |
|  |  | 06-17 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO |  |
|  |  | 17-22 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | AREIA DE ASSENTAMENTO |  |
|  |  | 22-85 | “ |  |  |  | 100 | 93 | 72 | 50 | 36 | 27 | 17 | NP | NP | 0 | A2-4 | 2080 | 10,5 | 10,3 | 2066 | 0 | 19 | AREIA SILTOSA | SAIBRO ARGILOSO MARROM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES: COMPACTAÇÃO ENERGIA NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### PRAIA DE BELAS SHOPPING CENTER AMPLIAÇÃO |  |  |
| # Local de Sondagem |  |  |  | # ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensaios Físicos |  | ## Classificação |  | Compactação AASHO |  | I. S. C. |  |  |  | TIPO DE SOLO |  |  |
| Estaca | Posição | Profund | ###### Reg. | 2” | 1/1/2 | ¾” | 3/8” | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | Nº 40 | Nº 60 | Nº 200 | LL | IP | IG | HRB | D máx | H ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | Classificação AASHO | Classificação Visual | # N.A |
|  |  | 85-100 | 22 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | PEDRA DETONADA | SECO |
|  |  | 00-25 | 23 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 25-100 | “ |  |  | 100 | 99 | 89 | 65 | 50 | 42 | 36 | 27 | NP | NP | 0 | A2-4 | 2008 | 10,2 | 9,7 | 1991 | 0,21 | 10 | AREIA SILTOSA | SAIBRO ARGILOSO AVERMELHADO | SECO |
|  |  | # 00-20 | 24 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 20-30 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO |  |
|  |  | 30-40 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | AREIA MÉDIA AMARELA |  |
|  |  | 40-100 | “ |  |  |  | 100 | 97 | 88 | 79 | 65 | 45 | 19 | NP | NP | 0 | A2-4 | 2001 | 10,9 | 10,7 | 1995 | 0 | 21 | AREIA SILTOSA | AREIA ARGILOSA MARROM | SECO |
|  |  | 00-15 | 25 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 15-100 | “ |  |  |  | 100 | 93 | 75 | 60 | 45 | 36 | 24 | 26 | 12 | 0 | A2-4 | 1999 | 10,2 | 9,9 | 1965 | 0,09 | 8 | AREIA SILTOSA | ARGILA ARENOSA MARROM | SECO |
|  |  | 00-15 | 26 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 15-75 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | ARGILA ARENOSA MARROM |  |
|  |  | 75-100 | “ |  |  |  | 100 | 96 | 76 | 67 | 55 | 44 | 27 | 33 | 13 | 0 | # A2-4 | 1994 | 10,3 | 10,0 | 1987 | 0,32 | 7 | AREIA SILTOSA | AREIA MÉDIA AMARELADA | SECO |
|  |  | 00-30 | 27 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 30-100 | “ |  |  | # 100 | 99 | 83 | 64 | 53 | 38 | 26 | 14 | NP | NP | 0 | # A2-4 | 2072 | 9,8 | 10,0 | 2058 | 0,17 | 12 | AREIA SILTOSA | ARG.AREN.ROSA COM PEDREGULHO | SECO |
|  |  | 00-30 | 28 |  | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 30-40 | “ |  | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | ARG.AREN.MARROM COM PEDREGULHO |  |
|  |  | 40-100 | “ |  |  |  | 100 | 94 | 66 | 51 | 38 | 30 | 21 | NP | NP | 0 | A2-4 | 1920 | 9,2 | 9,1 | 1904 | 0,08 | 9 | AREIA SILTOSA | ARGILA AVERMELHADA COM PEDREGULHO | SECO |
|  |  | 00-30 | 29 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 30-85 |  |  |  |  | 100 | 82 | 59 | 46 | 38 | 32 | 21 | NP | NP | 0 | A2-4 | 2018 | 10,4 | 10,1 | 1968 | 0,03 | 11 | AREIA SILTOSA | ARG.AVERMELHADA C/PEDREG. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES: COMPACTAÇÃO ENERGIA NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### PRAIA DE BELAS SHOPPING CENTER AMPLIAÇÃO |  |  |

| # Local de Sondagem |  |  |  | # ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensaios Físicos |  | ## Classificação |  | Compactação AASHO |  | I. S. C. |  |  |  | TIPO DE SOLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estaca | Posição | Profund | ###### Reg. | 2” | 1/1/2 | ¾” | 3/8” | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | Nº 40 | Nº 60 | Nº 200 | LL | IP | IG | HRB | D máx | H ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | Classificação AASHO | Classificação Visual | # N.A |
|  |  | 85-100 | 29 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | SAIBRO ROSADO | SECO |
|  |  | 00-20 | 30 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  | 20-40 | “ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––––– | BLOCO DE CONCRETO |  |
|  |  | # 40-100 | “ |  |  |  | 100 | 95 | 80 | 64 | 40 | 21 | 9 | NP | NP | 0 | A2-4 | 1951 | 10,3 | 9,9 | 1952 | 0 | 13 | AREIA SILTOSA | AREIA MÉDIA AMARELADA | SECO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES: COMPACTAÇÃO ENERGIA NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### PRAIA DE BELAS SHOPPING CENTER AMPLIAÇÃO |  |  |