| # Local de Sondagem |  |  |  | # ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensaios Físicos |  | ## Classificação |  | Compactação AASHO |  | I. S. C. |  |  |  | TIPO DE SOLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Furo | Posição | Profund | ###### Reg. | 2” | 1/1/2 | ¾” | 3/8” | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | Nº 40 | Nº 60 | Nº 200 | LL | IP | IG | HRB | D máx | H ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | Classificação AASHO | Classificação Visual | # N.A |
| # F03A |  | 00-10 | ––– | # ––– | # ––– | # ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––– | CAMADA VEGETAL |  |
| # “ |  | 10-55 |  |  |  | # ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | AREIA ARGILOSA | ARGILA ARENOSA MARROM |  |
| #### “ |  | # 55-70 |  |  |  | 100 | 96 | 87 | 66 | 54 | 43 | 34 | 21 | 29 | 12 | 0 | A2-6 | 1590 | 16,6 | 16,8 | 1585 | 0,10 | 13 | AREIA ARGILOSA | ARGILA ARENOSA PRETA |  |
| # “ |  | 70-100 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––––––––––– | REIA MEDIA AMARELADA | SECO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES: COMPACTAÇÃO ENERGIA NORMAL 2ª FASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### PBSC – PORTO ALEGRE ### AV.AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO |  |  |