## ESTUDOS GEOTÉCNICOS

1. Considerações Iniciais

Os Estudos Geotécnicos foram desenvolvidos com base nas normas do DAER/RS. Os objetivos principais do presente estudo foram: a caracterização do subleito da avenida a ser projetada; a análise dos materiais de empréstimos para a terraplenagem complementar.

Em alguns locais a profundidade prevista no plano de sondagem não foi atingida devido a existência de camada impenetrável ao equipamento utilizado. Neste caso a sondagem foi interrompida constando nos boletins de sondagem as justificativas cabíveis.

2. Estudos do Subleito

2.1 	Investigação em Áreas de Corte

Foram realizados 44 furos de sondagem, à pá e a trado em distância de 50 em 50 metros, até uma profundidade de 1,50m sob o terreno natural, verificando os horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessura e coleta de amostra para ensaios completos de caracterização, Proctor e CBR, conforme planilha anexa.

3. Ensaios

3.1 Relação dos Ensaios

De cada furo e de cada horizonte cujo material mudou as caracterís-ticas, foram coletadas as amostras e executados os seguintes ensaios:

a) análise granulométrica por lavagem;

b) limite de liquidez e plasticidade;

c) compactação na energia normal; e

d) CBR com moldagem na energia normal.

3.2 Método dos Ensaios

Os trabalhos de laboratório foram desenvolvidos de acordo com os métodos adiante listados:

- Preparação de amostras para ensaio de caracterização:

Método DNER DPT-M-41-63;

- Análise Granulométrica (peneiramento);

Método DNER DPT-M-51-64;

- Limite de Liquidez:

Método DNER DPT-M-44-64, combinado com o Método

AASHTO T-89-57;

- Limite de Plasticidade:

Método DNER DPT-M-82-63;

- Compactação:

Método DNER DPT-M-49-64;

- Índice Suporte Califórnia:

Método DNER DPT-M-50-64;

- Determinação da Umidade Natural dos Solos:

Método da estufa.

3.3 Consistência dos Resultados de Sondagens e dos Ensaios de

Laboratório

Foram feitas a verificação, ordenação e complementação de acordo com o seguinte fluxo de atividades:

a) conferência das fichas de ensaios e organização dos quadros resumo, com classificação HRB, determinação do Índice de Grupo e cálculo do Índice Suporte Califórnia, apresentados em quadros apropriados; e

b) correção da descrição no que tange à textura do material em função dos resultados dos ensaios.

3.4 Resultados Obtidos

Os quadros com resultados dos ensaios estão apresentados em anexo.