ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita, tendo em vista a pavimentação da avenida, visando obter o traçado do perfil de solos do subleito e caracterização de seus diversos horizontes.

#### 1.Estudos do Sub-leito

Foram executados 33 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com espaçamento máximo de 50 metros entre dois furos, até uma profundidade mínima de 1,50 m sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

##### Granulometria

##### Índices Físicos

Proctor

CBR

Umidade de solos “in situ”

Densidade de Campo

Os resultados dos ensaios realizados, a classificação segundo o método H.R.B ( Highway Research Board), bem como o perfil do solo, de acordo com os boletins de campo, encontram-se em anexo.

Além desde furos foram feitos 30 furos intermediários, a cada 50 metros, para simples identificação táctil-visual dos materiais encontrados.

2 . Índice Suporte de Projeto

A determinação do índice suporte de projeto foi feita pela análise estatística dos valores de CBR.

Para todos os casos foram desconsideradas as amostras com CBR menor do que 2%, expansão maior ou igual a 2% e as que ficaram acima do greide de terraplenagem (cortes).

No cálculo foram usados os resultados relacionados a seguir (a justificativa para a escolha dos resultados utilizados é apresentada no Projeto de Pavimentação):

| Furo | ISC (%) |
| --- | --- |
| F-1 | 11 |
| F-2 | 11 |
| F-17 | 3 |
| F-20 | 6 |
| F-22 | 7 |
| F-23 | 6 |
| F-24 | 7 |
| F-27 | 8 |
| F-28 | 9 |
| F-30 | 5 |

CBR=CBR±1,29tn+0,68t,onde:

CBR = intervalo de pesquisa

### CBR= média aritmética dos valores de CBR  CBR= 7,30%

t = desvio padrão   = 2,54

n = número de amostras  n = 10

O intervalo calculado foi:

CBRmín = 4%

CBRmáx = 10%

Após a exclusão das amostras fora dos limites do intervalo acima ficaram os seguintes furos, para o cálculo do índice suporte de projeto:

| Furo | ISC (%) |
| --- | --- |
| F-1 | 11 |
| F-2 | 11 |
| F-17 | 3 |
| F-20 | 6 |
| F-22 | 7 |
| F-23 | 6 |
| F-24 | 7 |
| F-27 | 8 |
| F-28 | 9 |
| F-30 | 5 |

Com os valores da tabela acima, recalcula-se a média aritmética e o desvio padrão para essas amostras:

### CBR= média aritmética dos valores de CBR  CBR= 6,86%

t = desvio padrão   = 1,35

| Logo após, calculou-se o ISp através da fórmula: Furo | ISC (%) |
| --- | --- |
| F-20 | 6 |
| F-22 | 7 |
| F-23 | 6 |
| F-24 | 7 |
| F-27 | 8 |
| F-28 | 9 |
| F-30 | 5 |

ISP=CBR−1,29tn ; o valor encontrado para ISp foi de 6,20%.

Adotado ISp = 6%