ESTUDO PARA APROVEITAMENTO DA PISTA EXISTENTE.

A Av. Severo Düllius está pavimentada no trecho compreendido entre a BR 602 até início da Av. das Indústrias. O Pavimento, implantado no final da década de 70, é constituído do revestimento de blocos pré - moldados de concreto, espessura de 0,10 m, assentes sobre colchão de areia de 0,10 m e da base de brita graduada. Esta estrutura é complementada por camada de reforço do subleito, constituída de areia, com espessuras variadas. A largura do logradouro no trecho anteriormente citado é de 10,50 m.

No lançamento original dos alinhamentos prediais pela Secretaria de Planejamento, a pista existente seria aproveitada em no máximo 270,00 m de comprimento a partir do projeto de implantação da interseção da BR/602 com a Av. Severo Düllius.

No restante do trecho há uma alternância, ora a pista ficando do lado direito do alinhamento predial, a maior parte no canteiro central e parte do lado esquerdo, impedindo o aproveitamento do pavimento existente.

Porém, o alinhamento original sofreu um deslocamento de 5,50m nos primeiros 180,00m, em função de definições do projeto do complexo viário no início da Avenida Severo Düllius e desta forma, a nova pista ficou deslocada em relação á atual.

Independentemente dos aspectos acima mencionados, o real aproveitamento do pavimento existente em todo comprimento do trecho objeto do projeto fica inviabilizado na medida em que a pista se encontra com grandes ondulações oriundas do recalque da estrutura, além do que ocorreu um desalinhamento das fiadas dos blocos de concreto em função do tráfego pesado.

Nos trechos em que há coincidência da pista nova com a existente haverá um aproveitamento do subleito consolidado, diminuíndo custos de terraplenagem e melhorando as condições de implantação da nova estrutura do pavimento.

Entretanto, face as condições de conservação que os blocos apresentam, recomenda-se a sua utilização na pavimentação de outro logradouro ou, eventualmente na previsão futura como material de substituição de trechos pavimentados que necessitem de conservação ou manutenção.