PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

1. Introdução

Apresentamos o dimensionamento e projeto do pavimento a ser utilizado na Av. Severo Dullius, entre a BR116 e a Av. Dique em Porto Alegre/RS.

O trecho tem extensão de 2.500,00 m e largura total de 47,00 m, que inclui canteiro central de 18,00 m, duas pistas de 10,50 m e passeios de 4,00 m. Há no trecho duas interseções projetadas em rótula, a primeira na Av. das Indústrias e a outra na Rua Bernardino Bernardi. As inclinações das seções transversais são de 2,5%.

Foram realizados 46 furos de sondagens na Av. Severo Dullius, a pá e a trado até uma profundidade de 1,50 m sob o terreno natural, verificando os horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessura e coleta de amostra para ensaios completos de caracterização, Proctor, CBR, conforme planilha anexa e croqui de localização dos furos de sondagem.

2. Parâmetros de Tráfego

O número equivalente de operações de eixo padrão de 8,2t calculado para o projeto é 2,4 x 107.

3. Dimensionamento do Pavimento

Serão propostas duas alternativas de pavimento: flexível e com peças pré-moldadas de concreto.

3.1 Pavimento Flexível

O dimensionamento e projeto seguiu o “Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do DNER – Engº Murillo Lopes de Souza”.

3.1.1 Determinação do ISP

O Índice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado pelo tratamento estatístico dos valores de CBR do subleito. Inicialmente foram desconsideradas as amostras com CBR maior que 20% e expansão maior que 2%; com as amostras restantes determinou-se o intervalo de pesquisa através da seguinte fórmula:

CBR=CBR±1,29tn+0,68t,onde:

CBR = intervalo de pesquisa

### CBR= média aritmética dos valores de CBR Þ CBR= 11,34%

t = desvio padrão Þ t = 5,42

n = número de amostras Þ n = 35

O intervalo calculado foi:

CBRmín = 6%

CBRmáx = 16%

Logo após, com o intervalo definido, calculou-se o ISP através da fórmula:

ISP=CBR−1,29tn ; o valor encontrado para ISP foi 9%.

3.1.2 Cálculo do Pavimento

O pavimento foi dimensionado através da resolução sucessiva das seguintes inequações:

R Kr + B Kb ³ H20

R Kr + B Kb + h20 Ks ³Hn

R Kr + B Kb +h20 Ks +hn Kref ³ Hm

Onde:

## R:	espessura do revestimento

## Kr :	coeficiente estrutural do revestimento 	(Kr=2,0)

## B:	espessura da base

Kb:	coeficiente estrutural da base	(Kb=1,0)

H20:	espessura total do pavimento para ISP=20%

h20:	espessura da sub-base

Ks:	coeficiente estrutural da sub-base–areia (mat. granular)	(Ks=0,77)

Hn:	espessura total do pavimento para ISP do subleito

hn:	espessura do reforço do subleito

Kref:	coeficiente estrutural do reforço do subleito

Hm:	  espessura total do pavimento para ISP do reforço do subleito

A seguir a estrutura do pavimento dimensionada:

| CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a quente | # FAIXA II | 4 cm |
| --- | --- | --- |
| CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a quente | # FAIXA I | 4 cm |
| BASE BRITA GRADUADA |  | 20 cm |
| SUB-BASE DE AREIA |  | 20 cm |

Þ A base deverá atingir 100% PM (Proctor Modificado).

3.2 Pavimento com Peças Pré-Moldadas de Concreto

O dimensionamento e projeto seguiu o método da ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland.

3.2.1 Determinação do ISP

O Índice de Suporte de Projeto (ISP) é 9%, de acordo com o item 3.1.1.

3.2.2 Cálculo do Pavimento

O pavimento foi dimensionado através dos gráficos 2 e 3 do método aplicado, resultando a seguinte estrutura:

| Peça pré-moldada de concreto | 10 cm |
| --- | --- |
| Areia para assentamento das peças | 5 cm |
| Base de concreto rolado (Fck ³ 5MPa) | 15 cm |
| Sub-base de brita graduada (CBR ³ 30%) | 15 cm |

4. Observações

- O pavimento a ser executado nas interseções terá a mesma estrutura da Av. Severo Dullius.

- Recomenda-se uma regularização do subleito existente e compactação mínima de 95% do PN.

- Verificar durante os serviços de terraplenagem a necessidade de reforço do subleito.

- Os locais com subleito de CBR<6% deverão ser removidos e substituídos por material de CBR=9% (valor de projeto).