ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

#### 1.Estudos do Sub-leito

Foram executados 05 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com espaçamento máximo de 50 metros entre dois furos, até uma profundidade mínima de 1,50 m sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

##### Granulometria

##### Índices Físicos

Proctor

CBR

Umidade de solos “in situ”

##### Densidade de Campo

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a classificação segundo o método H.R.B (Highway Research Board) encontram-se em anexo.

2 . Índice Suporte de Projeto

A determinação do índice suporte de projeto foi feita pela análise estatística dos valores de CBR.

Para todos os casos foram desconsideradas as amostras com CBR menor do que 2%, expansão maior ou igual a 2% e as que ficaram acima do greide de terraplenagem (cortes).

ISP = 12%