###### PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

1. Introdução

A seguir é apresentado o projeto de pavimentação da Rua Bernabe Pereira dos Santos.

O projeto de pavimentação será desenvolvido de acordo com o Manual de Pavimentação do DNER/1996, para N além de 106 ou com previsão de traçado de linhas de ônibus (Classe especial) e com a metodologia contida no Termo de Referência da EPO/SMOV/PMPA para vias com N até 106  (Classe 1 e Classe 2).

2. Classificação da Rua

2.1 – Tráfego e Cálculo do N.

Para a classificação da via foram levados em consideração os pontos comerciais, informações do DMLU e EPTC, e a situação da rua no contexto de toda a região.

Segundo informações do DMLU a carga e a freqüência dos caminhões é indicada da seguinte forma:

##### Veículo Coletor Compactador 15m³ - Toco

Peso Bruto Total	= 18 t.

Tara = 10 t.

Distribuição  por eixo = 70% no traseiro e 30% no dianteiro

Para efeito de cálculo da carga por eixo traseiro considerou-se a média da plena carga (18t – 13,5 t no eixo traseiro) e a meia carga (14t – 10,25t no eixo traseiro) que é aproximadamente 12 t no eixo traseiro.

Não há previsão de passagem de linha de ônibus, segundo informações da EPTC.

| Quantidade prevista | Quantidade | V0 |
| --- | --- | --- |
| Caminhão do lixo | 1/dia | 4/dia |
| Veículos leves | 1/dia |  |
| Veículos médios | 2/dia |  |

A rua é classificada como Classe 2.

| Eixos simples (t) | Nº eixos | Percentagem (%) | Fator de Equivalência | Equivalência de Operações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  5 | 4 | 50,00 | 0,1 | 5,00 |
| 8 | 3 | 37,50 | 1 | 37,50 |
| 12 | 1 | 12,50 | 9 | 112,50 |
| Total | 8 | 100 |  | 115,00 |

N = 365 x P x Vm x  FE x FC x FR

Onde:

P = período de projeto de 10 anos

Vm = volume médio diário

T= taxa de crescimento de 5%  ao ano

Vo= volume médio diário inicial

FE = fator de eixos dos veículos  FE=2,0

FC = fator de carga de veículos   FC=1,0

FR = fator climático regional, adotado FR=1,0

Vm= 5

N=  4,2 x 104

A Rua Bernabe Pereira dos Santos foi classificada como Classe 2, por ter N e Vm próximos desta classe.

3 . Índice Suporte de Projeto

O ISP foi determinado pela média aritmética dos valores de CBR do sub-leito.

Para todos os casos foram desconsideradas as amostras com CBR menor do que 2%, expansão maior ou igual a 2% e as que ficaram acima do greide de terraplenagem (cortes). Os furos 1 com CBR 85% e 3 com CBR 28% ficaram fora do cálculo.

ISP = 10%

4. Revestimento

O revestimento será de Concreto Asfáltico Usinado à Quente, faixa II.

5. Base

Será constituída de brita graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo Proctor Modificado.

6. Subleito

O subleito deve ser regularizado de modo a que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos de projeto. Na compactação deverá obter-se a densidade mínima de 100% do ensaio Normal de compactação.

7. Dimensionamento do Pavimento

O dimensionamento do pavimento seguiu o preconizado pelo Termo de Referência, conforme a tabela “Dimensionamento para Bases Granulares (Hn)”, página 11, uma vez que o nº N calculado foi menor do que 106 e sem previsão de linha de ônibus.

7.1 Fatores de Equivalência Estrutural

São os seguintes os fatores de equivalência estrutural:

- CBUQ – K = 2,0

- Base de brita graduada – K = 1,0

- Reforço de areia – K = 1,0

7.2 Dimensionamento

Foram obtidas as espessuras de H em função do ISC do sub-leito, conforme Termo de Referência:

| Classe | Espessura de CBUQ |
| --- | --- |
| 1 | 5 cm |
| 2 | 4 cm |

| Dimensionamento para Bases Granulares (Hn) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISC do Sub-leito | Classe 1 |  | Classe 2 |  |
|  | Base | Reforço | Base | Reforço |
| 20% | 15 |  | 15 |  |
| 15% | 17 |  | 15 |  |
| 12% | 21 |  | 18 |  |
| 11% | 15 | 15 | 19 |  |
| 10% | 15 | 15 | 20 |  |
| 9% | 15 | 17 | 22 |  |
| 8% | 15 | 17 | 15 | 15 |
| 7% | 15 | 18 | 15 | 15 |
| 6% | 17 | 20 | 15 | 15 |
| 5% | 20 | 22 | 15 | 20 |

7.3 Estrutura do Pavimento

| ISC | Classe | CBUQ (cm) | Base (cm) | Reforço (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2 | 4 | 20 |  |

8. Observações

Os serviços devem ser executados de acordo com o Caderno de Encargos da SMOV.

O material para a base será brita graduada.