APRESENTAÇÃO

O Laboratório de Solos – DPV/EPO apresenta a seguir o Relatório de Projeto de Pavimentação do Acesso B – Vila Bela Vista – Trecho – Acesso A até a Rua Alcebíades A dos Santos.

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

#### Estudos do Sub-leito

Foram executados 06 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com espaçamento máximo de 50 metros entre dois furos, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

##### Granulometrias

##### Índices Físicos

Proctor

CBR

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a classificação segundo o método H.R.B ( Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento da estrutura do pavimento encontram-se em anexo.

Registramos a ocorrência de rocha no trecho junto a curva mais acentuada.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

1. Introdução

O projeto de pavimentação será desenvolvido de acordo com o Manual de Pavimentação do DNER/1996, para N além de 106 ou com previsão de traçado de linhas de ônibus (Classe especial) e com a metodologia contida no Termo de Referência da EPO/SMOV/PMPA para vias com N até 106  (Classe 1 e Classe 2).

2. Classificação da Rua

2.1 – Tráfego e Cálculo do N.

Para a classificação da via foi levado em conta os pontos comerciais, informações do DMLU e EPTC, e a situação da Rua no contexto de toda a região.

Segundo informações do DMLU a carga e a freqüência dos caminhões é indicado da seguinte forma:

##### Veículo Coletor Compactador 15m³ - Toco

Peso Bruto Total	= 19 t.

Tara	= 10 t.

Distribuição  por eixo = 70% no traseiro e 30% no dianteiro

A passagem do veículo nas vias se da três vezes por semana, sendo que normalmente no comprimento dos itinerários, o veículo para uma vez em cada via, podendo fazê-lo até três vezes, dependendo do roteiro de coleta deste itinerário.

Foi considerada uma passagem do caminhão de lixo duas vezes na mesma via, três vezes por semana, importando em uma passagem por dia.

Para efeitos de cálculo da carga por eixo traseiro considerou-se a média da plena carga (19t – 13,3 t no eixo traseiro) e a meia carga (14,5t – 10,15t no eixo traseiro) que é aproximadamente 12 t no eixo traseiro.

| CLASSE | VIA | ENTIDADE PREVISTA | Vo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Via local | - Lixo 3 x por semana (2 vezes na mesma rua) 1 por dia - Outros – caminhão (leve) 2 x por dia | 3 |

| EIXO (t) | Nº EIXOS | % | FATOR EQUIVALENCIA | EQUIVALENTE OPERAÇÕES | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <5 | 4 | 66,68 | 0,1 | 6,7 | 4,7 X 104 |
| 8 | 1 | 16,66 | 1,0 | 16,66 |  |
| 12 | 1 | 16,66 | 9,0 | 149,94 |  |
| TOTAL | 6 | 100 |  | 173,3 |  |

N = 365   P. Vm  FE . FC . FR

Onde:

P = período de projeto de 10 anos

Vm = volume médio diário

T= taxa de crescimento de 5%  a a

Vo= volume médio diário inicial

FE = fator de eixos dos veículos  FE=2,0

FC = fator de carga de veículos   FC=1,7

FR = fator climático regional, adotado FR=1,0

N=   4,7 x 104

3 . Índice Suporte de Projeto

Pelos diferentes valores de ISC e pela mudança de tipo de material do sub-leito a rua foi dividida em dois trechos.

1º Trecho -`Da Rua Alcebíades A dos Santos até a estaca 3+000.

ISP = 20,0%

2º Trecho - Da estaca 3+000 até o Acesso A.

O ISP foi determinado pela média aritmética dos valores de CBR do sub-leito.

ISP = 8,6%

4. Revestimento

O revestimento será com blocos de concreto, intertravados, assente sobre camada de areia.

Foi definido o revestimento com blocos de concreto tendo em vista a acentuada declividade longitudinal conforme mostra o projeto altimétrico.

5. Base

Será constituída de brita graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo Proctor modificado.

6. Estrutura do Pavimento

Classificada como Classe 2.

1º Trecho: Est 0+000 a Est 3+000

| Revestimentos com Blocos de Concreto (cm) | Areia de Assentamento (cm) | Base de Brita Graduada (cm) |
| --- | --- | --- |
| 08 | 04 | 15 |

2º Trecho: Est 3+000 ao PF

| Revestimentos com Blocos de Concreto (cm) | Areia de Assentamento (cm) | Base de Brita Graduada (cm) |
| --- | --- | --- |
| 08 | 04 | 22 |

Observações quanto ao assentamento dos Blocos de Concreto:

- Assentar os blocos no padrão “espinha de peixe”e de forma oblíquoa para evitar o giro das peças.

- Colocar travões a cada 5 metros.