Pr         Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Secretaria Municipal de Obras e Viação

Escritório de Projetos e Obras

# PROJETO DE PAVIMENTO

BECO DAS FLORES

(AV. OTTO NIEMEYER N.° 1325)

#### APRESENTAÇÃO

O Laboratório de Solos – DPV/EPO - apresenta a seguir o Relatório de Projeto de Pavimentação do Beco das Flores (Av. Otto Niemeyer n.° 1325), trecho da Av. Otto Niemeyer até o fim.

###### 1.ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

1.1.ESTUDO DO SUBLEITO

Foram executados 03 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com espaçamento máximo de 50 metros entre dois furos, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

-GRANULOMETRIA

-ÍNDICES FÍSICOS

-PROCTOR

-CBR

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a classificação segundo o método H.R.B. (HIGHWAY RESEARCH BOARD) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento da estrutura do pavimento encontram-se após o projeto de pavimentação.

2.PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

  - INTRODUÇÃO:

O projeto de pavimentação será desenvolvido de acordo com o Manual de Pavimentação do DNER/1996, para N além de 106 ou com previsão de traçado de linhas de ônibus (classe especial) e com a metodologia contida no TERMO DE REFERÊNCIA DO EPO/SMOV/PMPA para vias com N até 106 (CLASSE 1 e CLASSE 2).

  - CLASSIFICAÇÃO DA RUA:

    - Tráfego e cálculo do N

Para a classificação da via foi levado em conta os pontos comerciais,  informações do DMLU e EPTC, e a situação da Rua no contexto de toda região.

Segundo informações do  DMLU, a carga e a freqüência dos caminhões é indicado da seguinte forma:

VEÍCULO COLETOR COMPACTADOR   15m³ - TOCO

PESO BRUTO TOTAL = 19 t

TARA                           = 10 t

DISTRIBUIÇÃO POR EIXO = 70% no traseiro e 30% no dianteiro.

A passagem do veículo nas vias se dá três vezes por semana, sendo que normalmente, no cumprimento dos itinerários, o veículo para uma vez em cada via, podendo fazê-lo até três vezes, dependendo do roteiro de coleta deste itinerário.

Foi considerado uma passagem do caminhão de lixo duas vezes na mesma via, três vezes por semana, importando em uma passagem por dia.

Para efeito de cálculo da carga por eixo traseiro considerou-se a média da plena carga (19 t – 13,3 t no eixo traseiro) e da meia carga (14,5 t – 10,15 t no eixo traseiro) que é aproximadamente 12 t no eixo traseiro.

| CLASSE | VIA | QUANTIDADE DE VEÍCULOS | Vo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Via Local Tipo Calçadão | - Lixo – 3 X por semana (2 vezes na mesma rua) - Outro – caminhão (leve) 1 por dia | 2 |

| Eixo simples (t) | N.º eixos | % | Fator de equivalência | Equivalente de operações | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 5 | 2 | 50,0 | 0,1 | 5,0 |  |
| 8 | 1 | 25,0 | 1,0 | 25 |  |
| 12 | 1 | 25,0 | 9,0 | 225 |  |
| TOTAL | 4 | 100 |  | 255 | 4,5X104 |

N = 365.p.Vm.FE.FC.FR

Onde:

P = período de projeto de 10 anos

Vm – volume médio diário

T = taxa de crescimento de 5% a. a.

Vo = volume médio diário inicial

FE = fator de eixos de veículos FE = 2,0

FC = fator de cargas dos veículos FC = 2,5

FR = fator climático regional, adotado FR = 1,0

N = 4,5 x 104

  - ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO

O ISP foi determinado pela média aritmética dos valores de CBR do sub-leito.

ISP= 8,6%

  - REVESTIMENTO

O revestimento será de CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE, faixa II.

  - BASE

Será constituída de BRITA GRADUADA compactada até atingir pelo menos 100% em relação à densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

  - ESTRUTURA DO PAVIMENTO

Classificada como CLASSE 2.

| REVESTIMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA II (cm) | BASE DE BRITA GRADUADA (cm) |
| --- | --- |
| 04 | 22 |