Pr         Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Secretaria Municipal de Obras e Viação

Escritório de Projetos e Obras

# PROJETO DE PAVIMENTO

RUA BASÍLIO PELLIN FILHO

#### APRESENTAÇÃO

O Laboratório de Solos – DPV/EPO - apresenta o Relatório de Projeto de Pavimentação da Rua Basílio Pellin Filho,  trecho da Rua Dona Paulina até 205 metros além.

###### 1. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

1.1. ESTUDO DO SUBLEITO

Foram executados 07 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com espaçamento máximo de 50 metros entre dois furos, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a classificação segundo o método H.R.B. (HIGHWAY RESEARCH BOARD) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento da estrutura do pavimento encontram-se em anexo.

2. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

- 2.1. INTRODUÇÃO:

O projeto de pavimentação será desenvolvido de acordo com o Manual de Pavimentação do DNER/1996, para N além de 106 ou com previsão de traçado de linhas de ônibus (classe especial) e com a metodologia contida no TERMO DE REFERÊNCIA DO EPO/SMOV/PMPA para vias com N até 106 (CLASSE 1 e CLASSE 2).

- 2.2. CLASSIFICAÇÃO DA RUA:

2.2.1-Tráfego e cálculo do N

Para a classificação da via foi levado em conta os pontos comerciais,  informações do DMLU e EPTC, e a situação da Rua no contexto de toda região.

Segundo informações do DMLU a carga e a freqüência dos caminhões é indicado da seguinte forma:

VEÍCULO COLETOR COMPACTADOR   15m³ - TOCO

PESO BRUTO TOTAL = 19 t

TARA                            = 10 t

DISTRIBUIÇÃO POR EIXO = 70% no traseiro e 30% no dianteiro.

A passagem do veículo nas vias se dá três vezes por semana, sendo que normalmente, no cumprimento dos itinerários, o veículo pára uma vez em cada via, podendo fazê-lo até três vezes, dependendo do roteiro de coleta deste itinerário.

Foi considerado uma passagem do caminhão de lixo duas vezes na mesma via, três vezes por semana, importando em uma passagem por dia.

Para efeito de cálculo da carga por eixo traseiro considerou-se a média da plena carga (19 t – 13,3 t no eixo traseiro) e da meia carga (14,5 t – 10,15 t no eixo traseiro) que é aproximadamente 12 t no eixo traseiro.

Há previsão de circulação de linha de transporte coletivo.

| CLASSE | VIA |  |  | QUANTIDADE PREVISTA DE VEÍCULOS |  |  |  | Vo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIAL | Com previsão de linhas de ônibus |  |  | - ÔNIBUS - 4 por hora (15 h) – 60 por dia - LIXO 3x por semana (2 vezes por dia na mesma rua) - 1 por dia - OUTROS – Caminhões médios (comercial, gás, bebidas) - 8 |  |  |  | 69 |
| Eixo simples (t) |  | Nº eixos | % |  | Fator de equivalência | Equivalente de operações | N |  |
| < 5 |  | 8 | 5,8 |  | 0,1 | 0,58 |  |  |
| 8 |  | 129 | 93,50 |  | 1,0 | 93,50 |  |  |
| 12 |  | 1 | 0,70 |  | 9,0 | 6,3 |  |  |
| TOTAL |  | 138 |  |  |  | 100,38 | 6,3x105 |  |

N = 365.P.Vm.FE.FC.FR

Onde:

P = período de projeto de 10 anos

Vm = volume médio diário

T = taxa de crescimento de 5% a. a.

Vo = volume médio diário inicial

FE = fator de eixos de veículos FE = 2,0

FC = fator de cargas dos veículos FC = 1,0

FR = fator climático regional, adotado FR = 1,0

N = 6,3x105

Classe Especial com previsão de circulação de linha de transporte coletivo.

- 2.3. ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO

O ISP foi definido pela média aritmética dos valores de CBR do sub-leito.

IPS= 9,0%

2.4. REVESTIMENTO

O revestimento será de CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE, faixa II.

2.5. BASE

Será constituída de BRITA GRADUADA compactada até atingir pelo menos 100% em relação à densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

2.6. SUB-BASE (REFORÇO)

Em relação a recomendação da utilização de saibro para reforço do sub-leito, não tem sido feita pela SMOV, como regra, somente em casos específico como sub-base, pois as jazidas disponíveis na REGIÃO METROPOLITANA, tem apresentado valor de CBR da ordem de 35%, além de tratar-se de material siltoso e micáceo, extremamente sensível a presença de água e a esforços mecânicos de compactação , não sendo recomendado, principalmente para reforço.

Os nossos sub-leitos, em zonas baixas e de várzea, não são facilmente drenáveis, tornando impraticável o emprego de saibro como reforço, o que indica materiais granulares como os mais adequados a estas condições.

Neste caso indicamos areia como material de reforço.

Salientamos que a possibilidade de uso de outro material como base, sub-base ou reforço está no aguardo do ESTUDO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS.

2.7. ESTRUTURA DO PAVIMENTO

Previsão de passagem de ônibus.

| REVESTIMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA II (cm) | BASE DE BRITA GRADUADA (cm) | REFORÇO COM AREIA (cm) |
| --- | --- | --- |
| 05 | 15 | 16 |