PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

1. Introdução

Apresentamos o dimensionamento e projeto do pavimento a ser utilizado no Eixo 1 (entre as estacas 0 e 13)  da Rua Voluntários da Pátria – Duplicação, da Av. Sertório até Av. Cairú ( túnel de acesso ao Porto), em Porto Alegre/RS.

O trecho tem extensão de aproximadamente 320,00m e largura da plataforma de 10,50m, passeio de 4m e canteiro central entre a pista existente e a ser executada de 3m. As inclinações das seções transversais são de 2,5 %.

Foram realizados 10 furos de sondagens, a pá e a trado até uma profundidade de 1,50 m sob o terreno natural, verificando os horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessura e coleta de amostra para ensaios completos de caracterização, Proctor, CBR, conforme planilha anexa e croqui de localização dos furos de sondagem.

2. Parâmetros de Tráfego

O número equivalente de operações de eixo padrão de 8,2t adotado para o projeto é 108.

CBR=CBR±1,29tn+0,68t

3. Determinação do ISP

O Índice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado pelo tratamento estatístico dos valores de CBR do subleito. Inicialmente foram desconsideradas as amostras com CBR maior que 20% e expansão maior que 2%; com as amostras restantes determinou-se o intervalo de pesquisa através da seguinte fórmula:

onde:

CBR = intervalo de pesquisa

### CBR= média aritmética dos valores de CBR

t = desvio padrão

n = número de amostras

O intervalo calculado foi:

CBRmín = 11%

CBRmáx = 18%

Logo após, com o intervalo definido, calculou-se o ISP através da fórmula:

CBR=CBR−1,29tn

O valor encontrado para ISP foi 14%.

4. Tipo de Revestimento a Utilizar na Estrutura do Pavimento

A base e revestimento do pavimento serão de concreto hidráulico. Esta estrutura atende aos critérios de pavimento adotados pelo município em função dos diferentes tipos de solicitações do tráfego atuante.

5. Cálculo do Pavimento

O pavimento foi dimensionado através da utilização do Método PCA/1984 – pelo processo de carga máxima.

Os parâmetros adotados para os cálculos estão abaixo discriminados:

- Sub base de concreto rolado – espessura=10cm;

- Resistência característica à tração na flexão - Fck=4,50 MPa;

- Fator de segurança da carga – Fsc=1,20;

- Vida de projeto=20 anos,

- ISP=14% .

TIPO DE EIXO		CARGA MÁXIMA (tf)

Eixo simples			11

Eixo tandem duplo		19

Eixo tandem triplo		30

- Adoção de espessura tentativa de concreto:

- E=20 cm

- K (coeficiente de recalque conforme tabela) = 154MPa/m

- Fator de segurança de carga:

Eixo simples = 11 x 1,20 = 13,20 tf

Eixo tandem duplo = 19 x 1,20 = 22,80 tf

Eixo tandem triplo = 30 x 1,20 = 36,00 tf

Com Fctm,d = 2,25 MPa

Tabelas figuras 2, 3 e 4.

Então : h = 20 cm oferece segurança.

A seguir é apresentada a estrutura do pavimento dimensionada:

Revestimento e

| Base de Placa de Concreto | 0,20m |
| --- | --- |
| Sub base de Concreto Rolado | 0,10m |

6. Cálculo das Juntas

6.1 – Juntas Transversais de Retenção:

Para altura da placa igual a 0,20 m ( vinte centímetros )

Junta de retração:

Profundidade = h/4 = 0,20 m / 4 = 0,05 m = 50 mm

Largura = 6 mm

6.2 - Bitola, Comprimento, Espaçamento de Barras de Transferência

(Aço CA25)  (Seg. PCA)

Bitola da armadura :diâmetro  - 	25mm

Comprimento :			460mm

Espaçamento :			300mm

6.3 – Juntas Longitudinais de Articulação

De acordo com o método PCA/1984, foi adotada a figura 8, item b:

- profundidade da junta = 50mm;

- largura = 6mm.

- 6.4 – Juntas de Expansão ou Dilatação

- De acordo com o método PCA/1984, foi adotada a figura 13, item b.

- profundidade:  30mm,

- largura :  20mm.

- 7. Tipo de Material Selante e Tipos de Junta

- O material utilizado para evitar a aderência entre o selante e o fundo do reservatório será tira ou fita de plástico, conforme figura 14 do método PCA/1984.

- Foi adotado os fatores de forma para selantes vazados no local:

- espaçamento entre as juntas transversais = 5m

- reservatório do selante: 	largura = 6mm

profundidade mínima = 12,7mm

O material selante a ser utilizado será conforme Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

8 – Placas Especiais

Placas com Armadura Distribuídas

Para evitar o aparecimento de trincas e fissuras, todas as placas hachuradas ( no lay –out das placas ) deverão ser armadas com uma armadura distribuída conforme detalhe abaixo:

PLACAS  ESPECIAIS

A armadura deve distar, no mínimo 5 cm de qualquer junta ou bordo livre do pavimento.

Todas as placas que contenham interrupção ( caixa de inspeção, tampões, boca-de-lobo, etc ) deverão receber uma armadura distribuída conforme mostrado acima, além de serem isoladas por juntas de expansão.

9 - Recomendações quanto às Camadas de Reforço do Subleito

Com a probabilidade da existência de pontos de baixa resistência, devido a heterogeneidade do material do subleito, foi previsto um reforço do subleito com uma camada de areia com altura de 0,50 m, em uma área estimada de 30% da área total.

10 - Cálculo dos Pavimentos Flexíveis

10.1. Eixo 1 – Trecho de Acesso à Doca Turística

O pavimento abaixo dimensionado refere-se ao Eixo 1 (entre as estacas 14 e 20), com uma extensão aproximada de 120 metros e largura variável de 10,50 a 14,40 metros.

Foram realizados 3 furos de sondagem, a pá e a trado até uma profundidade de 1,50 m sob o pavimento asfáltico existente, verificando os horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessura e coleta de amostra para ensaios completos de caracterização, Proctor, CBR, conforme planilha anexa e croqui de localização dos furos de sondagem.

10.1.1. Parâmetros de Tráfego

O número equivalente de operações de eixo padrão de 8,2t adotado para o projeto é 108.

10.1.2. Dimensionamento

O dimensionamento e projeto foi feito pelo “Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do DNER – Engº Murillo Lopes de Souza”.

10.1.2.1 Determinação do ISP

Para o cálculo foram utilizadas amostras com CBR entre 7 e 20% e determinado o ISP pela média aritmética.

O valor encontrado para ISP foi 13%.

10.1.2.2 Cálculo do Pavimento

O pavimento foi dimensionado através da resolução sucessiva das seguintes inequações:

R Kr + B Kb ³ H20

R Kr + B Kb + h20 Ks ³Hn

R Kr + B Kb +h20 Ks +hn Kref ³ Hm

Onde:

R:	espessura do revestimento

Kr :	coeficiente estrutural do revestimento 	(Kr=2,0)

B:	espessura da base

Kb:	coeficiente estrutural da base	(Kb=1,0)

H20:	espessura total do pavimento para ISP=20%

h20:	espessura da sub-base

Ksb:	coeficiente estrutural da sub-base–areia (mat. granular)	(Ksb=0,77)

Hn:	espessura total do pavimento para ISP do subleito

hn:	espessura do reforço do subleito

Kref:	coeficiente estrutural do reforço do subleito

Hm:	   espessura total do pavimento para ISP do reforço do subleito

A seguir a estrutura do pavimento dimensionada para o alargamento da via onde não há pavimento existente:

| CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a quente | # FAIXA II | 5 cm |
| --- | --- | --- |
| CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a quente | # FAIXA II | 5 cm |
| BASE BRITA GRADUADA |  | 21 cm |

Como neste trecho há um pavimento de CBUQ em bom estado, adotou-se um recapeamento asfáltico na espessura de 5cm.

Este recapeamento se aplica também no trecho do túnel de acesso ás docas, comprendido entre as estacas 0 e 2 dos eixos 6 e 7.

10.2. Eixo 3

O pavimento abaixo dimensionado refere-se ao Eixo 3 (entre as estacas 2 e 3), com uma extensão de 20 metros e largura 7,20 metros aproximadamente.

Foram utilizados neste segmento 2 furos de sondagem, a pá e a trado até uma profundidade de 1,50 m sob o terreno natural, verificando os horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessura e coleta de amostra para ensaios completos de caracterização, Proctor, CBR, conforme planilha anexa e croqui de localização dos furos de sondagem.

10.2.1. Parâmetros de Tráfego

O número equivalente de operações de eixo padrão de 8,2t adotado para o projeto é 108.

10.2.2. Dimensionamento

O dimensionamento e projeto foi feito pelo “Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do DNER – Engº Murillo Lopes de Souza”.

10.2.2.1 Determinação do ISP

Foram utilizadas amostras dos furos 9 e 10, obtendo-se por média aritmética um ISP=17%

10.2.2.2 Cálculo do Pavimento

O pavimento foi dimensionado através da resolução sucessiva das seguintes inequações:

R Kr + B Kb ³ H20

R Kr + B Kb + h20 Ks ³Hn

R Kr + B Kb +h20 Ks +hn Kref ³ Hm

Onde:

R:	espessura do revestimento

Kr :	coeficiente estrutural do revestimento 	(Kr=2,0)

B:	espessura da base

Kb:	coeficiente estrutural da base	(Kb=1,0)

H20:	espessura total do pavimento para ISP=20%

h20:	espessura da sub-base

Ksb:	coeficiente estrutural da sub-base–areia (mat. granular)	(Ksb=0,77)

Hn:	espessura total do pavimento para ISP do subleito

hn:	espessura do reforço do subleito

Kref:	coeficiente estrutural do reforço do subleito

Hm:	  espessura total do pavimento para ISP do reforço do subleito

A seguir a estrutura do pavimento dimensionada:

| CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a quente | # FAIXA II | 4 cm |
| --- | --- | --- |
| CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a quente | # FAIXA II | 4 cm |
| BASE BRITA GRADUADA |  | 18 cm |

Por se tratar de um  pequeno trecho em declive, com um trânsito pesado, onde haverá muita frenagem, ocasionando grandes tensões no pavimento, optamos por elevar a camada de base para 20,00cm, proporcionando maior resistência ao pavimento, sem com isto, aumentar o custo de uma forma considerável.

Logo ficamos com a seguinte estrutural:

| CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a quente | # FAIXA II | 4 cm |
| --- | --- | --- |
| CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a quente | # FAIXA II | 4 cm |
| BASE BRITA GRADUADA |  | 20 cm |

No trecho pavimentado entre as estacas 0 e 2 haverá um recapeamento asfáltico, sendo utilizada  uma camada de 4 cm de CBUQ.

10.2.2.3. Observações

- Recomenda-se uma regularização do subleito existente e compactação mínima de 95% do PN.

- A base deverá ser constituída de brita graduada até atingir 100% PM (Proctor Modificado).

- Verificar durante os serviços de terraplenagem a necessidade de reforço do subleito.