PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

1. Introdução

Apresentamos o dimensionamento e projeto do pavimento a ser utilizado no acesso à Rua Voluntários da Pátria, partindo do túnel de ligação aos parques náuticos (Eixo 4 – comprimento de 90 metros), em Porto Alegre/RS.

Foram realizados 3 furos de sondagens, a pá e a trado até uma profundidade de 1,50 m sob o pavimento existente de paralelepípedo, verificando os horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessura e coleta de amostra para ensaios completos de caracterização, Proctor, CBR, conforme planilha anexa e croqui de localização dos furos de sondagem.

2. Parâmetros de Tráfego

O número equivalente de operações de eixo padrão de 8,2t adotado para o projeto é 108.

3. Dimensionamento do Pavimento Flexível

O dimensionamento e projeto foi feito pelo “Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do DNER – Engº Murillo Lopes de Souza”.

3.1 Determinação do ISP

Para o cálculo do índice de Suporte de Projeto (ISP) foram desconsideradas as amostras com CBR maior que 20% e expansão maior que 2%. Com as amostras restantes determinou-se um intervalo de pesquisa através da seguinte fórmula:

CBR=CBR±1,48τn+0,68τ

onde:

CBR = intervalo de pesquisa

### CBR= média aritmética dos valores de CBR

t = desvio padrão

n = número de amostras

O intervalo calculado foi:

CBRmín = 14%

CBRmáx = 20%

Logo após, com o intervalo definido, calculou-se o ISP através da fórmula:

CBR=CBR−1,48τn

O valor encontrado para ISP foi 15%.

3.2 Cálculo do Pavimento

O pavimento foi dimensionado através da resolução sucessiva das seguintes inequações:

R Kr + B Kb ³ H20

R Kr + B Kb + h20 Ks ³Hn

R Kr + B Kb +h20 Ks +hn Kref ³ Hm

Onde:

## R:	espessura do revestimento

## Kr :	coeficiente estrutural do revestimento 	(Kr=2,0)

## B:	espessura da base

Kb:	coeficiente estrutural da base	(Kb=1,0)

H20:	espessura total do pavimento para ISP=20%

h20:	espessura da sub-base

Ksb:	coeficiente estrutural da sub-base–areia (mat. granular)	(Ksb=0,77)

Hn:	espessura total do pavimento para ISP do subleito

hn:	espessura do reforço do subleito

Kref:	coeficiente estrutural do reforço do subleito

Hm:	  espessura total do pavimento para ISP do reforço do subleito

A seguir a estrutura do pavimento dimensionada para o alargamento da via onde não há pavimento existente:

| CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a quente | # FAIXA II | 4 cm |
| --- | --- | --- |
| CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a quente | # FAIXA II | 4 cm |
| BASE BRITA GRADUADA |  | 21 cm |

Sobre o pavimento existente (paralelepípedo) será executado um capeamento asfáltico em duas camadas de 4 cm cada, conforme demonstrado abaixo:

| CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a quente | # FAIXA II | 4 cm |
| --- | --- | --- |
| CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a quente | # FAIXA II | 4 cm |

4. Observações

- Entre as estacas 3 e 4 foi verificado uma área com solo de baixo poder de suporte ( borrachudo ) que deverá ser removido e substituído por uma estrutura nova.

- Recomenda-se uma regularização do subleito existente e compactação mínima de 95% do PN.

- A base deverá ser constituída de brita graduada até atingir 100% PM (Proctor Modificado).

- Verificar durante os serviços de terraplenagem a necessidade de reforço do subleito.