CORREDOR: SERTÓRIO

TERMINAL PAROBE

1

MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

2

- PAVIMENTAÇÃO

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

Engº Jaime Waisman

Resp. Técnico

CREA 25902/D

CORREDOR: SERTÓRIO

TERMINAL PAROBE

3

MEMORIAIS DESCRITIVOS

4

- PAVIMENTAÇÃO

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

CORREDOR: SERTÓRIO

TERMINAL PAROBE

5

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DAS PLATAFORMAS DAS ESTAÇÕES

DESENHOS: DE/MP/GP-250/251 E DE/MP/GS-950

6

1.	 SERVIÇOS E MATERIAIS

1.1	Armação e Colocação de Ferragem

Consiste no fornecimento de aço para concreto estrutural, posto local de aplicação, bem como transporte, descarga, acondicionamento, beneficiamento e manuseios até a aplicação final das armações de aço, conforme normas da ABNT e da PMPA.

Inclui-se ainda, os serviços de execução das fixações, corte, dobramento, montagem e mão de obra especializada.

1.2   Preparo e Lançamento de Concreto

Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de concreto, posto local indicado pela FISCALIZAÇÃO,  (independente do tipo de transporte).

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações da FISCALIZAÇÃO, e detalhes executivos que regem o assunto.

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. A resistência do concreto (fck) será indicado no projeto ou pela FISCALIZAÇÃO.

O preparo do concreto na obra deverá ser feito mecanicamente observando-se o tempo mínimo para mistura, de 1 minuto, contados após o lançamento de todos os elementos na caçamba.

O transporte do concreto até o local do lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar segregação ou perda de material.

1.3	Escavação de Terra ou Entulhos

Consiste nos serviços de escavação ou rompimento em solo ou cimentados, qualquer que seja o perfil, seção ou local, com fornecimento de ferramentas adequadas e mão de obra especializada,  nas dimensões de projeto ou conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO.

O plano de ataque das escavações, deverá ser realizado pela CONTRATADA e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO da PMPA.

Não estão incluídos os serviços de carga em veículos, transporte e descarga.

1.4	Execução de Base em Concreto Magro

Consiste no fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga e execução da base de concreto.

A execução da base de concreto obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações e fiscalização, e demais  detalhes que regem o assunto.

A execução implica na integral responsabilidade da contratada, pos su resitência e estabilidade. A resist6encia do concreto ( fck ) será indicado no projeto ou pela fiscalização.

O preparo do concreto na obra deverá ser feito mecanicamente observando-se o tempo mínimo para a mistura, 1 minuto, contados após o lançamento de todos elementos na caçamba.

O lançamento do concreto  deverá ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguirem a confecção da mistura, observando-se ainda:

não será admitido concreto com misturas diferentes;

a concretagem deverá obedecer a um prévio plano de lançamento, com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária.

1.5	Formas em Madeira Compensada 12 mm Espessura

Consiste nos serviços de execução de formas para concreto com chapas de madeira compensada, com tratamento resinado. Inclui-se todos os pontaletes, madeiras ou acessórios convenientes, para a execução perfeito travamento e alinhamento das formas e mão de obra especializada.

O dimensionamento dos materiais componentes para a execução das formas, é de responsabilidade da CONTRATADA, bem como, a qualidade dos mesmos, a FISCALIZAÇÃO poderá rejeitar, parte ou toda forma que não estiverem em atendimento às normas da FISCALIZAÇÃO da PMPA ou da ABNT.

Faz parte deste item a carga, transporte, descarga, montagem, fornecimento de mão de obra especializada, desforma, remoção, acondicionamento em local adequado e indicado pela FISCALIZAÇÃO, e limpeza de todos os materiais resultantes do desmonte das formas.

1.6	Regularização e Compactação do Subleito

Definição dos Trabalhos

Regularização é a operação destinada a conformar o subleito natural das vias quando necessário, transversal e longitudinalmente, incluindo cortes e aterros até 0,20 m de espessura. O que exceder de 0,20 m será considerado como terraplenagem. Será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto.

A operação de regularização será executada prévia e isoladamente à construção do pavimento, sendo o trecho liberado para pavimentação após aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

Materiais

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os indicados em projeto ou pela FISCALIZAÇÃO

No caso de necessidade de adição ou substituição de solos, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais semelhantes aos dos próprio subleito e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, com as seguintes características mínimas:

diâmetro máximo de partícula, igual ou inferior a 76 mm;

Índice de Suporte Califórnia (ISC), determinado com a energia de compactação do método DNER - DPT M 47-64 (Proctor Normal), igual ou superior a 7%;

expansão inferior a 2%.

Equipamentos

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução de regularização:

Motoniveladora com escarificador;

Carro-tanque com distribuidor de água;

Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumáticos;

Grade de discos.

Poderão ser utilizados outros equipamentos, desde que autorizados pela FISCALIZAÇÃO.

Execução

Será removida toda a vegetação, material orgânico e outros materiais impróprios porventura existentes no leito das vias e pátios.

Após execução de cortes e adição de materiais necessários para atingir o greide de terraplenagem indicado no projeto, proceder-se-á a uma escarificação geral até a profundidade de 0,20 m, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.

Os aterros, além dos 0,20 m previstos, serão executados de acordo com as especificações de terraplenagem correspondentes.

O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio DNER - DPT M 47-64 (Proctor Normal) e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima, obtida no ensaio, + 2%.

Controle Tecnológico

Nas Vias

Para o controle tecnológico dos trabalhos de regularização do subleito serão procedidos os seguintes ensaios:

Determinações de massa específica aparente, "in situ" com emprego de frasco de areia (DNER - DPT M 92-64) ou pelo método de Hilf, a cada 100 m de pista e nos pontos indicados pela FISCALIZAÇÃO;

Uma determinação do teor de umidade, cada 100 m, imediatamente antes do início da compactação;

Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-DPT M 47-64 (Proctor Normal), para determinação da massa específica aparente seca, máxima a  0,60 m do bordo.

1.7	Remoção de Terra ou Entulho Excedente

Toda a terra ou entulho excedente das escavações (quando solicitado pela PMPA), será removida para local fora da obra, sob exclusiva responsabilidade e custos da CONTRATADA.

Caso necessário e a critério da PMPA, o material poderá ser removido para local dentro da área da obra.

1.8	Base de Brita Graduada

Generalidades

A execução de base de brita graduada consistirá no fornecimento, espalhamento e compactação dos materiais na maneira indicada nesta Especificação.

Materiais

A base de brita graduada será executada com agregados que preencham os seguintes requisitos:

Deverão possuir composição granulométrica enquadrada em uma das faixas do quadro a seguir:

| PORCENTAGEM, EM PESO, PASSANDO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENEIRA | TAM. MÁX. 1 1/2" | TAM. MÁX. 3/4" |
| 2" 1 1/2" 1" 3/4" 3/8" nr. 4 nr. 40 nr. 200 | 100 90 - 100 85 - 100 50 - 85 34 - 60 25 - 45 8 - 22 2 - 9 | - - 100 90 - 100 80 - 100 35 - 55 8 - 25 2 - 9 |

A diferença entre as porcentagens que passam nas peneiras nr.4 e nr.40 deverá variar entre 2% e 30%;

Deverão ser constituídos de partículas duras e duráveis, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isentos de matéria vegetal ou outra substância prejudicial;

1)	Quando submetida ao ensaio CBR deverá apresentar o valor mínimo de 60% para o Índice de Suporte Califórnia;

2)	Quando submetidos ao ensaio de abrasão Los Angeles o agregado retido na peneira nr.10 não deverá apresentar desgaste superior a 55%.

Equipamento

O equipamento mínimo a ser utilizado na construção da base de brita graduada é o seguinte:

Usina de solos munida de silos, dosador de umidade e misturador;

Distribuidor de agregado auto-propulsionado, com dispositivos que permitam distribuir o material em espessura adequada, uniforme e na largura do espalhamento;

Rolos de pneus auto-propulsionados,  rolos vibratórios ou outro equipamento aprovado pela FISCALIZAÇÃO, para a compactação da mistura;

Caminhões basculantes para o transporte dos materiais;

Régua de madeira ou metálica, com arestas vivas e comprimento de 3,00 m;

Soquetes manuais, de tipo adequado;

Pequenas ferramentas, tais como enxadas, pás, etc.

Execução

A mistura dos agregados deverá apresentar-se uniforme quando distribuída no leito da estrada e cada camada deverá ser espalhada em uma única operação evitando-se segregação.

Distribuidor de agregado deverá ser responsabilizado se deixar sulco, zonas endentadas ou outras marcas inconvenientes na superfície, que não possam ser eliminadas por rolagem ou evitadas por ajustes de operação.

Não será permitido o uso de motoniveladora durante as operações de espalhamento e compactação, exceto nos seguintes casos:

Para corrigir segregações inevitáveis nas bordas e para conformar a superfície da base após a compactação, dentro das tolerâncias especificadas;

Para colocar a base de brita graduada sobre acessos e ligações das vias, áreas de interseções com ruas, áreas de acostamento e em locais inacessíveis ao equipamento de distribuição do agregado especificado.

Após a distribuição, o agregado umedecido deverá ser compactado a no mínimo 100% em relação à massa específica aparente seca máxima obtida no ensaio DNER-ME 48-64, e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado + 2%.

A compactação deverá começar nos bordos da área e progredir longitudinalmente para o centro, de modo que o rolo compressor cubra uniformemente, em cada passada, pelo menos a metade da largura do seu rastro da passagem anterior; nas curvas, a rolagem progredirá do lado mais baixo para o mais alto, paralelamente ao leito da via, nas mesmas condições de recobrimento de rastro.  Nas partes adjacentes ao início e fim do trecho, a compactação deverá ser executada transversalmente à  faixa.

A compactação deverá prosseguir até que a densidade aparente do material se iguale ou exceda aquela pré-fixada no projeto.  A fim de facilitar a compactação e assegurar sua uniformidade, a camada que está sendo compactada deverá apresentar um teor de umidade uniforme e dentro da faixa de umidade especificada.

A base de brita deverá ser executada em camadas de no máximo 0,20 m  e no mínimo 0,10 m de espessura após compactada.

Os compressores não poderão fazer manobras sobre as camadas que estejam sofrendo rolagem e as passadas sucessivas do compressor deverão ser feitas ao longo de extensões levemente diferentes.

O acabamento será  dado por concluído quando a camada deixar de apresentar marcas da passagem do rolo.

A camada acabada deverá apresentar-se uniforme, isenta de ondulações e sem saliências ou rebaixos.  Nos lugares onde essas condições não forem respeitadas, a critério da FISCALIZAÇÃO , o material será removido e substituído por mistura fresca, a qual será  comprimida até que adquira densidade igual a do material circunjacente, com o qual deverá ficar intimamente ligado, de forma que o serviço acabado não tenha aspecto de remendo.

Durante todo o período de construção da base de brita graduada e até a execução da camada subseqüente, os materiais e as extensões em construções ou prontas, deverão ser protegidos contra os agentes atmosféricos e outros que possam danificá-los.

Controle Tecnológico

Serão efetuados os seguintes ensaios de  controle:

Determinação de massa específica aparente, "in situ" com espaçamento máximo   de 100 m, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactação.

Determinação do teor de umidade, idem ao item (a) imediatamente antes de iniciar a compactação.

Uma  análise granulométrica do agregado .

Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 48-64, para determinação de massa específica aparente seca máxima.

O número de ensaios de compactação poderá ser reduzido caso se verifique a homogeneidade do material.

Controle Geométrico

Após a execução da base deverá ser procedida a relocação e nivelamento da plataforma, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

Em relação à largura da plataforma: + 0,10 m.

Na verificação do desempenho longitudinal da superfície não se tolerarão flechas maiores que 0,01 m quando determinadas por meio de régua.  As declividades longitudinais e transversais não serão inferiores a 20% dos valores estabelecidos no projeto.

Não se tolerará nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de + 0,01 m com relação a espessura do projeto.

Aceitação

A camada estará concluída e em condições de aceitação quando, ao ser procedida a verificação, os valores encontrados estiverem de acordo com os máximos e mínimos especificados para controle tecnológico e geométrico.

Além destes requisitos, entretanto, caberá à FISCALIZAÇÃO em última análise, aceitar ou não os serviços, após inspeção da qualidade do acabamento quanto à uniformidade e "desempeno" da superfície final.

1.9	Imprimação / Pintura Betuminosa (DNER-ES-P 14/71)

Generalidades

Consiste a imprimação na aplicação de uma camada de material betuminoso, com o objetivo de aumentar a coesão, promover a aderência entre a camada subjacente e o revestimento asfáltico, e impermeabilizar a base.  Poderá ser utilizada também, com o objetivo de impedir a aderência de uma sub-base de concreto pobre rolado e um revestimento em placas de concreto adensado.

Materiais

Todos os materiais deverão satisfazer às especificações aprovadas pelo DNER.  Poderão ser empregados asfalto diluído tipo CM-70 e alcatrão tipo AP-4 a AP-12.

A escolha do material betuminoso adequado deverá ser feita em função da textura do material de suporte.

A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente, no canteiro de obra.  A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 litros/m2, conforme o tipo de textura e do material betuminoso escolhido ou indicado em projeto.

Equipamento

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada a ordem para o início do serviço.

Para a varredura da superfície deverão ser usadas, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo entretanto, ser manual esta operação.  O jato de ar comprimido poderá também ser usado.

A distribuição do ligante deverá ser por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação  do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuição deverão ser de tipo de circulação plena, com dispositivos que possibilitem ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverão dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação e ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deverá ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente.  O depósito deverá ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em um dia de trabalho.

Execução

Após a perfeita conformação geométrica da superfície deverá ser procedida a varredura, de modo a eliminar o pó e o material solto existente.

Deverá ser aplicado a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme.  O material betuminoso não deverá ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10oC, em dias de chuva ou quando esta estiver iminente.  A temperatura de aplicação do material betuminoso deverá ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade para espalhamento.  As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento são de 20 à 60 segundos, Saybolt-Furol, para asfaltos diluídos.

Deverá-se imprimir a faixa inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito.

Deverá ser evitado o excesso de asfalto nas juntas transversais e longitudinais resultantes da superposição das faixas de distribuição durante a operação.

A fim de evitar a superposição ou excesso nos pontos inicial e final das aplicações, deverão ser colocadas faixas de papel situadas transversalmente à faixa de trabalho, de modo que o início e o término da aplicação do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão a seguir retiradas. Qualquer falha de aplicação do material betuminoso deverá ser imediatamente corrigida.  Nos trechos onde houver falhas de bicos, deverão ser imprimados com espargidor manual.

Controle de Qualidade no Laboratório

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia indicada pelo DNER, e considerado de acordo com as especificações em vigor.

O Controle constará de:

Para asfalto diluídos:

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar à obra;

1 ensaio do ponto de fulgor;

1 ensaio de destilação.

Para Alcatrões

1 ensaio de viscosidade Engler para todo carregamento que chegar à obra;

1 ensaio de destilação

Controle de Temperatura

A temperatura de aplicação deverá ser estabelecida para o tipo de material betuminoso em uso.

Controle de Qualidade no Local

Será feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação do material betuminoso. Não sendo possível a realização do controle por esse método,  será admitido  que seja feito da seguinte forma:

Coloca-se na pista uma bandeja que possa dar diretamente, pela diferença de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor antes e depois da operação , a quantidade de material consumido.

Cura e Proteção

Deverá ser evitado o tráfego sobre a imprimação, antes da sua cura completa.

O tempo necessário para esta cura deverá ser determinado experimentalmente no campo e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

1.10	Pavimento em Placas de Concreto Adensado

Os pavimentos de concreto adensado serão constituídos de placas de concreto, não armadas ou eventualmente armadas, desempenhando simultaneamente as funções de base e de revestimento.

As placas de concreto constituintes do pavimento deverão ser assentadas sobre uma sub-base estabilizada com material granular de jazida ou outra indicada no projeto, a fim de que sejam evitados os efeitos de bombeamento e seja assegurado às placas um suporte uniforme ao longo do tempo.

O módulo de resistência à tração na flexão do concreto  deverá ser MRTF ³ 4,5  MPa.

Materiais, equipamentos, execução e controle deverão atender à Especificação de Serviço DNER-ES-P 24-71 e à  Norma Brasileira NBR-7583 da ABNT.

1.11	Preparo e Lançamento de Concreto (Fornecimento)

Consiste no fornecimento e aplicação, carga, transporte e descarga de concreto,  (independente do tipo de transporte).

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações da FISCALIZAÇÃO e detalhes executivos que regem o assunto.

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. A resistência do concreto (fck) será indicado no projeto ou pela FISCALIZAÇÃO.

O preparo do concreto na obra deverá ser feito mecanicamente observando-se o tempo mínimo para mistura, de 1 minuto contados após o lançamento de todos os elementos na caçamba.

O preparo manual do concreto só será permitido na execução dos elementos sem responsabilidade estrutural, o uso de aditivos somente quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO.

O transporte do concreto até o local do lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar segregação ou perda de material.

O lançamento do concreto deverá ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguirem a confecção da mistura, observando-se ainda:

não será admitido concreto de misturas diferentes;

a concretagem deverá obedecer a um prévio plano de lançamento, com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária.

Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

A descarga da betoneira deverá ser diretamente sobre o meio de lançamento.

O lançamento do concreto deverá ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguirem a confecção da mistura, observando-se ainda:

a altura máxima de queda no lançamento será de 2,00m.

O concreto deverá ser convenientemente vibrado, imediatamente após o lançamento.

1.12	Aço - Fornecimento, Beneficiamento e Aplicação

Consiste no fornecimento de aço para concreto estrutural,  qualquer que seja a bitola ou tipo, posto local de aplicação, bem como transporte, descarga, acondicionamento, beneficiamento e manuseios até a aplicação final das armações de aço, conforme normas da ABNT.

Inclui-se ainda, os serviços de execução das fixações, corte, dobramento, montagem e mão de obra especializada.

1.13	Formas

Consiste no fornecimento e execução de formas para concreto em madeira, posto local de aplicação, inclui-se todos os pontaletes ou acessórios necessários, para a execução perfeito travamento e alinhamento das formas.

O dimensionamento e tipos dos materiais componentes para a execução das formas, é de responsabilidade da CONTRATADA, bem como, a qualidade dos mesmos que devem seguir as especificações de projeto, a FISCALIZAÇÃO poderá rejeitar, parte ou toda forma que não estiverem em atendimento às normas da ABNT ou a critério da FISCALIZAÇÃO.

Fazem parte deste item a carga, transporte, descarga, montagem, fornecimento de mão de obra especializada, desforma, remoção, acondicionamento em local adequado e indicado pela FISCALIZAÇÃO, e limpeza de todos os materiais resultantes do desmonte das formas.

1.14	Concreto Asfáltico (Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ)

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é revestimento flexível resultante da mistura a quente em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente.

Sobre a base imprimida, a mistura será espalhada de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura indicada no projeto.

Materiais, composição da mistura, equipamento, execução e controle deverão atender à Especificação de Serviço DNER-ES-F-22/71.

1.15	Transporte com Carga e Descarga

Consiste na realização dos serviços de carga, descarga e transporte rodoviário,  incluindo fornecimento de veículos adequados e mão de obra especializada ao movimento de materiais a granel, desde sua origem ao seu destino final.

Caberá a CONTRATADA as despesas  e demais custos que venha a ocorrer, assim como, a integridade do material por ela transportada, cabendo à FISCALIZAÇÃO, a medição simples, do material retirado na origem e entregue em seu destino, designado pela FISCALIZAÇÃO.

1.16	Transporte por Km Excedente

Consiste na realização dos serviços de transporte rodoviário,  incluindo fornecimento de veículos adequados e mão de obra especializada ao movimento de materiais, desde sua origem ao seu destino final.

Caberá a CONTRATADA as despesas  e demais custos que venha a ocorrer, assim como, a integridade do material por ela transportada, cabendo à FISCALIZAÇÃO, a medição simples, do material retirado na origem e entregue em seu destino, designado pela FISCALIZAÇÃO.

CORREDOR: SERTÓRIO

TERMINAL PAROBE

7

ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES E PREÇOS

8

PAVIMENTAÇÃO

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores