B.  ESTUDOS GEOTÉCNICOS

1.  Introdução

Os Estudos Geotécnicos foram desenvolvidos de conformidade com as prescrições constantes do Termo de Referência do Edital TP nº 02.081053.01.0 / PMPA e tiveram como objetivos mais importantes:

- permitir a caracterização dos materiais ocorrentes no subleito das vias;

- pesquisar a presença de água e a existência de solos moles ou inadequados.

2.  Descrição dos Serviços

2.1  Sondagens do Subleito

As sondagens ao longo das vias foram realizadas a espaçamento máximo de 50,00 m, reduzido no caso de segmentos com variação de material ou para atendimento da condição de número mínimo de 3 sondagens por rua. As perfurações, em número total de 19 (dezenove), com profundidade mínima de l,50m, se localizaram sobre a plataforma existente, alternadamente no bordo direito, bordo esquerdo e eixo da pista, caracterizando o perfil geológico local. As sondagens F3 e F13 foram estendidas até a profundidade de 3,00m, para investigação do material subjacente à camada de lixo.

Procedeu-se à coleta de amostras de cada um dos diferentes horizontes encontrados, para serem submetidas aos ensaios usuais de laboratório.

2.2  Pesquisa do Lençol Freático

Todas as perfurações de sondagem permaneceram abertas pelo período mínimo de 24 horas, para verificação da presença de água. Em todos os locais foi atingido o nível do lençol freático, nas profundidades  indicadas no quadro que segue:

| Sondagem | NA (profundidade em m) |
| --- | --- |
| F1 | 0,50 |
| F2 | 0,80 |
| F3 | 0,80 |
| F4 | 0,80 |
| F5 | 1,20 |
| F6 | 1,10 |
| F7 | 1,20 |
| F8 | 0,85 |
| F9 | 0,70 |
| F10 | 0,60 |
| F11 | 0,60 |
| F12 | 0,60 |
| F13 | 1,00 |
| F14 | 0,85 |
| F15 | 0,40 |
| F16 | 0,60 |
| F17 | 1,15 |
| F18 | 0,60 |
| F19 | 0,85 |

  - Solos Moles ou Inadequados

De modo geral, a área ocupada pelo Loteamento Pampa apresentava originalmente um subleito constituído de argila escura, de baixa capacidade de suporte, sobre a qual foi depositada uma camada de lixo de espessura variável. Para viabilizar a implantação do Loteamento, foram executados serviços de terraplenagem que consistiram na sobreposição ao material existente, de areia natural e saibro, em espessuras variáveis, mas bastante significativas, desde um mínimo de 0,20m até 1,50m, com média da ordem de 0,80m.

Em razão do exposto, em grande parte da extensão das vias há presença de solos de baixa qualidade e eventualmente moles, mas via de regra com um recobrimento expressivo de materiais de boas características geotécnicas. Dadas estas circunstâncias, a consultora buscou tirar o melhor partido possível do investimento já feito na melhoria do subleito, evitando ao máximo a remoção de solos inadequados, reservada unicamente aos casos de absoluta necessidade, como detalhado no capítulo Projeto de Pavimentação, adiante.

2.4  Ensaios Tecnológicos

As amostras recolhidas foram submetidas aos seguintes ensaios de laboratório:

- análise granulométrica por peneiramento;

- limite de liquidez e limite de plasticidade;

- compactação, com energia de compactação do ASSHTO normal;

- ISC (Índice Suporte Califórnia).

- Índice Suporte de Projeto

Apresentam-se, a seguir, para cada rua, os elementos que conduziram à escolha do respectivo Índice de Suporte de Projeto (ISp):

- RUA 0404:

- Cálculo do ISp:

- Furos F4 e F19

- Média aritmética: 4%

- ISp adotado:  4%

- RUA 622:

- Cálculo do ISp:

- Furos  F1, F2, F3, F4, F5, F6 e F7;

- Média aritmética:  8,1% (excluindo-se o 2° horizonte do F7);

- ISp adotado:  8% (com remoção da argila preta – 0,50m de espessura –na região do F7).

- RUA 623:

- Cálculo do ISp:

- Furos  F5, F8 e F10;

- Média aritmética: >10%

- ISp adotado:  10% (*)

(*) – Sempre que os materiais sejam saibros ou areias naturais, de ISC bem superior a 10%, adotou-se por segurança este valor, em face da possibilidade de que possa ocorrer alguma contaminação, durante o processo executivo.

d)  RUA 624:

- Cálculo do ISp:

- Furos  F3, F9 e F10;

- Média aritmética:  >10%

- ISp adotado:  10% (*)

(*}Caso análogo ao da Rua 623.

- RUA 625:

- Cálculo do ISp:

- Furos  F6, F12 e F14;

- Média aritmética:  9% (desprezando-se o 4° horizonte do F14, a 0,80m);

- ISp adotado:  9%.

- RUA 626:

- Cálculo do ISp:

- Furos  F8, F13 e F14;

- Média aritmética:9,6% (desprezando-se o 4° horizonte do F14, a 0,80m de profundidade);

- ISp adotado: 9%.

- RUA 627:

- Cálculo do ISp:

- Furos  F11 e F12;

- Média aritmética: >10%;

- ISp adotado:  10% (*)

(*) Caso análogo ao da Rua 623.

- RUA 628:

- Cálculo do ISp:

- Furos  F17 e F18;

- Média aritmética: >10%;

- ISp adotado:  10%. (*)

(*) Caso análogo ao da Rua 623.

- RUA 629:

- Cálculo do ISp:

- Furos  F15 e F18;

- Média aritmética: 9%;

- ISp adotado:  9%.

- RUA 630:

- Cálculo do ISp:

- Furos  F16 e F17;

- Média aritmética: >10%;

- ISp adotado:  10%. (*);

(*) Caso análogo ao da Rua 623

- RUA 631:

- Cálculo do ISp:

- Furos  F2, F15 e F16;

- Média aritmética:  >10%;

- ISp adotado:  10% (*).

(*) Caso análogo ao da Rua 623.

4.  Quadro Resumo de Resultados de Ensaios

A seguir são apresentados croquis e localização dos furos de sondagem, o quadro resumo dos ensaios geotécnicos e os perfis dos furos de sondagem realizados.

CROQUI DOS FUROS DE SONDAGEM

QUADROS RESUMO DE ENSAIOS

PERFIS DOS FUROS DE SONDAGEM