| # ESTUDOS GEOTÉCNICOS – SONDAGENS E RESULTADOS DE ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## LOTEAMENTO SANTA MARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTUDO DO SUBLEITO ###### FOLHA 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Local de Sondagem |  |  | Reg. | N. A. | #### ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ens. Fís. |  | Classific. |  | Comp. AASHTO |  |  | I. S. C. |  |  |  | #### TIPO DE SOLO |  |
| Ord. | Pos. | Prof. (cm) |  |  | 2" | 1" | 3/4" | 3/8" | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | ##### Nº 40 | Nº 60 | ##### Nº 200 | ##### L L | I P | I G | HRB | D Máx. |  | h ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | ##### Classif. AASHTO | ##### Classificação Visual |
| F1 | Eixo | 00 - 085 | 01 |  |  |  | 100 | 98 | 91 | 78 | 64 | 58 | 56 | 52 | 60 | 17 | 8 | A7-5 | 1611 |  | 23,8 | 23,4 | 1579 | 0,76 | 4 | Argila arenosa | Arg. aren. amarela varieg. |
|  | Eixo | 85 - 150 | 01 | Seco |  |  | 100 | 99 | 97 | 81 | 60 | 47 | 44 | 42 | 62 | 22 | 5 | A7-5 | 1612 |  | 20,8 | 20,9 | 1619 | 2,39 | 2 | Argila arenosa | Argila aren. rosa varieg. |
| F2 | LD | 00 - 065 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa vermelha |
|  | LD | 65 - 150 | 02 | Seco |  |  |  |  | 100 | 99 | 94 | 93 | 78 | 63 | 45 | 16 | 9 | A7-6 | 1678 |  | 17,3 | 17,0 | 1647 | 2,48 | 4 | Argila arenosa | Arg. aren. amarela varieg. |
| F3 | LE | 00 - 005 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revest. de brita e argila |
|  | LE | 05 - 150 | 03 | Seco |  |  | 100 | 99 | 97 | 89 | 86 | 78 | 70 | 54 | 36 | 16 | 6 | A6 | 1756 |  | 17,6 | 17,4 | 1785 | 0,30 | 7 | Argila arenosa | Argila vermelha |
| F4 | Eixo | 00 - 005 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revest. de brita e argila |
|  | Eixo | 05 - 150 | 04 | Seco |  |  |  |  | 100 | 99 | 95 | 88 | 82 | 66 | 37 | 11 | 7 | A6 | 1714 |  | 18,7 | 18,5 | 1700 | 0,29 | 9 | Argila arenosa | Argila arenosa vermelha |
| F5 | LD | 00 - 080 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa averm. |
|  | LD | 80 - 150 | 05 | Seco |  |  |  | 100 | 99 | 98 | 92 | 85 | 79 | 62 | 38 | 16 | 8 | A6 | 1724 |  | 18,3 | 18,5 | 1707 | 0,60 | 6 | Argila arenosa | Argila arenosa amarelada |
| F6 | LE | 00 - 120 | 06 |  |  |  | 100 | 99 | 98 | 96 | 91 | 83 | 75 | 56 | 31 | 11 | 5 | A6 | 1784 |  | 16,3 | 16,3 | 1780 | 0,20 | 8 | Argila arenosa | Argila avermelhada |
|  | LE | 120 - 150 | 06 | Seco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila marrom |
| F7 | LE | 00 - 008 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revest. de brita e argila |
|  | LE | 08 - 080 | 07 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 | 85 | 78 | 61 | 39 | 13 | 6 | A6 | 1761 |  | 16,6 | 16,6 | 1747 | 0,69 | 4 | Argila arenosa | Argila marrom variegada |
|  | LE | 80 - 150 | 07 | Seco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila amarelada |
| F8 | Eixo | 00 - 012 | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revest. de saibro e caliça |
|  | Eixo | 12 - 070 | 08 |  |  |  |  |  | 100 | 83 | 80 | 75 | 71 | 64 | 48 | 16 | 9 | A7-5 | 1590 |  | 23,5 | 23,3 | 1558 | 0,59 | 8 | Argila arenosa | Argila arenosa averm. |
|  | Eixo | 70 - 150 | 08 | Seco |  |  |  |  | 100 | 89 | 85 | 79 | 74 | 64 | 43 | 13 | 7 | A7-5 | 1652 |  | 20,3 | 20,4 | 1634 | 0,54 | 10 | Argila arenosa | Arg. arenosa amarelada |
| F9 | LD | 00 - 005 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revest. de saibro e argila |
|  | LD | 05 - 080 | 09 |  |  |  |  | 100 | 99 | 85 | 80 | 74 | 69 | 57 | 38 | 11 | 5 | A6 | 1747 |  | 18,3 | 17,8 | 1736 | 0,25 | 8 | Argila arenosa | Argila arenosa vermelha |
|  | LD | 80 - 150 | 09 | Seco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arg. arenosa amarelada |
| F10 | LE | 00 - 002 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | LE | 02 - 080 | 10 |  |  |  | 100 | 99 | 98 | 90 | 93 | 87 | 81 | 63 | 37 | 15 | 8 | A6 | 1763 |  | 17,3 | 17,4 | 1748 | 0,20 | 7 | Argila arenosa | Argila Marrom |

| # ESTUDOS GEOTÉCNICOS – SONDAGENS E RESULTADOS DE ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## LOTEAMENTO SANTA MARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTUDO DO SUBLEITO ###### FOLHA 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Local de Sondagem |  |  | Reg. | N.A. | #### ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ens. Fís. |  | Classific. |  | Comp. AASHTO |  |  | I. S. C. |  |  |  | #### TIPO DE SOLO |  |
| Ord. | Pos. | Prof. (cm) |  |  | 2" | 1" | 3/4" | 3/8" | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | ##### Nº 40 | Nº 60 | ##### Nº 200 | ##### L L | I P | I G | HRB | D Máx. |  | h ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | ##### Classif. AASHTO | ##### Classificação Visual |
|  | LE | 80 - 150 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa vermelha |
| F11 | Eixo | 00 - 015 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | Eixo | 15 - 050 | 11 |  |  |  |  | 100 | 99 | 98 | 92 | 83 | 75 | 56 | 36 | 15 | 6 | A6 | 1724 |  | 17,3 | 17,6 | 1732 | 0,38 | 6 | Argila arenosa | Argila marrom |
|  | Eixo | 50 - 150 | 11 | Seco |  |  |  | 100 | 99 | 94 | 88 | 84 | 79 | 64 | 39 | 17 | 9 | A6 | 1713 |  | 18,7 | 18,4 | 1687 | 0,32 | 11 | Argila arenosa | Argila arenosa vermelha |
| F12 | LD | 00 - 011 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | LD | 11 - 100 | 12 |  |  |  |  |  | 100 | 89 | 85 | 80 | 74 | 61 | 39 | 17 | 8 | A6 | 1703 |  | 19,1 | 19,0 | 1700 | 0,74 | 10 | Argila arenosa | Argila arenosa vermelha |
|  | LD | 100 - 150 | 12 | Seco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa amarelada |
| F13 | LD | 00 - 002 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | LD | 02 - 017 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arg. arenosa rosa varieg. |
|  | LD | 17 - 055 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa marrom |
|  | LD | 55 - 110 | 13 |  |  |  |  |  | 100 | 99 | 96 | 85 | 81 | 65 | 45 | 15 | 9 | A7-5 | 1655 |  | 17,4 | 17,4 | 1634 | 0,42 | 9 | Argila arenosa | Argila arenosa vermelha |
|  | LD | 110 - 150 | 13 | Seco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa amarelada |
| F14 | Eixo | 00 - 010 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | Eixo | 10 - 150 | 14 | Seco |  |  |  | 100 | 99 | 94 | 89 | 82 | 76 | 60 | 38 | 16 | 7 | A6 | 1712 |  | 19,3 | 19,6 | 1718 | 0,20 | 10 | Argila arenosa | Argila arenosa vermelha |
| F15 | LE | 00 - 003 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | LE | 03 - 100 | 15 |  |  |  |  | 100 | 99 | 94 | 88 | 83 | 77 | 62 | 36 | 16 | 8 | A6 | 1748 |  | 17,1 | 17,0 | 1733 | 0,28 | 11 | Argila arenosa | Argila arenosa marrom |
|  | LE | 100 - 150 | 15 | Seco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa averm. |
| F16 | LD | 00 - 012 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | LD | 12 - 090 | 16 |  |  |  | 100 | 99 | 98 | 90 | 86 | 81 | 74 | 56 | 33 | 14 | 6 | A6 | 1805 |  | 17,7 | 17,8 | 1795 | 0,37 | 6 | Argila arenosa | Argila marrom |
|  | LD | 90 - 150 | 16 | Seco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa averm. |
| F17 | Eixo | 00 - 012 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | Eixo | 12 - 150 | 17 | Seco |  |  | 100 | 99 | 98 | 88 | 84 | 77 | 68 | 51 | 39 | 13 | 4 | A6 | 1688 |  | 19,6 | 19,4 | 1676 | 0,29 | 10 | Argila arenosa | Argila arenosa vermelha |
| F18 | LD | 00 - 010 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |

| # ESTUDOS GEOTÉCNICOS – SONDAGENS E RESULTADOS DE ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## LOTEAMENTO SANTA MARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTUDO DO SUBLEITO ###### FOLHA 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Local de Sondagem |  |  | Reg. | N.A. | #### ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ens. Fís. |  | Classific. |  | Comp. AASHTO |  |  | I. S. C. |  |  |  | #### TIPO DE SOLO |  |
| Ord. | Pos. | Prof. (cm) |  |  | 2" | 1" | 3/4" | 3/8" | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | ##### Nº 40 | Nº 60 | ##### Nº 200 | ##### L L | I P | I G | HRB | D Máx. |  | h ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | ##### Classif. AASHTO | ##### Classificação Visual |
|  | LD | 10 - 150 | 18 | Seco |  |  |  | 100 | 99 | 88 | 83 | 79 | 74 | 65 | 42 | 13 | 7 | A7-6 | 1683 |  | 19,3 | 19,3 | 1662 | 0,27 | 10 | Argila arenosa | Argila arenosa vermelha |
| F19 | LD | 00 - 010 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revest. de brita e argila |
|  | LD | 10 - 120 | 19 |  |  |  | 100 | 95 | 94 | 87 | 80 | 70 | 63 | 53 | 42 | 14 | 5 | A7-6 | 1733 |  | 18,2 | 18,0 | 1690 | 0,54 | 7 | Argila arenosa | Argila vermelha |
|  | LD | 120 - 150 | 19 | Seco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa averm. |
| F20 | LE | 00 - 014 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | LE | 14 - 150 | 20 | Seco |  |  |  |  | 100 | 96 | 92 | 85 | 77 | 63 | 36 | 15 | 8 | A6 | 1790 |  | 16,8 | 16,3 | 1751 | 0,16 | 12 | Argila arenosa | Argila arenosa vermelha |
| F21 | LD | 00 - 004 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | LD | 04 - 150 | 21 | Seco |  |  | 100 | 99 | 97 | 82 | 76 | 70 | 63 | 50 | 33 | 13 | 4 | A6 | 1799 |  | 16,3 | 15,8 | 1789 | 0,43 | 6 | Argila arenosa | Argila vermelha |
| F22 | Eixo | 00 - 004 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | Eixo | 04 - 100 | 22 |  |  |  |  | 100 | 99 | 93 | 87 | 80 | 73 | 57 | 36 | 15 | 6 | A6 | 1763 |  | 16,9 | 16,4 | 1732 | 0,34 | 8 | Argila arenosa | Arg. aren. verm. escura |
|  | Eixo | 100 - 150 | 22 | Seco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa vermelha |
| F23 | LE | 00 - 005 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | LE | 05 - 040 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa vermelha |
|  | LE | 40 - 080 | 23 |  |  |  |  | 100 | 97 | 88 | 81 | 73 | 65 | 50 | 32 | 13 | 4 | A6 | 1780 |  | 15,9 | 16,4 | 1763 | 0,33 | 8 | Argila arenosa | Argila arenosa marrom |
|  | LE | 80 - 150 | 23 | Seco |  |  | 100 | 98 | 92 | 75 | 64 | 55 | 50 | 42 | 52 | 20 | 4 | A7-5 | 1701 |  | 17,9 | 17,4 | 1682 | 0,63 | 7 | Argila arenosa | Arg. aren. amarela varieg. |
| F24 | Eixo | 00 - 005 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | Eixo | 05 - 080 | 24 |  |  |  |  |  | 100 | 88 | 81 | 75 | 69 | 55 | 34 | 12 | 5 | A6 | 1744 |  | 16,7 | 17,1 | 1751 | 0,43 | 11 | Argila arenosa | Argila arenosa vermelha |
|  | Eixo | 80 - 110 | 24 |  |  |  |  |  | 100 | 94 | 89 | 83 | 78 | 63 | 39 | 18 | 9 | A6 | 1733 |  | 18,2 | 18,0 | 1723 | 0,24 | 9 | Argila arenosa | Argila arenosa marrom |
|  | Eixo | 110 - 150 | 24 | Seco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arg. aren. amarela varieg. |
| F25 | LD | 00 - 002 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | LD | 02 - 065 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa vermelha |
|  | LD | 65 - 150 | 25 | Seco |  |  |  |  | 100 | 99 | 95 | 82 | 73 | 59 | 50 | 20 | 10 | A7-5 | 1609 |  | 21,5 | 21,2 | 1609 | 0,47 | 7 | Argila arenosa | Argila arenosa rosa |
| F26 | Eixo | 00 - 005 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |

| # ESTUDOS GEOTÉCNICOS – SONDAGENS E RESULTADOS DE ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## LOTEAMENTO SANTA MARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTUDO DO SUBLEITO ###### FOLHA 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Local de Sondagem |  |  | Reg. | N.A. | #### ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ens. Fís. |  | Classific. |  | Comp. AASHTO |  |  | I. S. C. |  |  |  | #### TIPO DE SOLO |  |
| Ord. | Pos. | Prof. (cm) |  |  | 2" | 1" | 3/4" | 3/8" | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | ##### Nº 40 | Nº 60 | ##### Nº 200 | ##### L L | I P | I G | HRB | D Máx. |  | h ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | ##### Classif. AASHTO | ##### Classificação Visual |
|  | Eixo | 05 - 050 | 26 |  |  |  | 100 | 99 | 98 | 91 | 84 | 78 | 74 | 64 | 51 | 20 | 11 | A7-5 | 1660 |  | 20,0 | 19,8 | 1681 | 0,23 | 11 | Argila arenosa | Argila arenosa vermelha |
|  | Eixo | 50 - 100 | 26 |  |  |  |  | 100 | 98 | 83 | 78 | 74 | 69 | 61 | 49 | 16 | 9 | A7-5 | 1586 |  | 24,6 | 24,5 | 1563 | 1,11 | 3 | Argila arenosa | Argila aren. rosa varieg. |
|  | Eixo | 100 - 150 | 26 | Seco |  |  |  |  | 100 | 99 | 97 | 90 | 83 | 73 | 55 | 19 | 14 | A7-5 | 1581 |  | 24,0 | 23,8 | 1606 | 0,42 | 7 | Argila arenosa | Argila aren. verm. varieg. |
| F27 | Eixo | 00 - 005 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | Eixo | 05 - 025 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa vermelha |
|  | Eixo | 25 - 150 | 27 | Seco |  |  |  |  | 100 | 87 | 72 | 65 | 62 | 58 | 65 | 22 | 12 | A7-5 | 1590 |  | 23,0 | 22,7 | 1603 | 0,90 | 2 | Argila arenosa | Arg. aren. amarela varieg. |
| F28 | LD | 00 - 005 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revest. de argila e saibro |
|  | LD | 05 - 035 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa vermelha |
|  | LD | 35 - 150 | 28 | Seco |  |  |  | 100 | 99 | 97 | 88 | 77 | 72 | 66 | 54 | 20 | 12 | A7-5 | 1610 |  | 21,6 | 21,3 | 1628 | 1,00 | 5 | Argila arenosa | Argila aren. amar. varieg. |
| F29 | LE | 00 - 005 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento de saibro |
|  | LE | 05 - 150 | 29 | Seco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa vermelha |
| F30 | LD | 00 - 020 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rev. de arg. saibro e cascote |
|  | LD | 20 - 050 | 30 |  |  |  |  |  | 100 | 99 | 96 | 88 | 76 | 48 | 34 | 16 | 5 | A6 | 1980 |  | 10,7 | 10,2 | 1962 | 0,33 | 15 | Argila arenosa | Argila arenosa marrom |
|  | LD | 50 - 110 | 30 |  |  |  |  |  | 100 | 98 | 92 | 86 | 80 | 61 | 39 | 15 | 7 | A6 | 1780 |  | 16,6 | 16,1 | 1791 | 0,10 | 7 | Argila arenosa | Argila avermelhada |
|  | LD | 110 - 150 | 30 | Seco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Argila arenosa amarelada |