| # Local de Sondagem |  |  |  | # ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensaios Físicos |  | ## Classificação |  | Compactação AASHO |  | I. S. C. |  |  |  | TIPO DE SOLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Furo | Rua | ###### Profundidade |  | 2” | 1/1/2 | ¾” | 3/8” | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | Nº 40 | Nº 60 | Nº 200 | LL | IP | IG | HRB | D máx | H ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | Classificação AASHO | Classificação Visual | # N.A |
| F-01 | 5105 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-01 |  | 20 | 85 |  |  |  | 100 |  | 99 |  | 88 |  | 74 |  |  |  | 67 |  | 64 |  | 50 |  | 10 | ARGILA ARENOSA | MARROM |  |
| F-01 |  | 85 | 150 |  |  |  | 100 |  | 99 |  | 79 |  | 65 |  |  |  | 61 |  | 58 |  | 50 |  | 15 | ARGILA ARENOSA | AMARELA |  |
| F-02 | 5105 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-02 |  | 20 | 150 |  |  |  | 100 |  | 99 |  | 86 |  | 75 |  |  |  | 67 |  | 64 |  | 55 |  | 13 | ARGILA ARENOSA | MARROM |  |
| F-03 | 5109 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-03 |  | 20 | 80 |  |  |  |  |  | 100 |  | 79 |  | 59 |  |  |  | 53 |  | 50 |  | 38 |  | 11 | ARGILA ARENOSA | MARROM |  |
| F-03 |  | 80 | 150 |  |  |  | 100 |  | 96 |  | 83 |  | 70 |  |  |  | 63 |  | 60 |  | 48 |  | 11 | ARGILA ARENOSA | VARIEGADA |  |
| F-04 | 5108 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-04 |  | 20 | 150 |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  | 68 |  |  |  | 61 |  | 58 |  | 46 |  | 15 | ARGILA ARENOSA | MARROM |  |
| F-07 | 5108 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-07 |  | 20 | 150 |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  | 74 |  |  |  | 66 |  | 61 |  | 42 |  | 7 | ARGILA ARENOSA | MARROM |  |
| F-08 | 5108 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-08 |  | 20 | 150 |  |  |  | 100 |  | 97 |  | 85 |  | 72 |  |  |  | 64 |  | 59 |  | 41 |  | 11 | ARGILA ARENOSA | MARROM |  |
| F-09 | 5106 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-09 |  | 20 | 70 |  |  |  | 100 |  | 99 |  | 84 |  | 67 |  |  |  | 60 |  | 56 |  | 41 |  | 9 | ARGILA ARENOSA | MARROM |  |
| F-09 |  | 70 | 150 |  |  |  | 100 |  | 99 |  | 74 |  | 59 |  |  |  | 55 |  | 54 |  | 45 |  | 11 | ARGILA ARENOSA | AMARELA |  |
| F-10 | 5106 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-10 |  | 20 | 75 |  |  |  | 100 |  | 99 |  | 88 |  | 75 |  |  |  | 66 |  | 62 |  | 49 |  | 11 | ARGILA ARENOSA | MARROM |  |
| F-10 |  | 75 | 150 |  |  |  | 100 |  | 99 |  | 81 |  | 66 |  |  |  | 60 |  | 57 |  | 48 |  | 10 |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES: COMPACTAÇÃO ENERGIA NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### LOTEAMENTO PORTAL DO GUARUJÁ ##### Fase 2 |  |  |
| # Local de Sondagem |  |  |  | # ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensaios Físicos |  | ## Classificação |  | Compactação AASHO |  | I. S. C. |  |  |  | TIPO DE SOLO |  |  |
| Estaca | Rua | Profund | ###### Reg. | 2” | 1/1/2 | ¾” | 3/8” | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | Nº 40 | Nº 60 | Nº 200 | LL | IP | IG | HRB | D máx | H ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | Classificação AASHO | Classificação Visual | # N.A |
| F-11 | 5106 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-11 |  | 20 | 85 |  |  | 100 |  | 99 |  | 71 |  | 53 |  |  |  | 47 |  | 43 |  | 29 |  |  | 14 | AREIA SILTOSA | MARROM |  |
| F-11 |  | 85 | 150 |  |  | 100 |  | 98 |  | 80 |  | 63 |  |  |  | 57 |  | 54 |  | 46 |  |  | 14 | ARGILA ARENOSA | AMARELA |  |
| F-12 | 5106 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-12 |  | 20 | 150 |  |  | 100 |  | 99 |  | 82 |  | 71 |  |  |  | 66 |  | 64 |  | 56 |  |  | 13 | ARGILA ARENOSA | VERMELHA |  |
| F-13 | 5106 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-13 |  | 20 | 70 |  |  | 100 |  | 99 |  | 88 |  | 73 |  |  |  | 64 |  | 59 |  | 43 |  |  | 7 | ARGILA ARENOSA | MARROM |  |
| F-13 |  | 70 | 150 |  |  | 100 |  | 98 |  | 78 |  | 67 |  |  |  | 62 |  | 57 |  | 40 |  |  | 12 | ARGILA ARENOSA | AMARELA |  |
| F-14 | 5106 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-14 |  | 20 | 150 |  |  | 100 |  | 99 |  | 84 |  | 67 |  |  |  | 58 |  | 53 |  | 36 |  |  | 11 | ARGILA ARENOSA | MARROM |  |
| F-15 | 6315 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-15 |  | 20 | 100 |  |  | 100 |  | 97 |  | 71 |  | 53 |  |  |  | 46 |  | 42 |  | 32 |  |  | 17 | AREIA ARGILOSA |  |  |
| F-15 |  | 100 | 150 |  |  | 100 |  | 98 |  | 67 |  | 58 |  |  |  | 56 |  | 54 |  | 50 |  |  | 8 | ARGILA ARENOSA |  |  |
| F-16 | 6315 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-16 |  | 20 | 60 |  |  | 100 |  | 96 |  | 49 |  | 35 |  |  |  | 33 |  | 31 |  | 19 |  |  | 18 | AREIA ARGILOSA | MARROM |  |
| F-16 |  | 60 | 90 |  |  | 100 |  | 95 |  | 56 |  | 39 |  |  |  | 34 |  | 32 |  | 23 |  |  | 24 | AREIA ARGILOSA | VERMELHA E AMARELA |  |
| F-16 |  | 90 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPENETRAVEL (MATACOS) |  |
| F-17 | 6315 | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-17 |  | 20 | 80 |  |  | 100 |  | 93 |  | 61 |  | 47 |  |  |  | 41 |  | 38 |  | 29 |  |  | 20 | AREIA ARGILOSA | MARROM |  |
| F-17 |  | 80 | 150 |  |  | 100 |  | 96 |  | 64 |  | 55 |  |  |  | 52 |  | 50 |  | 44 |  |  | 6 | ARGILA ARENOSA | VARIEGADA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES: COMPACTAÇÃO ENERGIA NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### LOTEAMENTO PORTAL DO GUARUJÁ ### Fase 2 |  |  |

| # Local de Sondagem |  |  |  | # ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensaios Físicos |  | ## Classificação |  | Compactação AASHO |  | I. S. C. |  |  |  | TIPO DE SOLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Furo | Rua | Profund | ###### Reg. | 2” | 1/1/2 | ¾” | 3/8” | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | Nº 40 | Nº 60 | Nº 200 | LL | IP | IG | HRB | D máx | H ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | Classificação AASHO | Classificação Visual | # N.A |
| F-19 | Claudio | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-19 |  | 20 | 80 |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  | 74 |  |  |  | 65 |  | 61 |  | 47 |  | 12 | ARGILA ARENOSA | MARROM |  |
| F-19 |  | 80 | 150 |  |  |  | 100 |  | 99 |  | 75 |  | 65 |  |  |  | 62 |  | 61 |  | 54 |  | 15 | ARGILA ARENOSA | AMARELA |  |
| F-20 | Claudio | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-20 |  | 20 | 85 |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  | 84 |  |  |  | 77 |  | 73 |  | 63 |  | 11 | ARGILA ARENOSA | MARROM |  |
| F-20 |  | 85 | 150 |  |  |  | 100 |  | 99 |  | 86 |  | 73 |  |  |  | 68 |  | 65 |  | 56 |  | 14 | ARGILA ARENOSA | VARIEGADA |  |
| F-21 | Claudio | 00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVESTIMENTO VEGETAL |  |
| F-21 |  | 20 | 150 |  |  |  | 100 |  | 95 |  | 67 |  | 53 |  |  |  | 45 |  | 41 |  | 28 |  | 13 | AREIA SILTOSA | MARROM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES: COMPACTAÇÃO ENERGIA NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### LOTEAMENTO PORTAL DO GUARUJÁ ### Fase 2 |  |  |