LOTEAMENTO

AV. PROTÁSIO ALVES Nº 9099

DEMHAB

PORTO ALEGRE - RS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

AGOSTO DE 2008

SUMÁRIO

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	3

2. CROQUIS DE SITUAÇÃO	5

3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS	7

3.1. Considerações Preliminares	8

3.2. Estudos Geotécnicos de Campo	8

3.3. Estudos Geotécnicos de Laboratório	8

3.4. Resultados Obtidos	9

4. SONDAGENS	10

5. QUADRO RESUMO DOS ENSAIOS	21

6. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	24

6.1. Áreas a Pavimentar	25

6.2. Método de Projeto - Parâmetros de Cálculo	25

6.3. Dimensionamento	26

6.4. Recomendações para a construção	28

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	29

8. ANEXOS	31

- 1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

O presente volume é parte integrante do projeto de pavimentação das ruas de Loteamento Residencial, situado na Av. Protásio Alves nº 9099, em Porto Alegre/RS, e objetiva a apresentação de elementos para execução das obras, seu detalhamento e quantificação, em uma extensão de aproximadamente 0,61 quilômetros.

O presente projeto abrange os seguintes segmentos:

Rua Parlamento, rua 4050, rua Eurico da Costa Gama, rua 4052 e rua 4051.

- 2. CROQUIS DE SITUAÇÃO

CROQUIS DE SITUAÇÃO

- 3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

- 3.1. Considerações Preliminares

A execução do Projeto de Pavimentação, na modalidade geral é adotada pelas Prefeituras e órgãos rodoviários afins federais e estaduais e requerem a execução de estudos geotécnicos, desdobrados como segue:

- Estudos geotécnicos de campo, abrangendo prospecção a trado e coleta de amostras para ensaios em laboratório.

- Estudos em laboratório, com a caracterização dos solos amostrados.

- 3.2. Estudos Geotécnicos de Campo

A prospecção a trado nas áreas a pavimentar foi executada em 14 pontos da área.

As perfurações distribuíram-se entre bordos direito, esquerdo e eixo alternativamente.

As profundidades das perfurações foram de 1,00 m e foram identificados os pontos de N.A.

Também foram reconhecidos os distintos horizontes e coletadas amostras representativas para os ensaios de laboratório.

- 3.3. Estudos Geotécnicos de Laboratório

Os estudos geotécnicos de laboratório abrangeram:

- Caracterização dos horizontes amostrados nos ensaios de granulometria por peneiração e índices físicos (limites de liquidez e plasticidade)

- Ensaios de compactação na energia AASTHO Normal

- Ensaio de ISC - Índice de Suporte Califórnia

- 3.4. Resultados Obtidos

Os resultados obtidos destes estudos reúnem-se nos seguintes documentos:

- Boletins de sondagens (Quadro 2), descrevendo horizontes identificados nas prospecções, espessura, classificação visual de campo e demais peculiaridades de eventual interesse do projeto, bem como os Croquis de Sondagens, para cada uma das vias do empreendimento.

- Quadro resumo dos ensaios, sintético e abrangente.

- 4. SONDAGENS

4. SONDAGENS

A seguir apresenta-se a relação de furos de sondagem, no quadro 1, bem como a planta e perfis de furos de sondagem.

LOTEAMENTO AV. PROTÁSIO ALVES Nº 9099

QUADRO 1

RELAÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM

| VIA | FURO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DENOMINAÇÃO | ESTACA | LOCALIZAÇÃO |
| Rua Parlamento | F01 | 0+05 | E |
|  | F02 | 0+20 | BD |
|  | F03 | 0+46,56 | BE |
| Rua 4050 | F04 | 0+20 | BE |
|  | F05 | 0+60 | BD |
|  | F06 | 0+100 | E |
|  | F07 | 0+320 | BD |
| Rua Eurico da Costa Gama | F08 | 0+05 | E |
|  | F09 | 0+47,58 | BD |
|  | F10 | 0+100 | BE |
| Rua 4052 | F11 | 0+30 | E |
|  | F12 | 0+70 | BE |
| Rua 4051 | F13 | 0+05 | E |
|  | F14 | 0+30 | BD |

OBS:	(1)	Profundidades 1,00 m

- E – Eixo

BD – Bordo Direito

BE – Bordo Esquerdo

PLANTA DE FUROS DE SONDAGEM

PERFIS DE FUROS DE SONDAGEM

QUADRO 2 - BOLETINS DE SONDAGEM (2)

CROQUIS DE SONDAGEM (5)

- 5. QUADRO RESUMO DOS ENSAIOS

QUADRO 3 - Quadro Resumo (2)

- 6. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

6. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

- 6.1. Áreas a Pavimentar

O presente projeto abrange os seguintes segmentos:

Rua Parlamento, rua 4050, rua Eurico da Costa Gama, rua 4052 e rua 4051.

- 6.2. Método de Projeto - Parâmetros de Cálculo

Foi adotado o Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do Prof. Murilo Lopes de Souza, vigentes nas Prefeituras Municipais e órgãos rodoviários.

Parâmetros básicos de cálculo a serem adotados:

- Numero N (número de solicitações de veículos com 8.2 t/eixo), de acordo com as características do tráfego das vias foram adotados:

Rua Parlamento		N = 106

Rua 4050			N = 106

Rua Eurico da C. Gama	N = 106

Rua 4052			N = 105

Rua 4051			N = 105

- Índice de Suporte de Califórnia: valem as indicações dos estudos geotécnicos que se basearam na média dos valores encontrados, apresentados no quadro resumo dos ensaios, no item anterior.

Em seqüência apresenta-se, para todas as vias do empreendimento, os valores de CBR.

QUADRO 4

| VIA | CBR(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rua Parlamento | F01=5 | F02=8 | F03=8 |  |
| Rua 4050 | F04=6 | F05=6 | F06=7 | F07=5 |
| Rua Eurico da C. Gama | F08=17 | F09=6 | F10=7 |  |
| Rua 4052 | F11=63* | F12=6 |  |  |
| Rua 4051 | F13=5 | F14=7 |  |  |
| (*) Valor de CBR a ser desconsiderado para efeitos de cálculo da média e Índice de Suporte adotado. |  |  |  |  |

A média dos valores de CBR é igual a 7,0 %, valor que será adotado como ISP para todas as vias.

O cálculo das espessuras será efetuado adotando como revestimento blocos de concreto assente sobre colchão de areia, com base de brita graduada e sub-base com areia. Os coeficientes estruturais utilizados foram:

- revestimento com bloco de concreto	KR = 1.0

- base de brita graduada			KB = 1.0

- sub-base com areia			Ksb = 0.77

- 6.3. Dimensionamento

- 6.3.1. Rua Parlamento, Rua 4050, Rua Eurico da Costa Gama, Rua 4051 e Rua 4052

Adotando como revestimento bloco de concreto de 10,0 cm assente sobre colchão de areia de 4,0 cm, base de BG e sub-base com areia, aplicando a expressão (1), teremos:

R x Kr + B x Kb + Sb x Ksb = H  			(1)

Assim, com H = 48 tem-se:

| Revestimento com bloco de concreto | 10,0 cm |  |
| --- | --- | --- |
| Colchão de areia | 4,0 cm |  |
| Base de brita graduada | 20,0 cm |  |
| Sub-base com areia | 20,0 cm |  |

- 6.4. Recomendações para a construção

- Sempre que ocorrerem bolsões de solos inadequados (CBR inferior ao considerado no projeto) no subleito, deverão ser procedidas as remoções e respectivas substituições por outros de boas características geotécnicas (preferivelmente areia ou pedra rachão) a critério da fiscalização.

- Todos os aterros deverão ser executados com CBR igual ou superior ao ISP de projeto, ou seja, igual ou superior a 7,0 %.

- A areia recomendada para constituir a camada de sub-base, poderá ser substituída por pedra rachão, a critério da fiscalização da obra.

- Após completar as escavações e aterros, deverá ser procedida a regularização e a compactação do subleito, com controle tecnológico rigoroso, de forma a garantir que o CBR seja no mínimo igual ao ISP de projeto.

- Deverão ser implantados meios-fios enterrados (tento), para contenção do pavimento, transversalmente na extremidade da Rua Parlamento (estaca 0) e Rua 4050 (estaca 352,85) e nas duas extremidades da Rua Eurico Costa Gama (estaca 0 e estaca 109,03).

- Por recomendação da fiscalização, serão implementados 2 “tapers” na Av. Protásio Alves, para ingresso e saída de veículos do loteamento, na rua 4050. A estrutura do pavimento dos mesmos será igual ao da referida rua.

- 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Relação das especificações

- Escavação mecânica

- Transporte com tombadeira até 2km

- Transporte por km excedente

- Regularização e compactação do subleito

- Sub-base com areia

- Base de brita graduada

- Imprimação asfáltica taxa 1l/m²

- Fornecimento e pavimentação com bloco de concreto (e = 10,0 cm)

- Fornecimento e aplicação de meio-fio de concreto pré-fabricado

- Execução de passeios com laje de grés

- 8. ANEXOS

ART