### Prefeitura Municipal de Porto Alegre

DUPLICAÇÃO

DA AVENIDA EDVALDO PEREIRA PAIVA

PORTO ALEGRE - RS

PROJETO EXECUTIVO

LOTE 01

CJB ENGENHARIA & TOPOGRAFIA LTDA.

## MARÇO DE 2009

# SUMÁRIO

- APRESENTAÇÃO....................................................................................04

- PLANTA DE SITUAÇÃO..........................................................................06

- PLANTA GERAL DO PROJETO BÁSICO – LOTE 01............................08

- PROJETO EXECUTIVO...........................................................................10

  - Serviços Topográficos

  - Projeto Geométrico

  - Projeto de Terraplenagem

  - Estudos Geotécnicos

  - Projeto de Pavimentação

- QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO.........................................................37

- PLANTAS.................................................................................................40

- ANEXOS

1. APRESENTAÇÃO

- APRESENTAÇÃO

A seguir apresenta-se o Projeto Executivo de Duplicação da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, denominado LOTE 01, trecho que desenvolve-se desde a  Avenida Ipiranga do Km 0+570 até o Km 2+070,  com extensão de 1,5 quilômetros. 	O mesmo prevê a implementação de pistas com 2(duas) faixas de circulação, com 9,50 metros de largura. Deverá também ser incorporado canteiro central com 2,00 metros e passeios variando de 2,50 a 4,00 metros, bem como ciclovia com 2,50 metros de largura.

- PLANTA DE SITUAÇÃO

Planta de Situação

3. PLANTA GERAL DO PROJETO BÁSICO – LOTE 01

PLANTA GERAL LOTE 01

4. PROJETO EXECUTIVO

4. PROJETO EXECUTIVO

4.1 Serviços Topográficos

Os serviços topográficos foram desenvolvidos com o intuito de se obter os dados necessários para a elaboração do Projeto Executivo de Duplicação da via em estudo. Os mesmos objetivaram a perfeita caracterização do trecho, bem como definir o cadastro do sistema viário existente.

Os principais serviços realizados foram:

- Cadastro viário;

- Locação do eixo da via;

- Nivelamento e contranivelamento do eixo;

- Seções transversais;

- Cadastro geral de todas as interferências ao projeto;

- Amarrações e nivelamento (concordância) das ruas transversais;

4.1.1 Planimetria

Foi implantada uma poligonal amarrada planimetricamente aos pinos 670 e 671 fornecidos pela Gerência de Cartografia do município e com coordenadas a seguir descritas:

Coordenadas

| Pinos | E | N |
| --- | --- | --- |
| 670 | 176.955,388 | 1.672.509,736 |
| 671 | 176.832,590 | 1.672.132,849 |

O eixo de projeto foi locado e amarrado a poligonal de apoio.

4.1.2 Altimetria

Para o levantamento altimétrico tomou-se como referência a RN 320, no Viaduto D. Pedro II, cota 2,751 fornecida pela Gerência de Cartografia do Município.

A poligonal de apoio implantada ao longo do trecho, foi nivelada e contranivelada servindo como rede de RN´s do trecho em estudo.

O eixo de projeto foi nivelado e contranivelado com fechamentos na poligonal de apoio.

4.2 Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico procurou definir a pista a ser duplicada mantendo-se a concepção existente, bem como minimizando-se os custos relativos a sua implantação.

O eixo de projeto foi definido a partir do levantamento cadastral da via em estudo.

Os gabaritos previstos para as vias em estudo são variáveis conforme plantas do projeto geométrico tendo sido projetado com finalidade de atender ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental-PDDUA.

4.3 Projeto de Terraplenagem

A Terraplenagem foi concebida de forma a reduzir tanto quanto possível os custos de implantação do projeto no que diz respeito, principalmente, quanto aos volumes de corte e aterro, bem como promover ao máximo a compensação de movimento de terra na área de abrangência do projeto, buscou ainda garantir a perfeita drenagem pluvial da área, bem como proporcionar a circulação de pedestres e veículos leves.

Foram adotados os seguintes taludes:

- Corte – 1 :  1,0

- Aterro – 1 : 1,5

4.4 Estudos Geotécnicos

4.4.1. Considerações Preliminares

A execução do Projeto de Pavimentação, na modalidade geral é adotada pelas Prefeituras e órgãos rodoviários afins federais e estaduais e requerem a execução de estudos geotécnicos, desdobrados como segue:

- Estudos geotécnicos de campo, abrangendo prospecção a trado e coleta de amostras para ensaios em laboratório.

- Estudos em laboratório, com a caracterização dos solos amostrados.

4.4.2. Estudos Geotécnicos de Campo

A prospecção a trado nas áreas a pavimentar foi executada em 30 pontos da área.

As perfurações distribuíram-se entre bordos direito, esquerdo e eixo alternativamente.

As profundidades oscilaram em 1,00 m de acordo com as condições geotécnicas encontradas e foram identificados os pontos de N.A.

Foram reconhecidos os distintos horizontes e coletadas amostras representativas para os ensaios de laboratório.

4.4.3. Estudos Geotécnicos de Laboratório

Os estudos geotécnicos de laboratório abrangeram:

- Caracterização dos horizontes amostrados nos ensaios de granulometria por peneiração e índices físicos (limites de liquidez e plasticidade)

- Ensaios de compactação na energia AASTHO Normal

- Ensaio de ISC - Índice de Suporte Califórnia

4.4.4. Resultados Obtidos

Os resultados obtidos destes estudos reúnem-se nos seguintes documentos:

- Boletins de sondagens, descrevendo horizontes identificados nas prospecções, espessura, classificação visual de campo e demais peculiaridades de eventual interesse do projeto.

- Quadro resumo dos ensaios, sintético e abrangente.

4.4.5. Sondagens

A seguir apresenta-se a relação de furos de sondagem,

4.4.5.1. Relação de Furos de Sondagem

| FUROS | ESTACA | LOCALIZAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| F01 | 0+600 | Eixo |
| F02 | 0+650 | Bordo Direito |
| F03 | 0+700 | Bordo Esquerdo |
| F04 | 0+750 | Eixo |
| F05 | 0+800 | Bordo Direito |
| F06 | 0+850 | Bordo Esquerdo |
| F07 | 0+900 | Eixo |
| F08 | 0+950 | Bordo Direito |
| F09 | 1+000 | Bordo Esquerdo |
| F10 | 1+050 | Eixo |
| F11 | 1+100 | Bordo Direito |
| F12 | 1+150 | Bordo Esquerdo |
| F13 | 1+200 | Eixo |
| F14 | 1+250 | Bordo Direito |
| F15 | 1+300 | Bordo Esquerdo |
| F16 | 1+350 | Eixo |
| F17 | 1+400 | Bordo Direito |
| F18 | 1+450 | Bordo Esquerdo |
| F19 | 1+500 | Eixo |
| F20 | 1+550 | Bordo Direito |
| F21 | 1+600 | Bordo Esquerdo |
| F22 | 1+650 | Eixo |
| F23 | 1+700 | Bordo Direito |
| F24 | 1+750 | Bordo Esquerdo |
| F25 | 1+800 | Eixo |
| F26 | 1+850 | Bordo Direito |
| F27 | 1+900 | Bordo Esquerdo |
| F28 | 1+950 | Eixo |
| F29 | 2+000 | Bordo Direito |
| F30 | 2+050 | Bordo Esquerdo |

4.4.5.2 Croquis de Furos de Sondagem

CROQUIS DE FUROS DE SONDAGEM

4.4.5.3 Fichas Resumo de Sondagem dos Furos Ensaiados

FICHAS RESUMO DE SONDAGEM (4)

FICHAS RESUMO DE SONDAGEM (4)

FICHAS RESUMO DE SONDAGEM (4)

FICHAS RESUMO DE SONDAGEM (4)

4.4.5.4 Boletim de Sondagem

| BOLETIM DE SONDAGEM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Furos | Estaca | Localização | Profundidade (m) |  |  | Classificação Visual |  |
| F01 | 0+600 | E | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA C/ PEDREGULHO |  |
| F02 | 0+650 | BD | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA C/ PEDREGULHO |  |
| F03 | 0+700 | BE | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA C/ PEDREGULHO |  |
| F04 | 0+750 | E | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA C/ PEDREGULHO |  |
| F05 | 0+800 | BD | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA C/ PEDREGULHO |  |
| F06 | 0+850 | BE | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA C/ PEDREGULHO |  |
| F07 | 0+900 | E | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA C/ PEDREGULHO |  |
| F08 | 0+950 | BD | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA C/ PEDREGULHO |  |
| F09 | 1+000 | BE | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA C/ PEDREGULHO |  |
| F10 | 1+050 | E | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | ARGILA ARENOSA AMARELA |  |
| F11 | 1+100 | BD | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | ARGILA ARENOSA MARROM |  |
| F12 | 1+150 | BE | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | ARGILA ARENOSA MARROM |  |
| F13 | 1+200 | E | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | ARGILA ARENOSA MARROM |  |
| F14 | 1+250 | BD | 0,00 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA AMARELA |  |
| F15 | 1+300 | BE | 0,00 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA AMARELA C/ PEDREGULHO |  |
| F16 | 1+350 | E | 0,00 | - | 1,00 | AREIA AMARELA |  |
| F17 | 1+400 | BD | 0,00 | - | 0,50 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,50 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA MARROM |  |
| F18 | 1+450 | BE | 0,00 | - | 0,45 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,45 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA MARROM |  |
| F19 | 1+500 | E | 0,00 | - | 0,10 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,10 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA MARROM |  |
| F20 | 1+550 | BD | 0,00 | - | 0,14 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,14 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA MARROM |  |
| F21 | 1+600 | BE | 0,00 | - | 0,10 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,10 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA MARROM |  |
| F22 | 1+650 | E | 0,00 | - | 0,18 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,18 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA MARROM C/ PEDREGULHO |  |
| F23 | 1+700 | BD | 0,00 | - | 0,12 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,12 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA MARROM |  |
| F24 | 1+750 | BE | 0,00 | - | 0,10 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,10 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA MARROM |  |
| F25 | 1+800 | E | 0,00 | - | 0,15 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA MARROM |  |
| F26 | 1+850 | BD | 0,00 | - | 0,08 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,08 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA AMARELA |  |
| F27 | 1+900 | BE | 0,00 | - | 0,13 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,13 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA AMARELA |  |
| F28 | 1+950 | E | 0,00 | - | 0,12 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,12 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA AMARELA |  |
| F29 | 2+000 | BD | 0,00 | - | 0,15 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA MARROM |  |
| F30 | 2+050 | BE | 0,00 | - | 0,14 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,14 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA MARROM C/ PEDREGULHO |  |

4.4.5.5. Análise dos Resultados

Conforme pôde observar-se, do furo F01 ao furo F09, as camadas existentes são idênticas. O mesmo ocorre entre o F11 e F13, F17 e F21, F23 e F25 e F26 e F28.

Após a análise dos mesmos, e em conjunto com a fiscalização da SMOV, conforme quadro a seguir:

| FUROS DE SONDAGEM ENSAIADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Furos | Estaca | Localização | Profundidade (m) |  |  | Classificação Visual |  |
| F01 | 0+600 | E | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA C/ PEDREGULHO |  |
| F04 | 0+750 | E | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA C/ PEDREGULHO |  |
| F07 | 0+900 | E | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA C/ PEDREGULHO |  |
| F09 | 1+000 | BE | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA C/ PEDREGULHO |  |
| F10 | 1+050 | E | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | ARGILA ARENOSA AMARELA |  |
| F12 | 1+150 | BE | 0,00 | - | 0,15 | CAMADA VEGETAL |  |
|  |  |  | 0,15 | - | 1,00 | ARGILA ARENOSA MARROM |  |
| F14 | 1+250 | BD | 0,00 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA AMARELA |  |
| F15 | 1+300 | BE | 0,00 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA AMAELA COM PEDREGULHO |  |
| F16 | 1+350 | E | 0,00 | - | 1,00 | AREIA AMARELA |  |
| F18 | 1+450 | BE | 0,00 | - | 0,45 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,45 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA MARROM |  |
| F21 | 1+600 | BE | 0,00 | - | 0,10 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,10 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA MARROM |  |
| F24 | 1+750 | BE | 0,00 | - | 0,10 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,10 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA MARROM |  |
| F26 | 1+850 | BD | 0,00 | - | 0,08 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,08 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA AMARELA |  |
| F28 | 1+950 | E | 0,00 | - | 0,12 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,12 | - | 1,00 | AREIA ARGILOSA AMARELA |  |
| F30 | 2+050 | BE | 0,00 | - | 0,14 | SAIBRO ROSA |  |
|  |  |  | 0,14 | - | 1,00 | AREIA ARILOSA MARROM C/ PEDREGULHO |  |

4.4.5.6. Croquis de Furos de Sondagem com Ensaios

Croquis com furos ensaiados

4.4.5.7. Boletim de Sondagem e Resultados dos Ensaios

BOLETIM DE SONDAGEM E RESULTADOS

4.5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

4.5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

4.5.1. Método de Projeto - Parâmetros de Cálculo

Foi adotado o Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do Prof. Murilo Lopes de Souza, vigentes nas Prefeituras Municipais e órgãos rodoviários.

Parâmetros básicos de cálculo a serem  adotados :

- Numero N (número de solicitações de veículos com 8.2 t/eixo), de acordo com as características da via com tráfego pesado, tem-se N=1,0x107.

- Índice de Suporte de Califórnia: conforme pôde observar-se no quadro de resultados de ensaios, têm-se CBRs variando de 8% a 27%, por segurança o ISP foi selecionado igual a 8%.

O cálculo das espessuras será efetuado adotando como revestimento CBUQ com base de brita graduada, sobre sub-base com areia importada. Os coeficientes estruturais utilizados foram:

- revestimento com CBUQ			KR = 2.0

- base de brita graduada			KB = 1.0

- sub-base com areia importada		KSB = 0.77

4.5.2. Dimensionamento

Tendo-se como revestimento 8,0 cm de CBUQ, base de BG e sub-base com areia importada, aplicando a expressão (1), teremos:

R x KR + B x KB + SB x KSB = H  			(1)

| Revestimento com CBUQ | 8,0 cm |  |
| --- | --- | --- |
| Base de brita graduada (BG) | 20,0 cm |  |
| Sub-base com Areia Importada | 20,0 cm |  |

4.5.3 Recomendações para a Construção

- Sempre que ocorrerem bolsões de solos inadequados (CBR inferior ao considerado no projeto), no subleito, deverão ser procedidas as remoções e respectivas substituições por outros de boas características geotécnicas (preferivelmente areia ou saibro) a critério da fiscalização.

4.5.4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.5.4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Relação das especificações

- Escavação mecânica

- Transporte com tombadeira até 2km

- Transporte por km excedente

- Regularização e compactação do subleito

- Base de brita graduada

- Imprimação asfáltica taxa 1l/m2

- Fornecimento e aplicação de CBUQ

- Fornecimento e aplicação de meio-fio de concreto pré-fabricado

- Regularização dos passeios com solo local

4.5.5. AÇÕES NA PISTA EXISTENTE

4.5.5. AÇÕES NA PISTA EXISTENTE

Na pista existente, implantada há mais de duas décadas, propõe-se realizar capeamento asfáltico com CBUQ, espessura de 4,0cm, sobre superfície imprimada.

Tais ações devem ser implementadas desde a interseção com a Avenida Ipiranga até a estaca 2+070 da linha geral.

5. QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS

6. PLANTAS

6.1. PROJETO GEOMÉTRICO E DE TERRAPLENAGEM

6.2. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

7. ANEXOS