| Local de Sondagem |  |  |  | # ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensaios Físicos |  | ## Classificação |  | Compactação AASHO |  | I. S. C. |  |  |  | TIPO DE SOLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estaca | Posição | Profund. (cm) | Reg. | 2” | 1” | ¾” | 3/8” | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | Nº 40 | Nº 60 | Nº 200 | LL | IP | IG | HRB | D máx | H ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | Classificação AASHO | Classificação Visual | # N.A |
| # 2+00 | EIXO | 00-15 | 01 | # – | # – | # – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário de Saibro Amarelo |  |
| #### “ | “ | 15-50 | “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Argila Arenosa Vermelha Variegada |  |
| #### “ | “ | 50-150 | # “ |  |  |  | 100 | 99 | 94 | 74 | 57 | 47 | 33 | 27 | 13 | 0 | A2-6 | 1857 | 12,7 | 12,3 | 1810 | 0,25 | 16 | Areia argilosa | Areia Argilosa Amarela | Seco |
| 4+10 | LD | 00-05 | 02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário de Saibro Amarelo |  |
| # “ | “ | # 05-45 | “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Argila Arenosa Marrom |  |
| “ | “ | 45-150 | “ |  |  |  | 100 | 99 | 89 | 72 | 61 | 53 | 37 | 26 | 12 | 1 | A6 | 2008 | 9,2 | 9,1 | 1982 | 0,02 | 24 | Argila arenosa | Argila Arenosa Amarela | seco |
| 7+00 | LE | 00-100 | 03 |  |  |  | 100 | 99 | 98 | 93 | 76 | 64 | 43 | 46 | 15 | 3 | A7-6 | 1973 | 10,8 | 10,3 | 1935 | 0,16 | 11 | Argila arenosa | Argila Arenosa Marrom |  |
| # “ | “ | # 100-150 | “ | # – | # – | # – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Argila Arenosa Amarela Variegada | 0,90 |
| 9+10 | EIXO | 00-15 | 04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário de Saibro Amarelo |  |
| “ | “ | 15-20 | “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | PMQ |  |
| “ | “ | 20-35 | “ | – | –– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Argila Arenosa Amarelada |  |
| “ | “ | 35-140 | “ |  |  |  | 100 | 95 | 93 | 86 | 70 | 57 | 39 | 23 | 11 | 1 | A6 | 1951 | 10,3 | 10,0 | 1923 | 0,37 | 9 | Argila arenosa | Areia Argilosa Cinza |  |
| “ | “ | 140-150 | “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Argila Cinza Variegada | 1,20 |
| 12+00 | LD | 00-15 | 05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário de Saibro Amarelo |  |
| “ | “ | 15-30 | “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Brita graduada rosa |  |
| “ | “ | 30-150 | “ |  |  |  | 100 | 99 | 94 | 86 | 73 | 63 | 47 | 37 | 16 | 4 | A6 | 1687 | 17,7 | 17,5 | 1683 | 0,97 | 4 | Argila arenosa | Argila arenosa cinza | 0,45 |
| 14+10 | LE | 00-15 | 06 | # – | # – | # – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | # –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário de Saibro Amarelo |  |
| “ | “ | 15-50 | “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Argila arenosa marrom |  |
| “ | “ | 50-150 | “ |  |  |  | 100 | 99 | 93 | 84 | 73 | 64 | 48 | 33 | 15 | 4 | A6 | 1855 | 12,6 | 12,1 | 1858 | 0,20 | 11 | Argila arenosa | Argila arenosa amarelada | Seco |
| 17+00 | Eixo | 00-15 | 07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário de Saibro Amarelo |  |
| “ | “ | 15-55 | “ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | –––––––––––––––––––––––– | Argila vermelha variegada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES: COMPACTAÇÃO ENERGIA NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Rua Deodoro |  |  |
| Local de Sondagem |  |  |  | # ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensaios Físicos |  | ## Classificação |  | Compactação AASHO |  | I. S. C. |  |  |  | TIPO DE SOLO |  |  |
| ## Estaca | Posição | Profund. (cm) | Reg. | 2” | 1” | ¾” | 3/8” | Nº 4 | Nº 10 | Nº 20 | Nº 40 | Nº 60 | Nº 200 | LL | IP | IG | HRB | D máx | H ót. | h | Dens. | Exp. | ISC | Classificação AASHO | Classificação Visual | N.A |
| 17+00 | Eixo | 55-150 | 07 |  |  |  | 100 | 99 | 88 | 80 | 74 | 68 | 54 | 42 | 14 | 6 | A7-6 | 1831 | 14,6 | 14,4 | 1799 | 0,35 | 8 | Argila arenosa | Argila avermelhada | Seco |
| 19+10 | LD | 00-15 | 08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | ––––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário de Saibro Amarelo |  |
| “ | “ | 15-55 | “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arg. arenosa vermelha variegada |  |
| “ | “ | 55-150 | “ |  |  |  |  | 100 | 93 | 80 | 65 | 54 | 36 | 22 | 10 | 0 | A-6 | 1994 | 9,8 | 9,3 | 2002 | 0,10 | 28 | Argila arenosa | Areia argilosa amarela variegada | Seco |
| 22+00 | LE | 00-40 | 09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário de Saibro Amarelo |  |
| “ | “ | 40-150 | “ |  |  | 100 | 99 | 97 | 84 | 74 | 58 | 43 | 16 | NP | NP | 0 | A2-4 | 1999 | 7,7 | 7,7 | 2006 | 0,06 | 41 | Areia siltosa | Areia argilosa cinza | Seco |
| 24+10 | Eixo | 00-25 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário de Saibro Amarelo |  |
| “ | “ | 25-150 | “ |  |  |  |  | 100 | 94 | 85 | 69 | 59 | 30 | NP | NP | 0 | A2-4 | 2095 | 7,5 | 7,4 | 2053 | 0,03 | 28 | Areia siltosa | Areia argilosa marrom | Seco |
| 27+00 | LD | 00-20 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário de Saibro Amarelo |  |
| “ | “ | 20-150 | “ |  |  |  | 100 | 96 | 92 | 82 | 74 | 68 | 52 | 34 | 16 | 0 | A6 | 1867 | 12,4 | 12,5 | 1848 | 0,28 | 5 | Argila arenosa | Argila arenosa amarelada | Seco |
| 29+10 | LE | 00-20 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário de Saibro Amarelo |  |
| “ | “ | 20-150 | “ |  |  |  | 100 | 92 | 58 | 45 | 38 | 33 | 21 | NP | NP | 0 | A2-4 | 2131 | 7,6 | 7,4 | 2135 | 0,02 | 24 | Areia siltosa | Areia argilosa marrom | Seco |
| 32+00 | Eixo | 00-15 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | ––––– | ––––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –––––––––––––––––––––––– | Revestimento Primário de Saibro Amarelo |  |
| “ | “ | 15-150 | “ |  |  |  |  | 100 | 99 | 92 | 72 | 56 | 32 | NP | NP | 0 | A2-4 | 2050 | 9,2 | 9,0 | 2002 | 0,17 | 17 | Areia siltosa | Areia argilosa marrom | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES: ENERGIA DE COMPACTAÇÃO NORMAL CAMADA FINAL DO SUB-LEITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### RUA DEODORO |  |  |