SUMÁRIO

SUMÁRIO

| 1. INTRODUÇÃO ..... 2. ÁREAS A PAVIMENTAR 3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS 3.1. Considerações Preliminares .. 3.2. Estudos Geotécnicos de Campo .. 3.3. Estudos Geotécnicos de Laboratório 3.4. Resultados Obtidos 4. SONDAGENS 4.1. Relação de Furos 4.2. Croquis de Furos de Sondagem 4.3. Boletim de Sondagens 4.4. Fichas Resumo 5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 5.1. Método de Projeto - Parâmetros de Cálculo 5.2. Dimensionamento 5.3. Recomendações para a Construção 6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 04 05 06 07 07 07 07 08 09 10 12 14 17 18 20 22 23 |
| --- | --- |

1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A seguir apresenta-se o relatório do projeto de pavimentação, referente à Av. João Wallig e Av. Nilo Peçanha, no entorno do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, RS.

2. ÁREAS A PAVIMENTAR

Objetivando implementar o plano funcional proposto, têm-se os distintos segmentos considerados.

A – Alargamento da Av. João Wallig, extensão aproximada 155,00 metros, ajuste geométrico da interseção com Av. Nilo Peçanha, extensão aproximada 91,00 metros.

B – Alargamento da Av. Nilo Peçanha, extensão aproximada 45,00 metros.

– Deslocamento de canteiro da Av. Nilo Peçanha, entre Av. João Wallig e Av. Teixeira Mendes 80,00 metros.

– Deslocamento de canteiro da Av. Nilo Peçanha, entre Av. João Wallig e Rua Carlos Berta, extensão aproximada 112,00 metros, ajuste geométrico da interseção da Av. Nilo Peçanha com Rua Carlos Berta, extensão aproximada 25,00 metros.

C – Interseções Rua João Berutti/Av. João Wallig com Av. Nilo Peçanha, extensões aproximadas 154,50 metros.

Todas as larguras das intervenções são apresentadas no projeto geométrico.

3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

3.1. Considerações Preliminares

A execução do Projeto de Pavimentação, na modalidade geral é adotada pelas Prefeituras e órgãos rodoviários afins - federais e estaduais - e requerem a execução de estudos geotécnicos, desdobrados como segue:

- Estudos geotécnicos de campo, abrangendo prospecção e coleta de amostras para ensaios em laboratório.

- Estudos em laboratório, com a caracterização dos solos amostrados.

3.2. Estudos Geotécnicos de Campo

A prospecção nas áreas a pavimentar, foi executada em 5 pontos.

As profundidades oscilaram entre 1,00 m e 1,50 m de acordo com as condições geotécnicas encontradas e  foram identificados os pontos de N.A.

Foram reconhecidos os distintos horizontes e coletadas amostras representativas para os ensaios de laboratório.

3.3. Estudos Geotécnicos de Laboratório

Os estudos geotécnicos de laboratório abrangeram:

- Caracterização dos horizontes amostrados nos ensaios de granulometria por peneiração e índices físicos (limites de liquidez e plasticidade);

- Ensaios de compactação na energia AASTHO Normal;

- Ensaio de ISC (Índice de Suporte Califórnia).

3.4  Resultados Obtidos

Os resultados obtidos destes estudos reúnem-se nos seguintes documentos:

- Boletins de sondagens, descrevendo horizontes identificados nas prospecções, espessura, classificação visual de campo e demais peculiaridades de eventual interesse do projeto, bem como os Perfis de Sondagens;

- Quadro resumo dos ensaios, sintéticos e abrangentes.

4. SONDAGENS

4. SONDAGENS

4.1. Relação de Furos

No quadro a seguir apresenta-se a relação dos furos de sondagem:

| # Furos | # Local |
| --- | --- |
| F01 | Av. Nilo Peçanha, pista bairro-centro à 5,0 metros da esquina com Av. João Wallig. |
| F02 | Av. João Wallig, à 50,0 metros da esquina com Av. Nilo Peçanha, lado direito. |
| F03 | Av. João Wallig, lado direito, defronte acesso ao Shopping Iguatemi. |
| F04 | Av. João Wallig/Av. Nilo Peçanha (lado do posto de combustíveis) |
| F05 | Av. Nilo Peçanha, defronte a Rua Germano Gundlach, no canteiro central. |

4.2. Croquis de Furos de Sondagem

[ croqui anexo ]

4.3. Boletim de Sondagem

[ arquivo em anexo]

4.4. Ficha Resumo de Sondagem

[ arquivo anexo]

[ arquivo anexo]

5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

5.1. Método de Projeto – Parâmetros de Cálculo

Foi adotado o Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do Prof. Murilo Lopes de Souza, vigentes nas Prefeituras Municipais e órgãos rodoviários.

Parâmetros básicos de cálculo a serem  adotados :

- Numero N (número de solicitações de veículos com 8.2 t/eixo), de acordo com as características das vias foram calculados conforme planilha à seguir, considerando-se os volumes de ônibus das 3 linhas da Carris, 6 do Conorte e 5 do Unibus, totalizando 108 ônibus/dia. Assim têm-se: 9,66 x105. Considerando-se os veículos de carga que trafegam no local, bem como recomendação da fiscalização, será utilizado para o dimensionamento N = 107.

- Índice de Suporte de Califórnia: valem as indicações dos estudos geotécnicos que se basearam na média dos valores encontrados, apresentados no quadro resumo dos ensaios, no item anterior.

Em seqüência  a partir dos ensaios têm-se os valores de ISP (Índice de Suporte de Projeto), para a Av. Nilo Peçanha ISP = 7% e para a Rua João Wallig ISP = 9%.

Os coeficientes estruturais utilizados foram :

- revestimento com CBUQ			KR = 2,0

- base de concreto rolado			Kcr = 1,4

- sub-base de brita graduada		            KB = 1,0

- subleito com areia				Ksb = 0,77

[ Planilha determinação do N ]

5.2. Dimensionamento

5.2.1. Av. Nilo Peçanha

Para os alargamentos previstos na Av. Nilo Peçanha, considerando-se N = 107 e ISP = 7,0%, adota-se, por recomendação da fiscalização, camada de revestimento com CBUQ, base de concreto rolado e sub-base de BG.

Assim têm-se, para uma espessura de CBUQ igual a 8,0 cm e base de concreto rolado igual a 120,0 cm, aplicando a expressão (1), teremos a seguinte estrutura:

R x Kr + B x Kcr + Sb x Ksb = H  			(1)

Revestimento com CBUQ	8,0 cm	CBUQ

Base de concreto rolado		12,0 cm	CR

Sub-base de brita graduada	20,0 cm	BG

5.2.2. Rua João Wallig

Nos alargamentos da Rua João Wallig, têm-se com ISP = 9,0%, N = 107, e estrutura usual, com 8,0 cm de CBUQ, base de BG e sub-base com areia, aplicando a expressão (2), a seguinte estrutura:

R x Kr + B x Kb + Sb x Ksb = H  			(2)

Revestimento com CBUQ	8,0 cm	CBUQ

Base de brita graduada		21,0 cm	BG

Sub-base com areia		20,0 cm	Areia

5.2.3. Alargamento João Wallig

Em complementação aos estudos geotécnicos realizados, foi feito um furo de sondagem no alargamento existente na Rua João Wallig, à 0,50 m do meio-fio, defronte à entrada do Edifício nº 1955. Foram obtidos os seguintes resultados:

| ESPESSURAS DAS CAMADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DE – A | MATERIAL | ESPESSURA (cm) | OBS.: |
| 0 – 0,03 | CBUQ | 3,0 | - |
| 0,03 – 0,14 | PARAL | 11,0 | - |
| 0,14 – 0,19 | AREIA | 5,0 | - |
| 0,19 – 0,54 | SAIBRO ROSA | 35,0 | Remover 10,0 cm |
| 0,54 em diante | ARGILA CINZA | variável | - |

Neste local existe a necessidade de fresagem do CBUQ existente, em área de 252,0 m², da mesma forma prevê-se a remoção de igual quantidade de paral.

Já a areia deverá ser integralmente removida, em volume de 12,6 m³, bem como 25,2 m³ de saibro. Os dois materiais serão substituídos por brita graduada.

O volume de saibro removido (25,2 m³), poderá ser utilizado como aterro em outro local das obras, a critério da fiscalização.

Os 20,0 cm de sub-base com areia, previstos no item anterior, serão substituídos por 20,0 cm da camada de saibro existente.

5.3. Recomendações para a Construção

O método de projeto de pavimentos flexíveis do Prof. Murilo Lopes de Souza, preconizado pela PMPA e demais órgãos rodoviários do país, baseia-se em dois parâmetros básicos, o número estrutural “N” e o Índice Suporte Califórnia (ISC).

A técnica de projeto de pavimentos, baseia-se assim em sondagens e ensaios de amostras, que buscam representar estatisticamente as características dos solos integrantes do subleito das vias onde será implantada a estrutura do pavimento.

- Sempre que ocorrerem bolsões de solos inadequados (CBR inferior ao considerado no projeto), no subleito, deverão ser procedidas as remoções e respectivas substituições por outros de boas características geotécnicas (preferivelmente areia) a critério da fiscalização.

- A areia recomendada para constituir a camada de reforço, poderá ser substituída por pedra rachão, a critério da fiscalização da obra.

- Após a implantação de todas as estruturas recomendadas de pavimentação, tanto na Av. Nilo Peçanha como na Rua João Wallig, recomenda-se a aplicação de uma camada de microrevestimento asfáltico, para permitir a implementação da sinalização horizontal, conforme projeto aprovado na EPTC, e em  consonância com orientação da fiscalização.

- Todas as intervenções previstas são representadas na planta nº P1, à seguir.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Relação das especificações

- Escavação mecânica

- Transporte com tombadeira até 2km

- Transporte por km excedente

- Regularização e compactação do subleito

- Reforço do subleito com areia

- Base de brita graduada

- Imprimação asfáltica taxa 1l/m2

- Fornecimento e aplicação de CBUQ

- Fornecimento e aplicação de meio-fio de concreto pré-fabricado

- Execução de passeios com laje de grês 		                SMOV-59/84