## C. 				ESTUDOS GEOTÉCNICOS

1.				INTRODUÇÃO

As investigações geotécnicas na Avenida Beira Rio contemplaram basicamente a realização de sondagens a trado e/ou pá e picareta, com coleta de amostras para a realização de ensaios de caracterização física e mecânica dos materiais constituintes do subleito. Os estudos consistiram de:

- 25 (vinte e cinco) furos de sondagem, com profundidade final de 1,50 m, distribuídos de maneira a representar toda a extensão da via.

- Medidas do nível do lençol freático, em cada furo de sondagem.

- Realização, em laboratório, dos ensaios de caracterização dos solos.

De cada furo de sondagem e de cada horizonte cujo material possuísse mais de 20 cm de espessura, foram coletadas amostras e executados os seguintes ensaios:

- análise granulométrica ;

- limite de liquidez e plasticidade;

- compactação na energia normal;

- CBR na energia normal.

### 2.				RESULTADOS OBTIDOS

As perfurações de sondagem foram realizadas de 80 em 80 metros, obedecendo à seqüência eixo, lado direito e lado esquerdo da pista, seguindo a orientação da fiscalização da SMOV. Ressalte-se que até a estaca 23 + 10 o trecho esta pavimentado com uma camada de 8 cm de asfalto.

Nos seguintes furos de sondagem foram observados  a ocorrência de material impenetrável ao equipamento utilizado:

- Est. 32+6,00; est. 36+6,00; est. 40+6,00; est. 44+6,00; est. 48+6,00; est. 49+6,00;  est. 50+6,00; est. 54+6,00; est. 58+6,00; est. 42+6,00; est. 66+6,00; est. 67+6,00; est. 69+16,00; est. 73+16,00; est. 77+16,00; est. 81+16,00; est. 85+16,00; est. 89+16,00.

Foram extraídas e ensaiadas 40 (quarenta) amostras de solo.

As sondagens e ensaios realizados permitiram verificar a predominante ocorrência de solos areno-siltosos dos grupos A1-a, A1-b e A2-4 (87,5% das amostras) com baixa plasticidade (IP  10), ISC variável entre 5 e 26% e expansões muito baixas, com a maior observada na ordem de 0,42%. Foi verificado ainda a ocorrência de solos siltosos do grupo A4 (5% das amostras) e solos argilo-arenosos dos grupos A7-6 e A6 (7,5% das amostras).

Verificou-se a existência de água em cinco furos de sondagem realizados no início do trecho, sendo que o nível do lençol freático observado variou de 0,65 a 1,38m de profundidade nestes locais.

No trecho não foi constatada a existência de solos de baixa capacidade de suporte que não seja passível de remoção com equipamento convencional de terraplenagem. O resumo dos resultados obtidos pelos ensaios geotécnicos estão apresentados em tabelas ao final deste capítulo.

3.				ÍNDICE DE SUPORTE ADOTADO PARA O SUB-LEITO

Para a análise estatística dos materiais do subleito foram selecionados todos os materiais ensaiados e agrupados segundo a classificação HRB, sendo verificados os grupos com mais de nove elementos.A seguir a tabela de freqüência em função da classificação HRB:

| HRB | N | % |
| --- | --- | --- |
| A2-4 | 22 | 55,0 |
| A1-b | 11 | 27,5 |
| A1-a | 2 | 5,0 |
| A4 | 2 | 5,0 |
| A7-6 | 2 | 5,0 |
| A6 | 1 | 2,5 |

Assim será feita a análise estatística para os solos A2-4 e A1-b, utilizando as seguintes expressões:

ISC máx. = ISC méd. + 1,29 /(N)0,5+ 0,68

ISC min. = ISC méd. - 1,29 /(N)0,5- 0,68

ISC g = ISC méd. – (( k * ) / (N)0,5

Onde:

| ISCmáx.: | Valor máximo a considerar |
| --- | --- |
| ISCmin.: | Valor mínimo a considerar |
| ISC g.: | Valor médio da amostra |
| K: | Coeficiente |
|  : | Desvio padrão |
| N : | Número de elementos (N  9 elementos) |

Os resultados da análise estatística estão a seguir:

| HRB | ISC máx | ISC min. | ISC g |
| --- | --- | --- | --- |
| A2-4 | 14,3 | 5,2 | 8,4 |
| A1-b | 17,3 | 6,6 | 10,0 |

Excluindo do grupo A2-4 os valores fora do intervalo de aceitação e realizando nova análise estatística com os 19 elementos restantes:

| HRB | ISC máx | ISC min. | ISC g |
| --- | --- | --- | --- |
| A2-4 | 11,0 | 5,6 | 7,5 |

Os materiais que sofreram estudo estatístico (A2-4 e A1-b)  e que estão dentro da faixa de aceitação, tem representado o Índice de Suporte de grupo (ISg), ao invés do seu ISC individual. Assim 16 elementos do grupo A2-4 serão representados por seu ISC g = 7,0% e 7 elementos do grupo A1-b por 10,0%. A tabela de freqüência com esta alterações esta a seguir:

| ISC | Nº de elementos | % | % Acumulada |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 2,5 | 100,0 |
| 5 | 1 | 2,5 | 97,5 |
| 7 | 17 | 42,5 | 95,0 |
| 10 | 8 | 20,0 | 52,5 |
| 11 | 1 | 2,5 | 32,5 |
| 12 | 2 | 5,0 | 30,0 |
| 13 | 2 | 5,0 | 25,0 |
| 14 | 2 | 5,0 | 20,0 |
| 15 | 2 | 5,0 | 15,0 |
| 19 | 1 | 2,5 | 10,0 |
| 21 | 1 | 2,5 | 7,5 |
| 25 | 1 | 2,5 | 5,0 |
| 26 | 1 | 2,5 | 2,5 |
|  | 40 | 100 |  |

A tabela de freqüência alterada pelos Estudos Estatísticos, mostra que se fosse adotado um ISC de projeto maior que 7%, este seria atingido por apenas 52,5% das amostras, com um eventual ganho em diminuição da estrutura do pavimento sendo prejudicado pelo grande número de pontos com necessidade de substituição e reforço  de solos.

Com base nestas ponderações, o ISC adotado para o projeto de pavimentação da Avenida Beira Rio foi de:

ISCproj = 7,0 %

Nos locais com ISC inferior ao valor mínimo de aceitação de 7%, definido anteriormente, deverá ser realizada a remoção do solo, com sua substituição por material de reforço (rachão ou areia). A profundidade e os locais desta remoção estão convenientemente apresentados no Projeto de Pavimentação.