## C. 				ESTUDOS GEOTÉCNICOS

1.				INTRODUÇÃO

As investigações geotécnicas na Avenida Mello Guimarães contemplaram basicamente a realização de sondagens a trado e/ou pá e picareta, com coleta de amostras para a realização de ensaios de caracterização física e mecânica dos materiais constituintes do subleito. Os estudos consistiram de:

- 14 (quatorze) furos de sondagem, com profundidade final de 1,50 m, distribuídos de maneira a representar toda a extensão da via.

- Medidas do nível do lençol freático, em cada furo de sondagem.

- Realização, em laboratório, dos ensaios de caracterização dos solos.

De cada furo de sondagem e de cada horizonte cujo material possuísse mais de 20 cm de espessura, foram coletadas amostras e executados os seguintes ensaios:

- análise granulométrica ;

- limite de liquidez e plasticidade;

- compactação na energia normal;

- CBR na energia normal.

### 2.				RESULTADOS OBTIDOS

As perfurações de sondagem foram realizadas de 50 em 50 metros, obedecendo à seqüência eixo, lado direito e lado esquerdo na pista simples existente e no eixo esquerdo e direito alternado do local com pista dupla, seguindo a orientação da fiscalização da SMOV. Não se observou nos furos de sondagem, a ocorrência de material impenetrável ao equipamento utilizado.

As sondagens e ensaios realizados detectaram a ocorrência de solos areno-siltosos com pedregulhos dos grupos A1-b e A2-4 (71% das amostras) e solos silto-arenosos do grupo A4 (29% das amostras).

Os solos dos grupos A1-b e A2-4 (areias siltosas com pedregulho) apresentaram plasticidade IP variando de 2 a 9% , expansão entre 0,31% e 1,03% e ISC entre 5 e 19%.

Verificou-se a existência de água em todos os furos de sondagem realizados, sendo que o nível do lençol freático observado, variou de 0,75 a 1,20m de profundidade ao longo da extensão do trecho.

No trecho não foi constatada a existência de solos de baixa capacidade de suporte em que não seja possível a remoção com equipamento convencional de terraplenagem.

Os resumo dos resultados obtidos pelos ensaios geotécnicos estão apresentados em tabela ao final deste capítulo.

3.				ÍNDICE DE SUPORTE ADOTADO PARA O SUB-LEITO

Foi feita uma análise estatística com todos os ensaios dos materiais do subleito, definindo-se o ISC de grupo e os valores máximos e mínimos para a aceitação.

Para o cálculo estatístico da faixa de aceitação, utilizou-se as seguintes expressões:

ISC máx. = ISC méd. + 1,29 /(N)0,5+ 0,68

ISC min. = ISC méd. - 1,29 /(N)0,5- 0,68

ISC g = ISC méd. – (( k * ) / (N)0,5

Onde:

| ISCmáx.: | Valor máximo a considerar |
| --- | --- |
| ISCmin.: | Valor mínimo a considerar |
| ISC g.: | Valor médio da amostra |
| K: | Coeficiente |
|  : | Desvio padrão |
| N : | Número de elementos (N  9 elementos) |

A média e o desvio padrão da amostra são os seguintes:

ISC médio: 14,1 %

 (Desvio padrão): 6,13 %

Os resultados da análise estatística estão a seguir:

ISC máx. =  20,15 %

ISC min. =  8,04 %

ISC g  =  12,05 %

A tabela de freqüência esta a seguir:

| ISC | Nº de elementos | % | % Acumulada |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 14,3 | 100,00 |
| 7 | 1 | 7,14 | 85,70 |
| 10 | 1 | 7,14 | 78,56 |
| 11 | 1 | 7,14 | 71,42 |
| 12 | 2 | 14,3 | 64,28 |
| 15 | 1 | 7,14 | 49,98 |
| 16 | 1 | 7,14 | 42,84 |
| 18 | 1 | 7,14 | 35,70 |
| 19 | 1 | 7,14 | 28,56 |
| 21 | 1 | 7,14 | 21,42 |
| 23 | 1 | 7,14 | 14,28 |
| 24 | 1 | 7,14 | 7,14 |
|  | 14 | 100 |  |

Com base na análise estatística, o ISC adotado para o projeto de pavimentação da Avenida Mello Guimarães foi de:

ISCproj = 12 %

Observa-se na tabela de freqüências que 64,28% das amostras tem o ISC maior que o valor adotado para o Projeto que é de 12%.

Nos locais com ISC inferior ao valor mínimo de aceitação de 8%, definido anteriormente, deverá ser realizada a remoção do solo, com sua substituição por material de reforço (areia). A profundidade e os locais desta remoção estão convenientemente apresentados no Projeto de Pavimentação.