###### PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

( Exp.Único: 002.219197.009865)

1. INTRODUÇÃO

O Loteamento Residencial MONOLIVIA com expediente único do Projeto URBANÍSTICO DE No. 002.219197.009860, está sendo encaminhado o projeto de pavimentação junto à SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação ( EPO ), com Expediente No. 002.219197.009865.

Tem sua localização na Estrada João de Oliveira Remião, 4305 e 4401, no bairro Lomba do Pinheiro em Porto Alegre.

O loteamento tem seu escoamento de tráfego pela Estrada João de Oliveira Remião e sua interligação com as áreas laterais através da ligação da rua C com a rua Goiás e com a rua Orquídea  que forma um anel de circulação interno.

Foi atendido as orientações constantes no MANUAL DA CTAAPS (Comissão Técnica de Análise e Aprovação de parcelamento do Solo, instituída pelo Decreto No. 14203/2003.

2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

Foram executados 26 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com espaçamentos entre 60 m a 100 m, com  profundidades   de 1,50 metro sob terreno natural, para se ter uma avaliação do sub-leito.

Nos trechos de aterro a complementação do sub-leito será de argila com boa qualidade e com o ISC = ou >  11%, desde que não apresente indícios de umidade, caso contrário a complementação do aterro deverá ser de areia.

Foram verificados  os horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados alternadamente nos lados direito, esquerdo e eixo conforme  consta em planta baixa.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

Todos os resultados dos ensaios caracterizaram material de boa qualidade, com ISP entre 6% a 19% e com expanção adequada para serem utilizados como sub-leito de pavimentação, exceto o furo No. 10 da rua 6562 que deverá ser removido todo o trecho que apresentar as suas características, por se tratarem de solos inadequados, que deverão ser substituídos por aterro de areia, por uma camada de 60 cm no mínimo.

Onde o terreno de sub-leito não seja adequado para sua utilização, o mesmo será removido e feito complementação com areia.

Ao longo das  vias, nos locais onde for verificada incidência de umidade, ou onde não for atendida a umidade ótima no aterro com argila importada, a complementação da terraplenagem  dos aterros será com areia.

Se durante a execução das vias não serem possível atender o CBR projetado do subleito (impossibilidade de atingir a umidade ótima) será implantado um reforço de areia cuja espessura deverá ser aprovado pela Fiscalização da SMOV.

Nas páginas a seguir   estão representadas as tabelas dos furos com os resultados dos ensaios de geotecnia.

2.2. CLASSIFICAÇÃO DAS RUAS

Segundo norma do DNER, o pavimento é dimensionado em função do N (número equivalente) de operações de um eixo tomado como padrão, durante um período de projeto (P = 10 anos).

A seguir a PLANILHA PARA DETERMINAÇÃO DO “N” que será aplicado para o dimensionamento da pavimentação das vias.

Atendendo orientação da fiscalização da SMOV a rótula d Av. João de Oliveira Remião será dimensionada com N = 1 x 107 e  as vias com provável futuro tráfego de ônibus com N = 1 x 106.